| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/8 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 December 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 23−27 марта 2015 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

Цистерны

Толщина стенок цистерн вместимостью менее 
5 000 литров, изготовленных из ферритно-аустенитных нержавеющих сталей

Передано правительством Франции,

Резюме

Существо предложения: Цель настоящего предложения состоит в том, чтобы включить значения минимальной толщины стенок цистерн вместимостью менее 5 000 литров, изготовленных из ферритно-аустенитных нержавеющих сталей.

Предлагаемое решение: Внести изменения во вторую таблицу в пункте 6.8.2.1.21 ДОПОГ.

Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2011/17.

Введение

1.	На своей сессии в марте 2011 года Совместное совещание приняло поправку к пункту 6.8.2.1.19 МПОГ/ДОПОГ, направленную на включение значений минимальной толщины корпуса, изготовленного из ферритно-аустенитных нержавеющих сталей.

2.	Таблица в пункте 6.8.2.1.21 ДОПОГ, касающаяся встроенных или съемных цистерн вместимостью менее 5 000 литров, в ходе дискуссий по данному вопросу не рассматривалась.

3.	В ходе пересмотра стандарта EN 13094, касающегося конструкции и изготовления металлических цистерн с рабочим давлением не более 0,5 бар, эксперты сочли целесообразным предусмотреть конкретные значения толщины стенок цистерн вместимостью менее 5 000 литров, изготовленных из ферритно-аустенитных нержавеющих сталей.

4.	Поэтому мы предлагаем ввести следующие минимальные значения толщины стенок этих цистерн.

Предложение

Заменить вторую таблицу в пункте 6.8.2.1.21 ДОПОГ следующей таблицей:

|  | Максимальный радиус кривизны корпуса (м) | ≤2 | 2−3 | 2−3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вместимость корпуса или его секции (м3) | ≤5,0 | ≤3,5 | >3,5, но ≤5,0 |
| Минимальная толщина корпуса | Аустенитные нержавеющие стали | 2,5 мм | 2,5 мм | 3 мм |
|  | Ферритно-аустенитные нержавеющие стали | 3 мм | 3 мм | 3,5 мм |
|  | Прочие стали | 3 мм | 3 мм | 4 мм |
|  | Алюминиевые сплавы | 4 мм | 4 мм | 5 мм |
|  | Алюминий чистотой 99,80% | 6 мм | 6 мм | 8 мм |

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2014−2015 годы (ECE/TRANS/240; пункт 100, ECE/TRANS/2014/23, направление деятельности 9, пункт 9.2).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2015/8.