| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2002/35 11 April 2002 RUSSIAN Original: ENGLISH and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать седьмая сессия,

25-28 июня 2002 года, пункт 4.2.14 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 01 К ПРАВИЛАМ № 94

(Защита в случае лобового столкновения)

Передано Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRSP на ее тридцатой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRSP/2001/6 с внесенными в него поправками (TRANS/WP.29/GRSP/30, пункт 55).

__________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через систему ИНТЕРНЕТ: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Приложение 9

Пункты 1.1 и 1.2, изменить следующим образом (сноска 1 без изменений):

"1.1	Основной ячеистый блок

Размеры:

Высота:			650 мм (по оси алюминиевых полос сотовой структуры)

Ширина:			1 000 мм

Толщина:			450 мм (по осям ячеек сотовой структуры)

Все указанные выше размеры должны предусматривает допуск ± 2,5 мм

Материал:			Алюминий 3003 (ИСО 209, часть 1)

Толщина фольги:	0,076 мм ± 15%

Размер ячейки:		19,1 мм ± 20%

Плотность:		28,6 кг/м3 ± 20%

Предел прочности на сжатие:	0,342 МПа + 0% - 10%1

1.2	Бамперный элемент

Размеры:

Высота:			330 мм (по оси алюминиевых полос сотовой структуры)

Ширина:			1 000 мм

Толщина:			90 мм (по осям ячеек сотовой структуры)

Все указанные выше размеры должны предусматривает допуск ± 2,5 мм

Материал:			Алюминий 3003 (ИСО 209, часть 1)

Толщина фольги:	0,076 мм ± 15%

Размер ячейки:		6,4 мм ± 20%

Плотность:		82,6 кг/м3 ± 20%

Предел прочности на сжатие:	1,711 МПа + 0% - 10%1".

Пункт 4.4, изменить следующим образом:

"… от указанной точки.  Местонахождение этих отверстий указывается только в порядке рекомендации.  Могут использоваться альтернативные положения, обеспечивающие по крайней мере тот уровень монтажной прочности и безопасности, который предусмотрен в приведенных выше технических требованиях, касающихся монтажа".

Пункт 5.1, сноска 2, изменить следующим образом:

"2	Считается, что этому требованию соответствует блок, высота торцевой части которого составляет от 125 мм до 925 мм, а толщина - 1 000 мм".

Пункт 5.2, изменить следующим образом:

"… и толщина - не менее 3 мм.  Края фиксирующих полос следует закруглить для предотвращения образования трещин на барьере под воздействием полосы в момент удара.  Край полосы должен находиться на высоте не более 5 мм над основанием верхнего крепежного фланца барьера либо под верхней точкой нижнего крепежного фланца барьера (на расстоянии 5 мм от нее).  В обеих полосах просверливается по пять отверстий диаметром 9,5 мм, которые соответствуют отверстиям в монтажном фланце барьера (см. пункт 4).  Отверстия в монтажной полосе и фланцах барьера могут быть увеличены с 9,5 мм до максимум 25 мм для устранения расхождений с компоновкой задней плиты и/или для обеспечения соответствия конфигурации отверстий, предназначенных для крепления датчика нагрузки.  Ни одна из частей арматуры не должна отпадать при испытании на удар.  В случае установки деформирующегося барьера на стенке с датчиком нагрузки (СДН) следует учитывать, что указанные выше требования в отношении размеров рассматриваются в качестве минимальных.  При наличии СДН длина монтажных полос может увеличиваться для обеспечения соответствия с монтажными отверстиями, просверленными выше.  Если требуется увеличить длину полос, то следует соответственно использовать стальной листовой материал меньшей толщины, с тем чтобы барьер не сползал со стенки, чтобы его нельзя было согнуть и на нем не образовывалось бы трещин в момент удара.  Если используется альтернативный метод монтажа барьера, то он должен обеспечивать по крайней мере тот уровень безопасности, который предписан в указанных выше пунктах".

Рисунок 1, заменить значение "50 psi" на "0,342 МПа", а значение "250 psi" на "1 711 МПа".

___________

# Text boxes

GE.02-21454   (R)	080502    080502