| E/ECE/324/Rev.2/Add.116/Rev.2/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.116/Rev.2/Amend.3 |
| --- |
|  | 27 novembre 2013 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 116 − Règlement no 117

Révision 2 − Amendement 3

Complément 3 à la série 02 d’amendements – Date d’entrée en vigueur: 3 novembre 2013

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement

Annexe 6,

Paragraphe 6.2., modifier comme suit:

«6.2.	Correction de la température

Si l’on est obligé d’effectuer les mesures à une température autre que 25 °C (dans les limites minimale et maximale absolues de 20 °C et 30 °C), une correction doit être apportée en appliquant la formule ci-dessous, avec:

Fr25	résistance au roulement à 25 °C, en newtons:

Où:

est la résistance au roulement, en newtons;

est la température ambiante, en degrés Celsius;

est la constante, avec les valeurs suivantes:

0,008	pour les pneumatiques de la classe C1;

0,010 pour les pneumatiques de la classe C2 et C3 dont l’indice de charge est inférieur ou égal à 121;

0,006	pour les pneumatiques de la classe C3 dont l’indice de charge est supérieur à 121.».