|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.127/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.127/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 27 November 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 127: Правила № 128

Поправка 1

Дополнение 1 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу:
3 ноября 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения источников света на светоизлучающих диодах (СИД) для использования в официально утвержденных фарах механических транспортных средств и их прицепов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Включить новый пункт 3.1.12 и сноску 1 следующего содержания:

"3.1.12	Кумулятивный световой поток − световой поток, излучаемый источником света в эксплуатационных условиях в пределах конуса, охватывающего указанный телесный угол, центр которого расположен на оси отсчета1.

1  На основе терминологии, используемой в IEV 845-09-31 МКО/МЭК."

Включить новый пункт 3.1.13 следующего содержания:

"3.1.13	Источник света на светоизлучающих диодах (СИД) − источник света, в котором элемент для генерирования видимого излучения представляет собой один или более полупроводниковых переходов, создающих инжекционную люминесценцию и/или флюоресценцию".

Включить новый пункт 3.2.7 следующего содержания:

"3.2.7		Полупроводниковый(ые) переход(ы) должен(ы) быть единственным(и) элементом(ами) источника света на СИД, который(ые) генерирует(ют) и излучает(ют) свет либо напрямую, либо посредством основанной на флюоресценции конверсии, когда находится(ятся) под напряжением".

Пункт 3.6 и подпункт 3.6.1 изменить следующим образом:

"3.6		Нормализованное распределение силы света/распределение кумулятивного светового потока

3.6.1		При измерении в условиях испытания, указанных в приложении 4 к настоящим Правилам, нормализованное распределение силы света и/или распределение кумулятивного светового потока должно находиться в пределах, указанных в соответствующей спецификации в приложении 1".

Приложение 1

Сноску * изменить следующим образом:

"Таблицы, электрические и фотометрические характеристики:

напряжение выражается в B;

мощность выражается в Вт;

световой поток выражается в лм;

нормализованная сила света выражается в кд/1 000 лм;

нормализованный кумулятивный световой поток выражается в %".

Перечень категорий источников света на СИД и номеров их спецификаций изменить следующим образом:

"

|  | Категория |  | Номер(а) спецификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LR1 LW2 |  | LR1/1 − 5 LW2/1 − 5 |  |

"

Перечень спецификаций для источников света на СИД и порядок их следования изменить следующим образом:

"

|  | Номер(а) спецификации |  |
| --- | --- | --- |
|  | LR1/1 − 5 LW2/1 − 5 |  |

"

Спецификация LR1/2, таблица, изменить следующим образом:

(Заменить "Контрольный световой поток" на "номинальный световой поток" и переформатировать таблицу)

"Таблица 1
Основные электрические и фотометрические характеристики

| Размеры в мм | Допуск |
| --- | --- |
|  | Источник света на СИД серийного производства | Стандартный источник света на СИД |
| e3 | 24,0 | 0,2 | 0,1 |
| Цоколь PGJ21t-1 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-165-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики5 |
| Номинальное напряжение |  | Вспомогатель-ная функция | Основная функция | Вспомогатель-ная функция | Основная функция |
|  | Вольты | 12 | 12 |
| Фактические значения6 | Ватты (при 13,5 В постоянного тока) | 0,75 макс. | 3,5 макс. 1,4 мин. | 0,75 макс. | 3,5 макс. 1,4 мин. |
|  | Световой поток (в лм при 13,5 В постоянного тока) |  |  | 3,5 ± 10% | 47 ± 10% |
|  | Световой поток (в лм при 10−16 В постоянного тока) | 3,5 ± 20% | 47 ± 20% |  |  |

"

Включить новые спецификации № LW2/1−5 следующего содержания (см. нижеследующие стр.):

| Категория LW2 | Спецификация LW2/1 |
| --- | --- |

Чертежи предназначены только для указания основных размеров (в мм) источника света на СИД

Рис. 1
Основной чертеж − вид спереди и сбоку

Рис. 2 − Схема разъема

Таблица 1
Основные электрические и фотометрические характеристики

| Размеры в мм | Допуски |
| --- | --- |
|  | Источник света на СИД серийного производства | Стандартный источник света на СИД |
| e | 26,4 | 0,2 | 0,1 |
| [Цоколь PGJY50] в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-[....]-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики5 |
| Номинальное напряжение |  | Вспомогатель-ная функция | Основная функция | Вспомогатель-ная функция | Основная функция |
|  | Вольты | 12 | 12 |
| Фактические значения6 7 | Ватты (при 13,5 В постоянного тока) | 1 макс. | 12 макс. 4 мин. | 1 макс. | 12 макс. 4 мин. |
|  | Световой поток (в лм при 13,5 В постоянного тока) |  |  | 50 ± 10% | 725 ± 10% |
|  | Световой поток (в лм при 10−16 В постоянного тока) | 50 ± 15% | 725 ± 15% |  |  |
| Соответствующая базовая температура Тb в ºC | 30 ± 2 | 55 ± 2 | 30 ± 0,5 | 55 ± 0,5 |

1  Плоскость отсчета задается зоной теплоотдачи на задней поверхности источника света.

2  Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр источника света, который определяется по трем бороздкам на наружном периметре.

3  Светоизлучающая зона: проверяется с помощью "системы шаблона", изображенной на рис. 3.

4  Факультативный штырьковый вывод.

5  Излучаемый свет должен быть белым.

6/ Непрерывное функционирование в течение 30 минут при базовой температуре Tb, стабилизированной, как это указано выше.

7  Световой поток из светоизлучающей зоны определяется в пределах телесного угла, 
где  - 40° < α < + 40° и - 40° < β < +40°, с использованием либо интегральных методов, либо процедуры, описанной в спецификациях LW2/3 и LW2/4.

| Категория LW2 | Спецификация LW2/2 |
| --- | --- |

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание имеет целью определить правильность расположения светоизлучающей зоны источника света на СИД по отношению к оси отсчета и плоскости отсчета.

Соответствие положению и размерам, определенным в таблице 2, проверяется с помощью "системы шаблона", изображенной на рис. 3. На левом чертеже показана проекция при визуализации по оси отсчета с апертурным углом ± 40о, а на правом чертеже показано положение плоскости отсчета и оси отсчета.

Размеры должны определяться с помощью подходящих средств.

Рис. 3
Определение светоизлучающей зоны с помощью шаблона

Таблица 2
Размеры светоизлучающей зоны на рис. 3

| Размеры в мм | e | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник света на СИД серийного производства | 26,4 ± 0,2 | 14,5 +0/ -2,5 | 10,1 +0/ -1,5 | Ø 50,00 + 0,10/ -0 |
| Стандартный (эталонный) источник света на СИД | 26,4 ± 0,1 | 14,5 +0/ -2,5 | 10,1 +0/ -1,5 | Ø 50,05 + 0,05/ -0 |

| Категория LW2 | Спецификация LW2/3 |
| --- | --- |

Распределение кумулятивного светового потока

Монтаж в целях измерения

Это испытание имеет целью определить кумулятивный световой поток в пределах заданных телесных углов распределения силы света.

Могут быть использованы гониофотометры типа I или II в соответствии с публикацией МЭК № 70-1987 с возможностью вращения источника света вокруг двух осей, перпендикулярных оси излучения света. Точка пересечения оси отсчета с плоскостью, параллельной плоскости отсчета, на расстоянии е принимается за начало системы координат.

Рис. 4
Схема измерения распределения силы света с использованием 
фотогониометра типа I

Источник счета устанавливается на плоской пластине с соответствующими монтажными клеммами. Пластина устанавливается на столик гониометра с помощью соответствующего крепежного устройства таким образом, чтобы ось отсчета источника света совпадала с измерительной осью гониометра. Соответствующая регулировка в целях измерения показана на рис. 4.

| Категория LW2 | Спецификация LW2/4 |
| --- | --- |

Распределение кумулятивного светового потока

Процедура измерения и расчета

Данные фиксируются для указанной температуры Tb (из таблицы 1), измеряемой в точке, показанной на рис. 5.

Распределение силы света фиксируется в пределах телесного угла, где −40° < α < +40° и -40° < β< +40°. Расстояние измерения выбирается таким образом, чтобы детектор находился в пределах внешнего участка распределения света. Измерения необходимо проводить через каждый градус или чаще.

После измерения распределение кумулятивного светового потока рассчитывается на основе полученных данных для различных телесных углов, как это указано в таблице 3, в соответствии с разделом 4.3 публикации 
МЭК № 84-1989. После этого распределение должно быть нормализовано по отношению к общему световому потоку, определяемому для −40° < α < +40° и −40° < β < +40. Данные должны соответствовать пределам допусков, определенным в таблице 3.

С тем чтобы обеспечить симметричное распределение в пределах каждого телесного угла из таблицы 3, световой поток определяется независимо для всех четырех квадрантов. Значения светового потока не должны расходиться более чем на 15%.

Таблица 3
Значения нормализованного кумулятивного светового потока, измеренные в испытательных точках, для источника света серийного производства 
и стандартного источника света

| Угол α, β | Мин. нормализованный поток, в % | Макс. нормализованный поток, в % |
| --- | --- | --- |
| −5° < α, β < +5° | 8 | 14 |
| −10° < α, β < +10° | 31 | 37 |
| −15° < α, β < +15° | 54 | 59 |
| −20° < α, β < +20° | 75 | 81 |
| −25° < α, β < +25° | 91 | 95 |
| −30° < α, β < +30° | 97 | 100 |
| −35° < α, β < +35° | 98 | 100 |
| −40° < α, β < +40° | 100 (по определению) |

Распределение кумулятивного светового потока вспомогательной функции может быть проверено посредством измерения соотношения между основной функцией и вспомогательной функцией для фиксированного угла и умножения полученного значения на значение светового потока основной функции.

В случае сомнений в отношении того, различаются ли значения распределения кумулятивного светового потока для основной и вспомогательной функций, процедуру, описанную для основной функции выше, следует повторить для вспомогательной функции.

| Категория LW2 | Спецификация LW2/4 |
| --- | --- |

Геометрия термального интерфейса

Термальный интерфейс LW2 расположен на плоскости отсчета (заштрихованная зона на рис. 5) и подробно описан в публикации МЭК 60061, как указано в таблице 1 спецификации LW2/1. Он присоединяется к соответствующему теплопоглотителю или устройству термической регулировки.

Световой поток, приведенный в таблице 1, должен достигаться, как только стабилизируется температура Tb, измеренная в точке, указанной на рис. 5.

| Категория LW2 | Спецификация LW2/5 |
| --- | --- |

Рис. 5 
Вид сзади: термальная контактная зона и расположение точки Tb 
на вертикальной оси симметрии на расстоянии f от центра

Поведение в случае сбоя в работе

В случае сбоя в работе источника света на СИД (свет не излучается) максимальное потребление тока, когда источник работает в режиме основной функции в пределах диапазона подаваемого напряжения, должно быть менее 20 мA (разомкнутая цепь).

"

Приложение 4

Пункт 2, наименование изменить следующим образом:

"2.		Нормализованная сила света/нормализованный кумулятивный световой поток "

Включить новый пункт 2.4 следующего содержания:

"2.4		Кумулятивный световой поток испытательного образца рассчитывается в соответствии с разделом 4.3 публикации МЭК 84-1989 путем интегрирования значения силы света в пределах конуса, охватывающего телесный угол".

Приложение 6

Таблица 1, нижняя строка, изменить следующим образом:

"...

| Нормализованная сила света или нормализованное распределение кумулятивного светового потока | Все источники света одного типа | 20 | 6,5 |
| --- | --- | --- | --- |

..."

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено
в Женеве 20 марта 1958 года.

# Text boxes

Плоскость отсчета1

Светоизлучающая
зона3

Ось отсчета2

Не подсоединен4

Основная 
функция

Вспомогательная функция

Заземление

Плоскость отсчета1

Светоизлучающая зона3

Ось отсчета2

Излучение света

Фотометр 
гониометра

Фотометр

Ось отсчета

Плоскость 
отсчета

| Размеры в мм |
| --- |
| c | 50,0 |
| d | 34,5 |
| f | 13,0 |
| g | 10,0 |