|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2015/4 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 11 mars 2015 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Quarante-septième session

Genève, 22-26 juin 2015

Point 2 c) de l’ordre du jour provisoire

Explosifs et questions connexes:
Révision des épreuves des parties I et II
du Manuel d’épreuves et de critères

Résultats relatifs à l’épreuve de Koenen

Communication de l’expert de l’Allemagne

- Il est fait référence à la section 11, série 1, type b), à la section 12, série 2, type b), à la section 8, série 8, type c) et à la section 25, série E, type E.1.

- Pendant la dernière réunion du Groupe de travail EOS de l’IGUS, la qualité des douilles en acier utilisées pour l’épreuve de Koenen a été examinée.

- Les douilles qui sont utilisées pour l’épreuve de Koenen sont obtenues par emboutissage d’une tôle d’acier répondant à la norme DC04 (EN 10027-1), ou la norme équivalente A620 (AISI/SAE/ASTM), ou la norme équivalente SPCEN (JIS G 3141). Selon ces spécifications, la teneur en manganèse doit être inférieure à 0,4 %.

- D’après les informations provenant du fabricant, la teneur en manganèse de la tôle d’acier était autrefois de 0,32 % alors qu’elle n’est plus maintenant que de 0,22 % ou moins car l’ancienne spécification n’est plus disponible. Toutefois, cette tôle d’acier reste conforme à la norme!

- Pour le contrôle qualité des douilles en acier, 1 % des douilles de chaque lot de production doit être soumis au contrôle qualité et les données suivantes doivent être vérifiées:

a)	La masse des douilles doit être de 26,5 ( 1,5 g, les douilles utilisées à chaque séquence d’épreuve ne doivent pas présenter une différence de masse de plus de 1 g;

b)	La longueur des douilles doit être 75 ( 0,5 mm;

c)	L’épaisseur de paroi des douilles mesurée à 20 mm du fond de la douille doit être 0,5 ( 0,05 mm;

d)	La pression de rupture telle que déterminée par charge quasi statique à travers un fluide incompressible doit être 30 MPa ( 3 MPa.

- La pression de rupture des douilles en acier qui ont été obtenues par emboutissage d’une tôle d’acier ayant une teneur en manganèse de 0,22 % est comprise entre 25,2 MPa et 25,9 MPa. Ces douilles en acier ne satisfont pas à la qualité exigée par le Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU.

- Compte tenu de cette situation, le fabricant étant dans l’impossibilité de se procurer de la tôle d’acier conforme à l’ancienne spécification, le Groupe de travail de l’EOS de l’IGUS a demandé aux entreprises et aux autorités compétentes d’effectuer des épreuves sur certaines matières en utilisant d’une part les anciennes douilles en acier (pression de rupture 30 MPa ( 3 MPa), d’autre part les nouvelles douilles en acier (pression de rupture comprise entre 25,2 MPa et 25,9 MPa).

- Le Groupe EOS de l’IGUS présente dans l’annexe ci-après les résultats obtenus.

- Ces résultats montrent que les effets observés sur les douilles en acier ayant une pression de rupture comprise entre 25,2 MPa et 25,9 MPa sont comparables à ceux observés auparavant avec l’ancienne qualité des douilles en acier.

- Le Groupe de travail EOS de l’IGUS recommande que le critère relatif à la pression de rupture des douilles en acier en matière de contrôle qualité soit modifié de manière à autoriser une pression de 28 MPa ( 4 MPa.

- En conséquence, l’alinéa d de la section 11 (11.5.1.2.1), de la section 12 (12.5.1.2.1), de la section 8 (18.6.1.2.1) et de la section 25 (25.4.1.2.1) pourrait être modifié comme suit:

d)	La pression de rupture telle que déterminée par charge quasi statique à travers un fluide incompressible doit être de 28 MPa ( 4 MPa.

Annexe

Résultats de l’épreuve

| Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle |
| --- |
| Anciennes douilles | Nouvelles douilles |
| Fabricant: United Initiators |  |
| 2,0 mm | 2,0 mm |
| Fabricant: Akzo Nobel |  |
| (1) 2,0 mm | (2) 2,0 mm | 2,0 mm |
|  | Anciennes douilles | Nouvelles douilles |
|  | Akzo Nobel (1) | Akzo Nobel (2) | United Initiators | Akzo Nobel | United Initiators |
| Poids du tube [g] | 27,4 | 27,2 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Masse de l’échantillon [g] | 24,3 | 24,3 | 25,8 | 24,3 | 25,8 |
| Diamètre de l’orifice [mm] | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Résultat | Pas d’explosion | Explosion | Explosion | Explosion | Explosion |
| Type de fragmentation | B | F | F | F | F |
| t1 [s] | 24 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| t2 [s] | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |

| Peroxyhexanoate de tert-butyle |
| --- |
| Anciennes douilles | Nouvelles douilles |
| Fabricant: Akzo Nobel |  |
| 2,0 mm | 2,0 mm |
| Fabricant: United Initiators |  |
| 2,0 mm | 2,0 mm |

|  | Nouvelles douilles | Anciennes douilles |
| --- | --- | --- |
|  | Akzo Nobel New | United Initiator New | Akzo Nobel Old | United Initiator Old |
| Poids du tube [g] | 26.4 | 26.3 | 27.0 | 26.4 |
| Masse de l’échantillon [g] | 28.3 | 29.9 | 28.3 | 29.9 |
| Diamètre de l’orifice [mm] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Résultat | Explosion | Explosion | Explosion | Explosion |
| Type de fragmentation | F | F | F | F |
| t1 [s] | 24 | 33 | 28 | 34 |
| t2 [s] | 2 | 5 | 2 | 4 |

| Peroxyde de di-tert-butyle |
| --- |
| Anciennes douilles | Nouvelles douilles |
| Fabricant: United Initiators |  |
| 1 mm | 1 mm |
| Fabricant: Akzo Nobel |  |
| 1 mm | 1 mm |

|  | Anciennes douilles | Nouvelles douilles |
| --- | --- | --- |
|  | Akzo Nobel New | United Initiator New | Akzo Nobel Old | United Initiator Old |
| Poids du tube [g] | 26,4 | 26,6 | 27,2 | 26,0 |
| Masse de l’échantillon [g] | 21,6 | 22,3 | 21,6 | 22,3 |
| Diamètre de l’orifice [mm] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Résultat | Pas d’explosion | Pas d’explosion | Pas d’explosion | Pas d’explosion |
| Type de fragmentation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t1 [s] | 15 | 17 | 14 | 20 |
| t2 [s] | 21 | 36 | 20 | 26 |

| Amino-4 hydrazino-3 triazole-1,2,4 |
| --- |
| Anciennes douilles | Nouvelles douilles |
| BAM | BAM |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm |

| Poids du tube [g] | 25,8 | 26,5 | 26,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse de l’échantillon [g] | 18,6 | 18,2 | 18,2 |
| Diamètre de l’orifice [mm] | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Résultat | Explosion | Explosion | Explosion |
| Type de fragmentation | F | F | F |
| t1 [s] | 7 | 6 | 7 |
| t2 [s] | 3 | 3 | 0 |

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour la période 2015-2016 tel qu’approuvé par le Comité à sa septième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/92, par. 95, et ST/SG/AC.10/42, par. 15).

L’EOS est le Groupe des matières énergétiques et comburantes de l’IGUS.

L’IGUS est le Groupe d’experts international sur les risques d’explosion des matières instables.