Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 14–18 марта 2016 года

Пункт 9 предварительной повестки дня

Прочие вопросы

 Определения стандартной стали и мягкой стали

 Передано правительством Румынии[[1]](#footnote-2), [[2]](#footnote-3)

|  |
| --- |
|  *Резюме* |
| **Существо предложения**: Цели настоящего документа: 1) расширить определение стандартной стали, с тем чтобы охватить металлические КСГМГ;2) проанализировать, охватывают ли пределы прочности на растяжение мягкой стали положения глав 2.7, 6.4, 6.7 и 6.8 МПОГ/ДОПОГ. |
| **Предлагаемое решение**: Изменить определения «*стандартной стали*» *и* «*мягкой* *стали*», включенные в раздел 1.2.1. |
| **Справочные документы:** Неофициальный документ INF.35 (сессия, состоявшаяся в сентябре 2014 года), пункт 8 доклада о работе сессии, состоявшейся в сентябре 2014 года, Рабочей группы Совместного совещания (ECE/TRANS/WP.15/ AC.1/136/Add.1), неофициальный документ INF.30 о работе сорок седьмой сессии Подкомитета экспертов по перевозке опасных грузов Организации Объединенных Наций (ПКЭПОГ), документы ST/SG/AC.10/ C.3/2015/44, ST/SG/AC.10/C.3/2015/55 и пункты 99 и 100 доклада о работе сорок восьмой сессии ПКЭПОГ (ST/SG/AC.10/C.3/96). |
|  |

 Введение

1. Как предусмотрено в пунктах 99 и 100 доклада о работе сессии, состоявшейся в декабре 2015 года, Подкомитета экспертов по перевозке опасных грузов:

«*99.* *Подкомитет отметил, что в МПОГ и ДОПОГ определения "мягкой стали" и "стандартной стали" включены в раздел 1.2.1 и в главу 6.7, в то время как в Типовых правилах они находятся в главе 6.7. Некоторые делегации не хотят переноса этих определений в раздел 1.2.1, поскольку определение "стандартной стали" не является идентичным применительно к КСГМГ, при этом термин "мягкая сталь" используется и в других главах, например в главе 6.4. Следует проконсультироваться с экспертами по испытаниям класса 7, с тем чтобы установить, соответствует ли определение в главе 6.7 также контексту главы 6.4.*

*100.* *После обсуждения было принято решение на данном этапе предлагаемые изменения не вносить*».

2. В настоящее время в разделе 1.2.1 МПОГ/ДОПОГ имеются следующие определения:

«*Стандартная сталь*» означает сталь с пределом прочности на разрыв 370 Н/мм2 и удлинением при разрушении 27%.

«*Мягкая сталь*» означает сталь с минимальной прочностью на разрыв от 360 до 440 Н/мм2.

***ПРИМЕЧАНИЕ:*** *В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.*

3. В настоящее время в главе 6.7 МПОГ/ДОПОГ имеются следующие определения:

*Стандартная сталь* означает сталь с пределом прочности на разрыв 370 Н/мм2 и удлинением при разрушении 27%.

*Мягкая сталь* означает сталь с гарантированным минимальным пределом прочности на разрыв 360–440 Н/мм2 и гарантированным минимальным удлинением при разрушении, соответствующим требованиям пункта 6.7.2.3.3.3.

*Мягкая сталь* означает сталь с гарантированным минимальным пределом прочности на разрыв 360–440 Н/мм2 и гарантированным минимальным удлинением при разрушении, соответствующим требованиям пункта 6.7.3.3.3.3.

При этом текст пунктов 6.7.2.3.3.3 и 6.7.3.3.3.3 является идентичным, а именно:

«Значение удлинения при разрыве (в %) у сталей, используемых для изготовления корпусов, должно составлять не менее 10 000/Rm при абсолютном минимуме 16% для мелкозернистой стали и 20% для других сталей».

4. Это же условие приводится в пунктах 6.5.5.1.5 и 6.5.5.1.6 для металлических КСГМГ, а именно:

6.5.5.1.5 Металлические КСГМГ должны изготавливаться из металла, который отвечает следующим требованиям:

 а) для стали – относительное удлинение при разрыве (в %) должно быть не менее  при абсолютном минимуме 20%; где Rm = гарантированный минимум прочности на разрыв используемой стали в Н/мм2.

6.5.5.1.6 *Минимальная толщина стенки:*

 а) для стандартной стали, характеризуемой произведением Rm × A0 = 10 000, толщина стенки не должна быть менее указанных ниже величин; где: А0 – минимальное относительное удлинение (в %) используемой стандартной стали при разрушении под разрывным усилием (см. пункт 6.5.5.1.5).

5. Здесь следует также сказать, что стандартная сталь, как она определена в настоящее время, является частным случаем мягкой стали.

6. В наших документах, представленных на сорок восьмой сессии ПКЭПОГ, содержались следующие предложения:

ST/SG/AC.10/C.3/2015/44:

Включить в раздел 1.2.1 следующее определение «стандартной стали»:

«Стандартная сталь» означает сталь с пределом прочности на разрыв
370 H/мм2 и удлинением при разрушении 27%».

Примечание: Для металлических КСГМГ см. подраздел 6.5.5.1.

Исключить определение «стандартной стали» из подразделов 6.7.2.1, 6.7.3.1 и 6.7.4.1.

ST/SG/AC.10/C.3/2015/55:

Включить в раздел 1.2.1 следующее определение «мягкой стали»:

«Мягкая сталь» означает сталь с минимальной прочностью на разрыв
от 360 до 440 Н/мм2.

Исключить определение «мягкой стали» из подразделов 6.7.2.1 и 6.7.3.1.

 Стандартная сталь

7. Для соответствующей определению стандартной стали произведение прочности на разрыв (370 Н/мм2) и удлинения при разрушении (27%) равно 9 990
(370 х 27 = 9 990) и отличается от 10 000 на 0,1%, что соответствует допускам (пределам отклонения) любых характеристик стали.

8. В ходе обсуждения был поднят вопрос о том, может ли определение стандартной стали охватывать металлические КСГМГ.

9. В данном случае существует различие, которое заключается в том, что в разделе 1.2.1 и главе 6.7 стандартная сталь определяется как индивидуальная сталь, в то время как в пункте 6.5.5.1.6 приводится формула для выбора одного вида стандартной стали (для металлических КСГМГ).

 Предложение 1

10. Исходя из этих элементов, мы предлагаем проанализировать соответствующие меры, с тем чтобы расширить определение стандартной стали для включения в него металлических КСГМГ.

11. В виде решения можно было бы предложить дать определение стандартной стали на основе формулы из пункта 6.5.5.1.6, указав переносные цистерны в качестве конкретного случая. В этом контексте определение может быть следующим:

*«Стандартная сталь»* означает сталь, для которой произведение прочности на разрыв (в Н/мм2) и удлинения при разрыве (в %) равно 10 000. Для переносных цистерн *стандартная сталь* означает сталь с пределом прочности на разрыв
370 Н/мм2 и удлинением при разрушении 27%.

 Мягкая сталь

12. Эксперт, принявший участие в работе сорок восьмой сессии ПКЭПОГ, выразил мнение, что необходимо сохранить термины, используемые для определения мягкой стали, в главе 6.7: *«гарантированный минимум прочности* *на разрыв»* и «*гарантированное минимальное удлинение* *при* *разрушении*».

13. Анализ определения *мягкой стали* должен также включать различия в пределах прочности на разрыв, используемых в разных определениях (раздел 1.2.1, глава 6.7 и глава 6.8).

14. Использование ссылки на пункт в определении, как это делается в определении *мягкой стали* в главах 6.7 и 6.8, не является вполне корректным (например, в пунктах 6.7.2.3.3.3, 6.7.3.3.3.3 и 6.8.2.1.12).

 Последствия включения определения мягкой стали
для испытаний класса 7

15. Другой вопрос, который был рассмотрен экспертами, касался последствий применения определения мягкой стали для испытаний класса 7 (пункты 2.2.7.2.3.3.5, 6.4.17.2 и 6.4.20.2). Используемые в ходе этого испытания стальная пластина, сбрасываемая на образец с высоты 9 метров, или штырь, сбрасываемый на образец с высоты 3 метров, и цилиндрический стержень, который бьет по образцу или падает на образец, изготовлены из мягкой стали.

16. В нашем понимании изготовленные из мягкой стали предметы (пластины и стержни), используемые для испытаний, описанных в пункте 2.2.7.2.3.3.5 и разделах 6.4.17 и 6.4.20, должны быть прежде всего твердыми. Эта точка зрения будет доведена до сведения Подкомитета экспертов по перевозке опасных грузов.

В ходе анализа мы использовали положения «Правил безопасной перевозки радиоактивных материалов» (издание 2012 года), серия SSR-6, дополнив их руководствами по безопасности разной степени значимости, включая:

* «Справочный материал к Правилам МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов», Серия норм МАГАТЭ по безопасности,
№ TS-G-1.1 (Rev.1);
* «Планирование и готовность к аварийному реагированию при транспортных авариях, связанных с радиоактивными материалами», Серия норм МАГАТЭ по безопасности, № TS-G-1.2 (ST-3);
* «Обеспечение соблюдения правил безопасной перевозки радиоактивных материалов», Серия норм МАГАТЭ по безопасности № TS-G-1.5;
* «Система управления для безопасной перевозки радиоактивных материалов», Серия норм МАГАТЭ по безопасности, № TS-G-1.4; и

«Программы радиационной защиты при перевозке радиоактивных материалов», Серия норм МАГАТЭ по безопасности, № TS-G-1.3.

 Предложение 2

17.С целью улучшить определение мягкой стали мы предлагаем проанализировать следующее:

* охватывают ли пределы прочности на растяжение мягкой стали положения глав 2.7, 6.4, 6.7 и 6.8 МПОГ/ДОПОГ;
* важно ли включить вторую часть определения из главы 6.7 или же ее, где необходимо, можно сохранить в качестве независимого положения;
* можно ли вместо различных терминов *прочности на разрыв* и *удлинения при разрыве* применять общую терминологию (например, в пункте 6.8.2.1.12 используется термин *установленная прочность на разрыв).*
1. В соответствии с проектом программы работы Комитета по внутреннему транспорту на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/WP.15/2015/19 (9.2)). [↑](#footnote-ref-2)
2. Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под символом OTIF/RID/RC/2016/10. [↑](#footnote-ref-3)