| E/ECE/324/Rev.2/Add.105/Rev.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.105/Rev.2 |
| --- |
|  | 2 décembre 2013 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 105: Règlement no 106

Révision 2

Comprenant tout le texte valide jusqu’aux parties suivantes:

Rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement (erratum du secrétariat)

Complément 7 à la version originale du Règlement − Date d’entrée en vigueur: 24 octobre 2009

Complément 8 à la version originale du Règlement − Date d’entrée en vigueur: 17 mars 2010

Complément 9 à la version originale du Règlement − Date d’entrée en vigueur: 27 janvier 2013

Complément 10 à la version originale du Règlement − Date d’entrée en vigueur: 3 novembre 2013

Prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques

Règlement no 106

Prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles
et leurs remorques

Table des matières

Règlement	Page

1.	Domaine d’application		4

2.	Définitions		4

3.	Inscriptions		10

4.	Demande d’homologation		11

5.	Homologation		12

6.	Prescriptions		13

7.	Modification du type de pneumatique et extension de l’homologation		15

8.	Conformité de la production		16

9.	Sanctions pour non-conformité de la production		16

10.	Arrêt définitif de la production		16

11.	Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation,
des laboratoires d’essai et de l’autorité d’homologation de type		17

Annexes

1.	Communication		19

2.	Exemple de marque d’homologation		21

3.	Exemples d’inscriptions devant figurer sur les pneumatiques		22

4.	Liste des indices de capacité de charge (LI) et masse maximum transportable (en kg)		27

5.	Jante théorique, diamètre extérieur et grosseur nominale du boudin de pneumatiques
de certaines désignations de dimension		28

6.	Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques		48

7.	Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse		49

8.	Procédure d’essai pour déterminer la résistance des pneumatiques à l’éclatement		52

9.	Méthode d’essai de variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse		53

10.	Code de classification des pneumatiques		56

11.	Exemple du pictogramme qui doit être apposé sur les deux flancs du pneumatique
pour indiquer la pression de gonflage maximale à ne pas dépasser
pour le calage du talon pendant le montage du pneumatique		57

1.	Domaine d’application

Le présent Règlement s’applique aux pneumatiques neufs conçus principalement, mais pas exclusivement, pour les véhicules agricoles et forestiers (véhicules à moteur de la catégorie T), les machines agricoles (à moteur et remorquées) et les remorques agricoles, et définis par des codes de catégorie de vitesse correspondant à des vitesses de 65 km/h (code de vitesse «D») au maximum.

Il ne s’applique pas aux types de pneumatique principalement conçus pour d’autres usages, tels que:

a)	Les engins de travaux publics (pneumatiques portant la mention «Industrial» ou «IND» ou «R4» ou «F3»;

b)	Les engins de génie civil;

c)	Les engins de manutention et les chariots élévateurs.

2.	Définitions

Au sens du présent Règlement, on entend par:

2.1	«Type de pneumatique pour véhicules agricoles», une catégorie de pneumatiques ne présentant pas entre eux de différence en ce qui concerne des éléments essentiels tels que:

2.1.1	Le fabricant;

2.1.2	La désignation de la dimension du pneumatique;

2.1.3	La catégorie d’utilisation:

a)	Tracteur − Roues directrices;

b)	Tracteur − Roues motrices − bande de roulement ordinaire;

c)	Tracteur − Roues motrices − bande de roulement spéciale;

d)	Machine agricole − tracteur;

e)	Machine agricole − remorque;

f)	Machine agricole − applications diverses;

g)	Machine forestière − bande de roulement ordinaire;

h) 	Machine forestière − bande de roulement spéciale;

2.1.4	La structure (diagonale, diagonale ceinturée, ou radiale);

2.1.5	Le code de la catégorie de vitesse;

2.1.6	L’indice de capacité de charge;

2.1.7	La section transversale du pneumatique;

2.2	Pour les termes ci-dessous, se reporter à la figure explicative de l’appendice 1;

2.3	«Structure d’un pneumatique», les caractéristiques techniques de la carcasse du pneumatique. On distingue notamment les structures ci-après:

2.3.1	«A structure diagonale», désigne un pneumatique dont les câblés des plis s’étendent jusqu’aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90( par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement;

2.3.2	«A structure diagonale ceinturée», désigne un pneumatique de construction diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou plusieurs couches de câblés essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse;

2.3.3	«A structure radiale», désigne un pneumatique dont les câblés des plis s’étendent jusqu’aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90( par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement, et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférentielle essentiellement inextensible;

2.4	«Talon», l’élément d’un pneumatique dont la forme et la structure sont conçues de telle sorte qu’il s’adapte à la jante et y maintient le pneumatique;

2.5	«Câblé», les fils formant le tissu des plis dans le pneumatique;

2.6	«Pli», une nappe de câblés parallèles enrobés de gomme;

2.7	«Carcasse», la partie d’un pneumatique autre que la bande de roulement et la gomme des flancs qui, lorsque le pneumatique est gonflé, supporte la charge;

2.8	«Bande de roulement», la partie du pneumatique qui entre en contact avec le sol;

2.9	«Flanc», la partie du pneumatique visible de profil, à l’exclusion de la bande de roulement, lorsque le pneumatique est monté sur une jante;

2.10	«Grosseur du boudin (S)», la distance linéaire entre les bords extérieurs des flancs d’un pneumatique gonflé, à l’exclusion des inscriptions, décorations ou nervures de protection faisant saillie;

2.11	«Grosseur hors tout», la distance linéaire entre les bords extérieurs des flancs d’un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations et les nervures de protection;

2.12	«Hauteur du boudin (h)», une distance égale à la moitié de la différence entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante;

2.13	«Rapport nominal d’aspect (Ra)», le centuple du nombre obtenu en divisant la hauteur nominale du boudin exprimée en millimètres par la grosseur nominale du boudin exprimée en millimètres;

2.14	«Diamètre extérieur (D)», le diamètre hors tout d’un pneumatique neuf gonflé;

2.15	«Désignation de la dimension du pneumatique», une désignation précisant:

2.15.1	La grosseur nominale du boudin (S1), dont la valeur doit être exprimée en mm;

2.15.2	Le rapport nominal d’aspect (Ra);

2.15.3	Une indication de la structure, placée devant l’indication du diamètre nominal de la jante, comme suit:

2.15.3.1	Sur les pneumatiques à structure diagonale, le symbole «-» ou la lettre «D»;

2.15.3.2	Sur les pneumatiques à carcasse radiale, la lettre «R»;

2.15.3.3	Sur les pneumatiques à structure diagonale ceinturée, la lettre «B»;

2.15.4	Le nombre conventionnel «d», indiquant le diamètre nominal de la jante;

2.15.5	Éventuellement, la mention «IMP», après l’indication du diamètre nominal de la jante, sur les pneumatiques pour machines agricoles;

2.15.6	Éventuellement, les lettres «FRONT» après l’indication du diamètre nominal de la jante, sur les pneumatiques pour roues directrices de tracteur;

2.15.7	Cependant, pour les pneumatiques énumérés à l’annexe 5, la «désignation de la dimension du pneumatique» est celle figurant dans la première colonne des tableaux;

2.15.8	Les lettres «IF» avant la grosseur nominale de boudin dans le cas des pneumatiques à enfoncement amélioré.

Les lettres «VF» avant la grosseur nominale de boudin dans le cas des pneumatiques à très grand enfoncement.

2.15.9	Les lettres «CFO», après l’indication du diamètre nominal de la jante, dans le cas des pneumatiques pour roues motrices de tracteur à enfoncement amélioré ou à très grand enfoncement, conçus pour équiper les machines utilisées aux fins des activités cycliques dans les champs (Cyclic Field Operations).

2.15.10	Les lettres «CHO», après l’indication du diamètre nominal de la jante, dans le cas des pneumatiques pour roues motrices de tracteur standard, conçus pour équiper les machines utilisées aux fins des activités cycliques de moissonnage (Cyclic Harvesting Operations).

2.16	«Diamètre nominal de la jante (d)», un nombre conventionnel représentant le diamètre nominal de la jante sur laquelle le pneumatique est destiné à être monté et correspondant au diamètre de la jante exprimé soit en code de dimension (nombre inférieur à 100 − voir le tableau d’équivalence en mm) soit en millimètres (nombre supérieur à 100) mais pas les deux;

| Symbole «d» exprimé en code | Valeur à utiliser dans les calculs mentionnés aux paragraphes 6.2.1 et 6.4 (en mm) |  | Symbole «d» exprimé en code | Valeur à utiliser dans les calculs mentionnés aux paragraphes 6.2.1 et 6.4 (en mm) |  | Symbole «d» exprimé en code | Valeur à utiliser dans les calculs mentionnés aux paragraphes 6.2.1 et 6.4 (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 102 |  | 18 | 457 |  | 44 | 1118 |
| 5 | 127 |  | 19 | 483 |  | 46 | 1168 |
| 6 | 152 |  | 20 | 508 |  | 48 | 1219 |
| 7 | 178 |  | 21 | 533 |  | 50 | 1270 |
| 8 | 203 |  | 22 | 559 |  | 52 | 1321 |
| 9 | 229 |  | 24 | 610 |  | 54 | 1372 |
| 10 | 254 |  | 25 | 635 |  | 14,5 | 368 |
| 11 | 279 |  | 26 | 660 |  | 15,5 | 394 |
| 12 | 305 |  | 28 | 711 |  | 16,5 | 419 |
| 13 | 330 |  | 30 | 762 |  | 17,5 | 445 |
| 14 | 356 |  | 32 | 813 |  | 19,5 | 495 |
| 15 | 381 |  | 34 | 864 |  | 20,5 | 521 |
| 15.3 | 389 |  | 36 | 914 |  | 22,5 | 572 |
| 16 | 406 |  | 38 | 965 |  | 24,5 | 622 |
| 16.1 | 409 |  | 40 | 1016 |  | 26,5 | 673 |
| 17 | 432 |  | 42 | 1067 |  | 30,5 | 775 |

2.17	«Jante», le support d’un ensemble pneumatique-chambre à air, ou d’un pneumatique sans chambre à air, sur lequel prennent appui les talons du pneumatique;

2.18	«Jante théorique», la jante fictive dont la largeur serait égale à x fois la grosseur nominale du boudin d’un pneumatique; la valeur de x doit être précisée par le fabricant du pneumatique, faute de quoi, la largeur de la jante de référence est celle indiquée à l’annexe 5 dans la désignation de la dimension du pneumatique correspondante;

2.19	«Jante de mesure», la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour la mesure des dimensions;

2.20	«Pneumatique pour roues motrices de tracteur», un pneumatique conçu pour équiper les essieux moteurs des tracteurs agricoles et forestiers (véhicules de la catégorie T), et adapté aux efforts de traction soutenus. Sa bande de roulement est constituée de sculptures saillantes;

2.20.1	«Pneumatique à enfoncement amélioré» ou «Pneumatique à très grand enfoncement», une structure de pneumatique où la carcasse est plus résistante que celle du pneumatique standard correspondant.

2.21	«Pneumatique pour roues directrices de tracteur», un pneumatique conçu pour les essieux non moteurs des tracteurs agricoles et forestiers (véhicules de la catégorie T). Sa bande de roulement est généralement constituée de nervures et de rainures longitudinales;

2.22	«Pneumatique pour machines agricoles», un pneumatique conçu principalement pour les machines agricoles (véhicules de la catégorie S) ou pour les remorques agricoles (véhicules de la catégorie R); il peut aussi équiper les roues avant directrices ou motrices des tracteurs agricoles et forestiers (véhicules de la catégorie T), mais il ne se prête pas aux efforts de traction soutenus;

2.23	«Pneumatique traction», un pneumatique principalement conçu pour les essieux moteurs des machines agricoles, mais pas pour des efforts de traction soutenus. Sa bande de roulement est généralement constituée de sculptures saillantes. Le type de l’application est indiqué au moyen du symbole:

2.24	«Pneumatique pour remorque», un pneumatique conçu pour les essieux non moteurs (traînés) de machines agricoles ou de remorques agricoles.

| Le type d’application est indiqué au moyen du symbole: |  |
| --- | --- |

2.25	«Pneumatique polyvalent», un pneumatique conçu pour être monté sur les essieux moteurs ou traînés, des machines ou des remorques agricoles;

2.26	«Description de service», la juxtaposition d’un indice de capacité de charge et d’un code de catégorie de vitesse;

2.26.1	Sur les pneumatiques pour machines agricoles, la description de service est accompagnée d’un symbole indiquant le type d’utilisation (véhicule tracteur ou remorque), tel que défini aux paragraphes 2.23 et 2.24.

2.27	«Description de service supplémentaire», une description de service supplémentaire, inscrite dans un cercle, définissant un type particulier de service (capacité de charge et catégorie de vitesse) pour lequel le type de pneumatique est aussi autorisé outre la variation de charge applicable en fonction de la vitesse (voir annexe 7);

2.28	«Indice de capacité de charge», le nombre qui indique la charge que peut supporter le pneumatique en montage simple à la vitesse caractéristique de la catégorie de vitesse dont il relève, et lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions d’utilisation définies par le fabricant. La liste de ces indices et des masses correspondantes figure à l’annexe 4;

2.29	«Catégorie de vitesse», la vitesse de référence exprimée au moyen du code de catégorie de vitesse indiqué dans le tableau ci-dessous:

| Code de catégorie de vitesse | Vitesse de référence (en km/h) |
| --- | --- |
| A2 | 10 |
| A4 | 20 |
| A6 | 30 |
| A8 | 40 |
| B | 50 |
| D | 65 |

2.30	«Tableau représentant la variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse», les tableaux de l’annexe 7 qui montrent l’incidence de la catégorie d’utilisation, du type d’utilisation, de l’indice de capacité de charge et du code de catégorie nominale de vitesse sur les variations de l’indice maximum de charge qu’un pneumatique peut supporter lorsqu’il est utilisé à des vitesses autres que celles correspondant à son code de catégorie de vitesse;

2.30.1	Le tableau «Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse» ne s’applique pas à la «description de service supplémentaire»;

2.30.2	Le tableau «Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse» ne s’applique pas aux pneumatiques à enfoncement amélioré ou à très grand enfoncement.

2.31	«Limite de charge maximale», la masse maximale que le pneumatique peut supporter:

2.31.1	Elle ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur de l’indice de capacité de charge du pneumatique indiqué dans le tableau intitulé «Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse» (voir par. 2.30 ci-dessus), compte tenu de la catégorie d’utilisation, du code de la catégorie de vitesse du pneumatique et des vitesses que peut atteindre le véhicule sur lequel le pneumatique est monté.

2.32	«Rainures de la bande de roulement», l’espace entre les nervures ou les pavés adjacents de la bande de roulement;

2.33	«Sculptures», les blocs faisant saillie par rapport à la base de la bande de roulement;

2.34	«Pneumatique à bande de roulement spéciale», un pneumatique dont les sculptures et la structure sont essentiellement conçues pour garantir, dans les régions marécageuses, une meilleure adhérence qu’un pneumatique à bande de roulement ordinaire. La bande de roulement spéciale est généralement constituée de sculptures plus profondes que celles des pneumatiques ordinaires;

2.35	«Arrachement», la séparation de petits morceaux de gomme de la bande de roulement;

2.36	«Décollement des câblés», la séparation des câblés du revêtement de caoutchouc qui les entoure;

2.37	«Décollement des plis», la séparation de plis adjacents;

2.38	«Décollement de la bande de roulement», la séparation de la bande de roulement de la carcasse;

2.39	«Jante d’essai», la jante sur laquelle doit être montée le pneumatique soumis aux essais;

2.40	«Code de classification des pneumatiques», l’inscription facultative présentée à l’annexe 10, qui désigne la catégorie d’utilisation et le type particulier de sculptures et d’usage selon la norme ISO 4251-4.

2.41	«Pneumatique pour machine forestière», un pneumatique destiné à être monté sur des machines ou des équipements pour travaux forestiers.

3.	Inscriptions

3.1	Les pneumatiques doivent porter:

3.1.1	La marque de commerce;

3.1.2	La désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.15;

3.1.3	Le type de la structure comme suit:

3.1.3.1	Sur les pneumatiques à carcasse diagonale, aucune inscription supplémentaire;

3.1.3.2	Sur les pneumatiques à structure radiale, éventuellement la mention «RADIAL»;

3.1.3.3	Sur les pneumatiques à structure diagonale ceinturée, la mention «BIAS-BELTED»;

3.1.4	La description de service, telle que définie au paragraphe 2.26;

3.1.4.1	Sur les pneumatiques pour machines agricoles, la description de service doit être accompagnée du symbole d’application approprié;

3.1.4.2	Les pneumatiques polyvalents pour machines agricoles doivent porter deux descriptions de service, la première pour les applications «remorque» et la seconde pour les applications «tracteur», chacune étant accompagnée du symbole pertinent (voir par. 2.23 et 2.24 ci-dessus), comme suit:

3.1.5	La description de service supplémentaire, le cas échéant;

3.1.6	La mention «DEEP» (ou «R-2») pour les pneumatiques à bande de roulement spéciale;

3.1.7	les mentions «F-1» ou «F-2» sur les pneumatiques pour roues directrices de tracteur ne portant pas encore l’inscription prévue au paragraphe 2.15.6 ci-dessus;

3.1.8	Les mentions «LS-1», «LS-2», «LS-3» ou «LS-4» sur les pneumatiques pour machines forestières;

3.1.8.1	La mention «LS-3» pour les pneumatiques à bande de roulement spéciale;

3.1.8.2 	L’inscription «I-3» pour les pneumatiques pour machines agricoles de type «traction», comme indiqué à l’annexe 5, tableaux 5 et 6;

3.1.9	La mention «IMPLEMENT» sur les pneumatiques pour machines agricoles ne portant pas encore l’inscription prévue au paragraphe 2.15.5 ci-dessus;

3.1.10	la mention «TUBELESS», si le pneumatique est conçu pour être utilisé sans chambre à air;

3.1.11	La mention «...bar MAX.» (ou «… kPa MAX») dans le pictogramme présenté à l’annexe 11, afin de notifier la pression de gonflage à froid à ne pas dépasser pour caler les talons lors du montage du pneumatique.

3.1.12	La mention «IF» doit être ajoutée devant la désignation de la dimension du pneumatique lorsqu’il s’agit d’un pneumatique à enfoncement amélioré.

La mention «VF» doit être ajoutée devant la désignation de la dimension du pneumatique lorsqu’il s’agit d’un pneumatique à très grand enfoncement.

3.1.13	Le cas échéant, la mention «CFO» ou «CHO» peut être inscrite après l’indication du diamètre nominal de la jante.

3.2	Le pneumatique doit aussi porter la date de fabrication, indiquée sous la forme d’un groupe de quatre chiffres, dont les deux premiers indiquent la semaine et les deux derniers l’année de fabrication. Toutefois, cette inscription ne deviendra obligatoire pour tout pneumatique présenté à l’homologation que deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.

3.3	Le pneumatique doit aussi porter la marque d’homologation de type dont le modèle est présenté à l’annexe 2.

3.4	Emplacement des inscriptions

3.4.1	Les inscriptions mentionnées au paragraphe 3.1 doivent être moulées sur les deux flancs du pneumatique.

3.4.2	Les inscriptions mentionnées aux paragraphes 3.2 et 3.3 doivent être moulées sur un seul flanc.

3.4.3	Toutes les inscriptions doivent être moulées de façon claire et lisible au stade de la fabrication. Le marquage après coup, au fer ou selon d’autres procédés, n’est pas autorisé.

3.5	On trouvera à l’annexe 3 des modèles des inscriptions devant figurer sur les pneumatiques.

4.	Demande d’homologation

4.1	La demande d’homologation de type d’un pneumatique pour véhicules agricoles ou forestiers doit être présentée par le titulaire de la marque de fabrique ou de commerce ou par son représentant dûment accrédité. La demande doit préciser:

4.1.1	La désignation de la dimension du pneumatique telle qu’elle est définie au paragraphe 2.15 du présent Règlement;

4.1.2	La marque de fabrique ou de commerce;

4.1.3	La catégorie d’utilisation telle qu’elle est définie au paragraphe 2.1.3 du présent Règlement;

4.1.4	La structure;

4.1.5	Le code de catégorie de vitesse;

4.1.6	L’indice de capacité de charge du pneumatique, en précisant, dans le cas des pneumatiques pour machines agricoles, quels sont ceux réservés aux roues motrices et ceux réservés aux remorques, le cas échéant;

4.1.7	Si le pneumatique doit être garni ou non d’une chambre à air;

4.1.8	Le cas échéant, la description de service supplémentaire;

4.1.9	Le montage pneumatique/jante;

4.1.10	La jante de mesure et la jante d’essai;

4.1.11	Le (les) jante(s) sur laquelle (lesquelles) le pneumatique peut être monté;

4.1.12	La pression de gonflage (en bar ou kPa) préconisée pour les mesures;

4.1.13	Le facteur X mentionné au paragraphe 2.18 ou le tableau pertinent de l’annexe 5.

4.1.14	La pression de gonflage à froid à ne pas dépasser pour caler les talons lors du montage du pneumatique, telle que spécifiée par le fabricant pour le type de pneumatique.

4.1.15	La pression d’essai exprimée en kPa (ou en bar).

4.2	À la demande de l’autorité d’homologation de type, le fabricant du pneumatique doit aussi déposer un dossier technique complet pour chaque type de pneumatique, contenant notamment des croquis ou des photographies (en trois exemplaires) montrant les sculptures de la bande de roulement et l’enveloppe du pneumatique gonflé monté sur la jante de mesure, en indiquant les dimensions pertinentes (voir par. 6.1 et 6.2) du type du pneumatique présenté à l’homologation. Le dossier doit aussi soit contenir le procès-verbal d’essai délivré par un laboratoire d’essai agréé soit être accompagné d’un échantillon du type de pneumatique, comme demandé par l’autorité d’homologation de type.

5.	Homologation

5.1	Si le type de pneumatique soumis à l’homologation conformément au présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessous, l’homologation de type lui est accordée.

5.2	Un numéro d’homologation est attribué à chaque type homologué; les deux premiers chiffres (00 pour le Règlement sous sa forme actuelle) indiquent la série d’amendements correspondant aux principales modifications techniques les plus récentes apportées au présent Règlement, à la date de délivrance de l’homologation. Une Partie contractante ne peut attribuer le même numéro à un autre type de pneumatique.

5.3	L’homologation, l’extension de l’homologation, le refus ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de pneumatique conformément au présent Règlement est notifié aux Parties à l’Accord de 1958 qui appliquent le présent Règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle présenté à l’annexe 1 du présent Règlement.

5.4	Une marque d’homologation internationale doit être apposée, de façon visible, sur chaque pneumatique conforme à un type de pneumatique homologué en vertu du présent Règlement, à l’emplacement défini au paragraphe 3.3 ci-dessus et en plus des inscriptions prévues aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus. Cette marque doit se composer:

5.4.1	D’un cercle entourant la lettre «E», suivi du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation; et

5.4.2	Du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation de type.

5.5	La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

5.6	On trouvera un modèle de marque d’homologation à l’annexe 2 du présent Règlement.

6.	Prescriptions

6.1	Grosseur du boudin d’un pneumatique

6.1.1	Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.1.2, la grosseur du boudin se calcule au moyen de la formule ci-dessous:

S = S1 + K (A-A1)

où:

| S | «grosseur du boudin» exprimée en mm, mesurée sur la jante de mesure; |
| --- | --- |
| S1 | «grosseur nominale du boudin» (en mm), telle qu’elle est indiquée sur les flancs du pneumatique dans la désignation de la dimension du pneumatique prescrite; |
| A | largeur (en mm) de la jante de mesure, indiquée par le fabricant dans la notice descriptive; |
| A1 | largeur (en mm)4 de la jante théorique, qui est censée être égale à S1 multipliée par le facteur X défini par le fabricant du pneumatique; |
| K | 0,4. |

6.1.2	Toutefois, pour les types de pneumatique dont la désignation des dimensions figure dans la première colonne des tableaux de l’annexe 5, la largeur de la jante théorique (A1) et la grosseur nominale du boudin (S1) figurent, dans ces tableaux, en face de la désignation de la dimension du pneumatique.

6.2	Diamètre extérieur d’un pneumatique

6.2.1	Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.2.2, le diamètre extérieur d’un pneumatique se calcule à l’aide de la formule suivante:

D = d + 2 H

où:

| D | est le diamètre extérieur en mm; |
| --- | --- |
| d | est le nombre conventionnel représentant le diamètre de la jante théorique, en mm (voir par. 2.16); |
| H | est la hauteur nominale du boudin en mm, qui est égale à: 0,01. Ra . S1 |

où:

| Ra | est le rapport nominal d’aspect; |
| --- | --- |
| S1 | est la grosseur nominale du boudin en mm; |

qui figurent tous sur le flanc du pneumatique dans la désignation de la dimension du pneumatique, conformément aux prescriptions du paragraphe 2.15.

6.2.2	Toutefois, pour les types de pneumatique dont la désignation de dimension figure dans la première colonne des tableaux de l’annexe 5, le diamètre extérieur (D) et le diamètre nominal de la jante (d) exprimés en mm figurent, dans les tableaux, en face de la désignation de la dimension du pneumatique.

6.3	Grosseur du boudin: spécification des tolérances

6.3.1	La grosseur hors tout d’un pneumatique peut être inférieure à la grosseur du boudin déterminée en application du paragraphe 6.1, ou telle qu’elle figure à l’annexe 5.

6.3.2	La grosseur hors tout d’un pneumatique ne peut pas dépasser la grosseur du boudin déterminée conformément au paragraphe 6.1 de plus de:

5 % (structure radiale)

8 % (structure diagonale)

6.3.3	Toutefois, pour les types de pneumatique dont la désignation de dimension figure dans la première colonne des tableaux de l’annexe 5, les pourcentages autorisés sont ceux figurant dans les tableaux pertinents, le cas échéant.

6.4	Diamètre extérieur du pneumatique: spécification des tolérances

6.4.1	Le diamètre extérieur d’un pneumatique doit se situer entre les valeurs D min et D max obtenues au moyen des formules suivantes:

D min = d + 2 (H x a)

D max = d + 2 (H x b)

où «H» et «d» sont tels que définis au paragraphe 6.2.1.

6.4.1.1	Pour les dimensions indiquées dans l’annexe 5: H = 0,5 (D - d) (pour les références, voir le paragraphe 6.2 ci-dessus).

6.4.2	Les coefficients «a» et «b» sont les suivants:

| Catégorie d’utilisation | Structure radiale | Structure diagonale |
| --- | --- | --- |
|  | a | b | a | b |
| Pour roues directrices | 0,96 | 1,04 | 0,96 | 1,07 |
| Roues motrices de tracteurs et de machines forestières − normales | 0,96 | 1,04 | 0,96 | 1,07 |
| Pour roues motrices de tracteurs et de machines forestières − spéciales | 1,00 | 1,12 | 1,00 | 1,12 |
| Pour machines agricoles | 0,96 | 1,04 | 0,96 | 1,07 |

6.4.3	Toutefois, pour les types de pneumatique dont la désignation de dimension figure dans la première colonne des tableaux de l’annexe 5, les pourcentages autorisés sont ceux figurant dans les tableaux pertinents, le cas échéant.

6.5	Procédures d’essai

6.5.1	Les dimensions réelles des pneumatiques sont mesurées comme indiqué à l’annexe 6.

6.5.2	La procédure d’essai pour évaluer la résistance du pneumatique à l’éclatement est décrite à l’annexe 8.

6.5.2.1	Un pneumatique qui, après avoir été soumis à l’essai de résistance à l’éclatement pertinent, ne présente aucun décollement de la bande de roulement, des plis ou des câblés, ni de rupture du talon ou des câblés, est réputé avoir subi l’essai avec succès. Il n’est soumis à aucun autre essai.

6.5.3	Les procédures d’essai pour déterminer si le pneumatique correspond aux performances annoncées sont décrites à l’annexe 9.

6.5.3.1	Un pneumatique qui après avoir été soumis à l’essai de charge/vitesse pertinent ne présente aucun décollement de la bande de roulement, des plis ou des câblés ni de rupture des câblés est réputé avoir subi l’essai avec succès. Il n’est soumis à aucun autre essai.

6.5.3.2	Un pneumatique qui, après avoir été soumis à l’essai charge/vitesse pertinent présente un arrachement, dû aux conditions spécifiques de l’essai, est réputé avoir subi l’essai avec succès.

6.5.4	Lorsqu’un fabricant produit une gamme de pneumatiques, il n’est pas jugé nécessaire d’effectuer des essais sur chaque type de pneumatique de la gamme.

7.	Modification du type de pneumatique
et extension de l’homologation

7.1	Toute modification du type de pneumatique doit être portée à la connaissance de l’autorité d’homologation de type qui l’a homologué, laquelle peut alors:

7.1.1	soit considérer que les modifications apportées ne sont pas de nature à avoir un effet défavorable significatif et que, dans tous les cas, le pneumatique demeure conforme aux prescriptions;

7.1.2	soit exiger un nouveau procès-verbal d’essai de la part du service technique chargé des essais.

7.2	Une modification des sculptures du pneumatique n’est pas censée entraîner le recommencement des essais prescrits au paragraphe 6 du présent Règlement.

7.3	La confirmation, ou le refus d’homologation, doit être adressée, avec la modification, aux Parties contractantes à l’Accord qui appliquent le présent Règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 5.3 ci-dessus.

7.4	L’autorité d’homologation de type délivrant l’extension d’homologation attribue un numéro de série à ladite extension et le communique aux autres Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement.

8.	Conformité de la production

Les modalités de contrôle de la conformité de la production sont celles définies à l’appendice 2 de l’Accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions étant les suivantes:

8.1	Les pneumatiques homologués en vertu du présent Règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué, c’est-à-dire satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus.

8.2	L’autorité d’homologation qui a accordé l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité utilisées dans chaque unité de production. Pour chaque installation de production, la fréquence normale de ces vérifications doit être d’une tous les deux ans.

9.	Sanctions pour non-conformité de la production

9.1	L’homologation délivrée pour un type de pneumatique conformément au présent Règlement peut être retirée si la prescription énoncée au paragraphe 8.1 ci-dessus n’est pas satisfaite ou si les pneumatiques prélevés dans la série n’ont pas subi avec succès les essais prescrits dans le paragraphe en question.

9.2	Si une Partie contractante à l’Accord qui applique le présent Règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle est tenue d’en aviser immédiatement les autres Parties à l’Accord qui appliquent le présent Règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement.

10.	Arrêt définitif de la production

Si le titulaire d’une homologation arrête définitivement la production d’un type de pneumatique homologué conformément au présent Règlement, il doit en informer l’autorité d’homologation de type qui a délivré l’homologation, laquelle à son tour doit en aviser les autres Parties à l’Accord qui appliquent le présent Règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement.

11.	Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation, des laboratoires d’essai et de l’autorité d’homologation de type

11.1	Les Parties à l’Accord qui appliquent le présent Règlement doivent communiquer au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et, le cas échéant, ceux des laboratoires d’essai agréés et de l’autorité d’homologation de type qui délivre l’homologation et à laquelle doivent être envoyées les fiches d’homologation, de refus ou de retrait d’homologation émises dans d’autres pays.

11.2	Les Parties à l’Accord qui appliquent le présent Règlement peuvent passer par les laboratoires des fabricants de pneumatiques et peuvent désigner comme laboratoires d’essai agréés des établissements situés sur leur territoire ou sur le territoire d’une autre Partie à l’Accord, à condition que l’autorité d’homologation de type de cette dernière donne son accord préalable.

11.3	Si une Partie à l’Accord applique le paragraphe 11.2 ci-dessus, elle peut, si elle le souhaite, se faire représenter aux essais par une ou plusieurs personnes de son choix.

# Figure explicative

# (Voir paragraphes 2.2 et 4.1)

Vue d’un pneumatique en coupe

Annexe 1

Communication

(Format maximal: A4 (210 x 297 mm))

| ( | émanant de: | Nom de l'administration: |
| --- | --- | --- |

concernant2:		Délivrance d’une homologation
Extension d’homologation
Refus d’homologation
Retrait d’homologation
Arrêt définitif de la production

d’un type de pneumatique pour véhicules automobiles, conformément au Règlement no 106

No d’homologation: ......................		No d’extension:

1.	Marque de fabrique ou de commerce du pneumatique:

2.	Désignation du type du pneumatique par le fabricant:	.

3.	Nom et adresse du fabricant:

4	Le cas échéant, nom et adresse du représentant du fabricant:

5.	Caractéristiques sommaires:

5.1	Dimensions du pneumatique:

5.2	Catégorie d’utilisation

5.3	Structure: diagonale/diagonale ceinturée/radiale2

5.4	Code de catégorie de vitesse:

5.5	Indice de capacité de charge:

5.5.1	Tracteurs (machines agricoles seulement):

5.5.2	Remorques (machines agricoles seulement)

5.6	Montage avec ou sans chambre à air:

5.7	Description du service supplémentaire, le cas échéant:

6.	Services techniques et, le cas échéant, laboratoires d’essais agréés
aux fins d’homologation ou de vérification de la conformité:

7.	Date du procès-verbal délivré par le service technique:

8.	Numéro du procès-verbal délivré par le service technique:

9.	Motif (s) de l’extension (le cas échéant)

10.	Observations:

11.	Lieu:

12.	Date:

13.	Signature:

14.	On trouvera en annexe à la présente communication la liste des documents constituant le dossier d’homologation déposés auprès de l’autorité d’homologation de type qui a délivré l’homologation, et qui peuvent être obtenus sur demande.

Annexe 2

Exemple de marque d’homologation

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un pneumatique, indique que le type de pneumatique en question a été homologué aux Pays-Bas (E 4) conformément au Règlement no 106, sous le numéro d’homologation 002439. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation signifient que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du Règlement no 106 sous sa forme originale.

Note: Le numéro d’homologation doit être placé à proximité du cercle, au-dessus, au-dessous à 	gauche ou à droite de la lettre «E». Les chiffres du numéro d’homologation doivent être du même côté de la lettre «E» et être tournés dans le même sens. Il est préférable de ne pas se servir de chiffres romains comme numéros d’homologation afin d’éviter toute confusion avec d’autres symboles.

Annexe 3

Exemples d’inscriptions devant figurer sur les pneumatiques

(Voir par. 3.1 et 3.2 du présent Règlement)

Partie A: Pneumatiques pour roues motrices de tracteurs agricoles

Exemples d’inscriptions devant figurer sur les types de pneumatique satisfaisant au présent Règlement

Hauteur minimum des inscriptions (en mm)

| Pneumatiques ayant une grosseur nominale de boudin | Pneumatiques ayant un code de diamètre de jante |
| --- | --- |
|  | Jusqu’à 12 | 13 à 19,5 | 20 ou plus |
| Jusqu’à 130 | b = 4 c = 4 | b = 6 c = 4 | b = 9 c = 4 |
| De 135 à 235 | b = 6 c = 4 | b = 6 c = 4 | b = 9 c = 4 |
| 240 ou plus | b = 9 c = 4 | b = 9 c = 4 | b = 9 c = 4 |

Ces inscriptions signifient que le pneumatique pour roues motrices en question:

a)	A une grosseur nominale de boudin de 360 mm;

b)	A un taux nominal d’aspect de 70;

c)	A une structure radiale (R);

d)	A un diamètre nominal de jante de 610 (code 24);

e)	A une capacité de charge de 1 250 kg (soit indice 116 selon l’annexe 4);

f)	A une catégorie de vitesse A8 (vitesse de référence 40 km/h);

g)	Peut aussi être utilisé à 50 km/h (code de vitesse B) avec une capacité de charge de 1 150 kg (indice 113 selon l’annexe 4);

h)	Doit être monté sans chambre à air («tubeless»);

i)	A une bande de roulement spéciale («R-2»);

j)	A été fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l’année 2006 (voir par. 3.2 du présent Règlement).

Les inscriptions constituant la désignation du pneumatique doivent être disposées comme suit:

a)	La désignation de la dimension, qui se compose du préfixe (le cas échéant), de la grosseur nominale du boudin, du rapport nominal d’aspect, du symbole du type de structure (le cas échéant) et du diamètre nominal de la jante, doit apparaître sous forme groupée, comme indiqué dans les exemples ci-dessous:

360/70 R 24, IF 360/70 R 24, VF 360/70 R 24, IF 800/65 R 32 CFO, 800/70 R 24 CHO.

b)	La description de service (indice de charge plus code de symbole de vitesse) doit être placée à proximité de la désignation de la dimension, soit avant, soit après, soit au-dessus, soit au-dessous;

c)	Les inscriptions «TUBELESS», «R.2» ou «DEEP», la mention facultative «RADIAL» et la date de fabrication ne doivent pas obligatoirement être placées à proximité de la désignation de la dimension;

d)	L’inscription de la description de service supplémentaire à l’intérieur du cercle peut indiquer soit le code de symbole de vitesse après, soit l’indice de charge au-dessous.

Partie B: Pneumatiques pour roues motrices de tracteurs agricoles et forestiers

Exemples d’inscriptions devant figurer sur les types de pneumatique satisfaisant au présent Règlement

Hauteur minimum des inscriptions (en mm)

| Pneumatiques ayant une grosseur nominale de boudin | Pneumatiques ayant un code de diamètre de jante |
| --- | --- |
|  | Jusqu’à 12 | 13 à 19,5 | 20 ou plus |
| Jusqu’à 130 | b = 4 c = 4 | b = 6 c = 4 | b = 9 c = 4 |
| De 135 à 235 | b = 6 c = 4 | b = 6 c = 4 | b = 9 c = 4 |
| 240 ou plus | b = 9 c = 4 | b = 9 c = 4 | b = 9 c = 4 |

Ces inscriptions signifient que le pneumatique pour roues motrices en question:

a)	A une grosseur nominale de boudin de 250 mm;

b)	A un rapport nominal d’aspect de 70;

c)	A une structure radiale (R);

d)	A un diamètre nominal de jante de 405 mm (code 16, conçu pour équiper les essieux directeurs avant non moteurs des tracteurs agricoles) (FRONT);

e)	A une capacité de charge de 925 kg (indice 105 selon l’annexe 4);

f)	A un code de vitesse nominale A6 (vitesse de référence 30 km/h);

g)	Doit être monté sans chambre à air («TUBELESS»);

h) 	A été fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l’année 2006 (Voir par. 3.2 du présent Règlement.

Les inscriptions constituant la désignation du pneumatique doivent être disposées comme suit:

a)	La désignation de la dimension, qui se compose de la grosseur nominale du boudin, du rapport nominal d’aspect, du symbole du type de structure (le cas échéant), du diamètre nominal de la jante et, facultativement, de la mention «FRONT», doit apparaître sous forme groupée, comme indiqué dans l’exemple ci-dessus: 250/70 R 16 FRONT;

b)	La description de service (indice de charge plus code de symbole de vitesse) doit être placée à proximité de la désignation de la dimension, soit avant, soit après, soit au-dessus, soit au-dessous;

c)	La mention «TUBELESS» et la mention facultative «RADIAL», la mention facultative «F-1» et la date de fabrication ne doivent pas obligatoirement être placées à proximité de la désignation de la dimension.

Partie C: Pneumatiques pour machines agricoles

Exemple d’inscriptions devant figurer sur les pneumatiques satisfaisant au présent Règlement

250/70 R 20 IMP

Hauteur minimum des inscriptions (en mm)

| Pneumatiques ayant une grosseur nominale de boudin | Pneumatiques ayant un code de diamètre de jante |
| --- | --- |
|  | Jusqu’à 12 | 13 à 19,5 | 20 ou plus |
| Jusqu’à 130 | b = 4 c = 4 d = 7 | b = 6 c = 4 d = 12 | b = 9 c = 4 d = 12 |
| De 135 à 235 | b = 6 c = 4 d = 12 | b = 6 c = 4 d = 12 | b = 9 c = 4 d = 12 |
| 240 ou plus | b = 9 c = 4 d = 12 | b = 9 c = 4 d = 12 | b = 9 c = 4 d = 12 |

Ces inscriptions signifient que le pneumatique pour machines agricoles en question:

a)	A une grosseur nominale de boudin de 250 mm;

b)	A un rapport nominal d’aspect de 70;

c)	A une structure radiale (R);

d)	A un diamètre nominal de jante de 508 mm (code 20);

e)	Est conçu principalement pour les machines agricoles ou les tracteurs agricoles (IMP);

f)	A une capacité de charge de 690 kg (indice 95 selon l’annexe 4) lorsqu’il est utilisé sur un essieu moteur (utilisation «tracteur»), comme indiqué par le symbole approprié;

g)	A une capacité de charge de 1 000 kg (indice 108 selon l’annexe 4), lorsqu’il est utilisé sur un essieu non moteur (utilisation «remorque»), comme indiqué par le symbole approprié;

h)	Les deux applications étant classées sous le code de vitesse nominale A6 (vitesse de référence 30 km/h);

i)	Doit être monté sans chambre à air («tubeless»); et

j)	A été fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l’année 2006 (voir par. 3.2 du présent Règlement).

Les inscriptions constituant la désignation du pneumatique doivent être disposées comme suit:

a)	La désignation de la dimension, qui se compose de la grosseur nominale du boudin, du rapport nominal d’aspect, du symbole du type de structure (le cas échéant), du diamètre nominal de jante et, à titre facultatif, de la mention «IMP» doit apparaître sous forme groupée, comme indiqué dans l’exemple ci-dessus: 250/70 R 20 IMP;

b)	La description de service (indice de charge plus code de symbole de vitesse) et le symbole d’application pertinent sont placés ensemble à proximité de la désignation de la dimension, soit avant, soit après, soit au-dessus, soit au-dessous;

c)	La mention «TUBELESS», l’inscription I-3 s’il y a lieu, la mention la mention facultative «RADIAL», la mention facultative «IMPLEMENT» et la date de fabrication ne doivent pas obligatoirement être placées à proximité de la désignation de la dimension.

Partie D: Pneumatiques pour machines forestières

Exemples d’inscriptions devant figurer sur les types de pneumatiques conformes au présent Règlement

|  | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600/55 – 26,5 | b | LS-2 | b | 154 A8 | b |
|  | ↑ |  | ↑ |  | ↑ |
|  | ↓ |  |  | ↓ |
| TUBELESS | c |  | 2506 | c |
|  | ↑ |  |  | ↑ |

Hauteur minimale des inscriptions: b: 9 mm	c: 4 mm

Ces inscriptions signifient que le pneumatique pour machines forestières (LS):

a)	A une grosseur nominale de boudin de 600;

b)	A un rapport nominal d’aspect de 55;

c)	A une structure diagonale (-);

d)	A un diamètre nominal de jante de 673 mm (code 26.5);

e)	A une bande de roulement intermédiaire («LS-2»);

f)	A une capacité de charge de 3 750 kg (soit un indice de 154 selon l’annexe 4);

g)	A une catégorie de vitesse A8 (vitesse de référence 40 km/h);

h)	Doit être monté sans chambre à air («tubeless»);

i)	A été fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l’année 2006 (voir par. 3.2 du présent Règlement).

Les inscriptions constituant la désignation du pneumatique doivent être disposées comme suit:

a)	La désignation de la dimension, qui se compose de la grosseur nominale du boudin, du rapport nominal d’aspect, du symbole du type de structure (le cas échéant) et du diamètre nominal de la jante, doit apparaître sous forme groupée, comme indiqué dans l’exemple ci-dessus: 600/55 - 26.5;

b)	La mention «LS», suivie du chiffre 1, 2, 3 ou 4, selon le cas, est placée après la désignation de la dimension, comme indiqué dans l’exemple ci-dessus: LS-2;

c)	La description de service (indice de charge plus code de symbole de vitesse) est placée à proximité de la désignation de la dimension, soit avant, soit après, soit au-dessus, soit au-dessous;

d)	Les inscriptions «TUBELESS» et la date de fabrication peuvent être séparées de la désignation de la dimension.

Annexe 4

Liste des indices de capacité de charge (LI) et masse maximum transportable (en kg)

(Voir par. 2.28 du présent Règlement)

| LI | kg |  | LI | kg |  | LI | kg |  | LI | kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46,2 |  | 51 | 195 |  | 101 | 825 |  | 151 | 3 450 |
| 2 | 47,5 |  | 52 | 200 |  | 102 | 850 |  | 152 | 3 550 |
| 3 | 48,7 |  | 53 | 206 |  | 103 | 875 |  | 153 | 3 650 |
| 4 | 50 |  | 54 | 212 |  | 104 | 900 |  | 154 | 3 750 |
| 5 | 51,5 |  | 55 | 218 |  | 105 | 925 |  | 155 | 3 875 |
| 6 | 53 |  | 56 | 224 |  | 106 | 950 |  | 156 | 4 000 |
| 7 | 54,5 |  | 57 | 230 |  | 107 | 975 |  | 157 | 4 125 |
| 8 | 56 |  | 58 | 236 |  | 108 | 1 000 |  | 158 | 4 250 |
| 9 | 58 |  | 59 | 243 |  | 109 | 1 030 |  | 159 | 4 375 |
| 10 | 60 |  | 60 | 250 |  | 110 | 1 060 |  | 160 | 4 500 |
| 11 | 61,5 |  | 61 | 257 |  | 111 | 1 090 |  | 161 | 4 625 |
| 12 | 63 |  | 62 | 265 |  | 112 | 1 120 |  | 162 | 4 750 |
| 13 | 65 |  | 63 | 272 |  | 113 | 1 150 |  | 163 | 4 875 |
| 14 | 67 |  | 64 | 280 |  | 114 | 1 180 |  | 164 | 5 000 |
| 15 | 69 |  | 65 | 290 |  | 115 | 1 215 |  | 165 | 5 150 |
| 16 | 71 |  | 66 | 300 |  | 116 | 1 250 |  | 166 | 5 300 |
| 17 | 73 |  | 67 | 307 |  | 117 | 1 285 |  | 167 | 5 450 |
| 18 | 75 |  | 68 | 315 |  | 118 | 1 320 |  | 168 | 5 600 |
| 19 | 77,5 |  | 69 | 325 |  | 119 | 1 360 |  | 169 | 5 800 |
| 20 | 80 |  | 70 | 335 |  | 120 | 1 400 |  | 170 | 6 000 |
| 21 | 82,5 |  | 71 | 345 |  | 121 | 1 450 |  | 171 | 6 150 |
| 22 | 85 |  | 72 | 355 |  | 122 | 1 500 |  | 172 | 6 300 |
| 23 | 87,5 |  | 73 | 365 |  | 123 | 1 550 |  | 173 | 6 500 |
| 24 | 90 |  | 74 | 375 |  | 124 | 1 600 |  | 174 | 6 700 |
| 25 | 92,5 |  | 75 | 387 |  | 125 | 1 650 |  | 175 | 6 900 |
| 26 | 95 |  | 76 | 400 |  | 126 | 1 700 |  | 176 | 7 100 |
| 27 | 97,5 |  | 77 | 412 |  | 127 | 1 750 |  | 177 | 7 300 |
| 28 | 100 |  | 78 | 425 |  | 128 | 1 800 |  | 178 | 7 500 |
| 29 | 103 |  | 79 | 437 |  | 129 | 1 850 |  | 179 | 7 750 |
| 30 | 106 |  | 80 | 450 |  | 130 | 1 900 |  | 180 | 8 000 |
| 31 | 109 |  | 81 | 462 |  | 131 | 1 950 |  | 181 | 8 250 |
| 32 | 112 |  | 82 | 475 |  | 132 | 2 000 |  | 182 | 8 500 |
| 33 | 115 |  | 83 | 487 |  | 133 | 2 060 |  | 183 | 8 750 |
| 34 | 118 |  | 84 | 500 |  | 134 | 2 120 |  | 184 | 9 000 |
| 35 | 121 |  | 85 | 515 |  | 135 | 2 180 |  | 185 | 9 250 |
| 36 | 125 |  | 86 | 530 |  | 136 | 2 240 |  | 186 | 9 500 |
| 37 | 128 |  | 87 | 545 |  | 137 | 2 300 |  | 187 | 9 750 |
| 38 | 132 |  | 88 | 560 |  | 138 | 2 360 |  | 188 | 10 000 |
| 39 | 136 |  | 89 | 580 |  | 139 | 2 430 |  | 189 | 10 300 |
| 40 | 140 |  | 90 | 600 |  | 140 | 2 500 |  | 190 | 10 600 |
| 41 | 145 |  | 91 | 615 |  | 141 | 2 575 |  | 191 | 10 900 |
| 42 | 150 |  | 92 | 630 |  | 142 | 2 650 |  | 192 | 11 200 |
| 43 | 155 |  | 93 | 650 |  | 143 | 2 725 |  | 193 | 11 500 |
| 44 | 160 |  | 94 | 670 |  | 144 | 2 800 |  | 194 | 11 800 |
| 45 | 165 |  | 95 | 690 |  | 145 | 2 900 |  | 195 | 12 150 |
| 46 | 170 |  | 96 | 710 |  | 146 | 3 000 |  | 196 | 12 500 |
| 47 | 175 |  | 97 | 730 |  | 147 | 3 075 |  | 197 | 12 850 |
| 48 | 180 |  | 98 | 750 |  | 148 | 3 150 |  | 198 | 13 200 |
| 49 | 185 |  | 99 | 775 |  | 149 | 3 250 |  | 199 | 13 600 |
| 50 | 190 |  | 100 | 800 |  | 150 | 3 350 |  | 200 | 14 000 |

Annexe 5

Jante théorique, diamètre extérieur et grosseur nominale du boudin de pneumatiques de certaines désignations de dimension

# Tableau 1 (1 de 2)

# Pneumatiques pour roues directrices de machines agricoles
− tailles normales et tailles basses

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur de la jante théorique (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.00-9 | 3 | 112 | 460 | 229 |
| 4.00-12 | 3 | 112 | 535 | 305 |
| 4.00-15 | 3 | 112 | 610 | 381 |
| 4.00-16 | 3 | 112 | 630 | 406 |
| 4.00-19 | 3 | 112 | 712 | 483 |
| 4.50-10 | 3 | 121 | 505 | 254 |
| 4.50-16 | 3 | 122 | 655 | 406 |
| 4.50-19 | 3 | 122 | 736 | 483 |
| 5.00-10 | 3 | 130 | 530 | 254 |
| 5.00-12 | 3 | 130 | 580 | 305 |
| 5.00-15 | 4 | 140 | 655 | 381 |
| 5.00-16 | 4 | 140 | 680 | 406 |
| 5.50-16 | 4 | 150 | 710 | 406 |
| 6.00-14 | 5 | 169 | 688 | 356 |
| 6.00-16 | 4,5 | 165 | 735 | 406 |
| 6.00-18 | 4 | 160 | 790 | 457 |
| 6.00-19 | 4,5 | 165 | 814 | 483 |
| 6.00-20 | 4,5 | 165 | 840 | 508 |
| 6.50-10 | 4,5 | 175 | 608 | 254 |
| 6.50-16 | 4,5 | 175 | 760 | 406 |
| 6.50-20 | 4,5 | 175 | 865 | 508 |
| 7.50-16 | 5,5 | 205 | 805 | 406 |
| 7.50-18 | 5,5 | 205 | 860 | 457 |
| 7.50-20 | 5,5 | 205 | 915 | 508 |
| 8.00-16 | 5,5 | 211 | 813 | 406 |
| 9.00-16 | 6 | 234 | 855 | 406 |
| 9.50-20 | 7 | 254 | 978 | 508 |
| 10.00-16 | 8 | 274 | 895 | 406 |
| 11.00-16 | 10 | 315 | 965 | 406 |
| 11.00-24 | 10 | 315 | 1 170 | 610 |

# Tableau 1 (2 de 2)

# Pneumatiques pour roues directrices de machines agricoles
− tailles normales et tailles basses

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur de la jante théorique (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pneumatiques tailles basses |
| 7.5L-15 | 6 | 210 | 745 | 381 |
| 8.25/85-15 | 6 | 210 | 745 | 381 |
| 9.5L-15 | 8 | 240 | 785 | 381 |
| 9.5/85-15 | 8 | 240 | 785 | 381 |
| 11L-15 | 8 | 280 | 815 | 381 |
| 11.5/75-15 | 8 | 280 | 815 | 381 |
| 7.5L-16 | 6 | 208 | 746 | 406 |
| 11L-16 | 8 | 279 | 840 | 406 |
| 14L-16.1 | 11 | 360 | 985 | 409 |
| 14.0/80-16.1 | 11 | 360 | 985 | 409 |
| 14.5/75-16.1 | 11 | 373 | 940 | 409 |
| 16.5L-16.1 | 14 | 419 | 1 072 | 409 |

Notes:

1.	Les pneumatiques pour roues directrices de machines agricoles sont reconnaissables à la mention «Front» (ou «SL») placée après la désignation de la dimension du pneumatique (par exemple 4.00 - 9 Front) ou à l’une des mentions supplémentaires figurant sur les flancs du pneumatique: «F-1» ou «F-2».

2.	Les pneumatiques à structure radiale sont reconnaissables à la lettre «R» qui remplace le signe «-» (par exemple 4.00R9).

# Tableau 2 (1 de 5)

# Pneumatiques pour roues motrices de tracteur agricole − Tailles normales

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Radial | Diagonal | Radial | Diagonal |  |
| 4.00-7 | 3 |  | 112 |  | 410 | 178 |
| 4.00-8 | 3 |  | 112 |  | 435 | 203 |
| 4.00-9 | 3 |  | 112 |  | 460 | 229 |
| 4.00-10 | 3 |  | 112 |  | 485 | 254 |
| 4.00-12 | 3 |  | 112 |  | 535 | 305 |
| 4.00-18 | 3 |  | 112 |  | 690 | 457 |
| 4.50-10 | 3 |  | 121 |  | 505 | 254 |
| 5.0-10 | 4 |  | 135 |  | 505 | 254 |
| 5.00-10 | 3 |  | 130 |  | 530 | 254 |
| 5.00-12 | 4 |  | 145 |  | 580 | 305 |
| 5.00-15 | 4 |  | 145 |  | 645 | 381 |
| 6.00-12 | 4 |  | 160 |  | 635 | 305 |
| 6.00-16 | 4 |  | 160 |  | 735 | 406 |
| 6.5-15 | 5 |  | 167 |  | 685 | 381 |
| 6.50-16 | 5 |  | 175 |  | 760 | 406 |
| 7.50-18 | 5,5 |  | 205 |  | 860 | 457 |
| 8.00-20 | 6 |  | 220 |  | 965 | 508 |
| 5-12 | 4 |  | 127 |  | 545 | 305 |
| 5-14 | 4 |  | 127 |  | 595 | 356 |
| 5-26 | 4 |  | 127 |  | 900 | 660 |
| 6-10 | 5 |  | 157 |  | 550 | 254 |
| 6-12 | 5 |  | 157 |  | 600 | 305 |
| 6-14 | 5 |  | 157 |  | 650 | 356 |
| 7-14 | 5 |  | 173 |  | 690 | 356 |
| 7-16 | 6 |  | 183 |  | 740 | 406 |
| 8-16 | 6 |  | 201 |  | 790 | 406 |
| 8-18 | 7 |  | 211 |  | 840 | 457 |
| 7.2-20 | 6 |  | 183 |  | 845 | 508 |
| 7.2-24 | 6 |  | 183 |  | 945 | 610 |
| 7.2-30 | 6 |  | 183 |  | 1 095 | 762 |
| 7.2-36 | 6 |  | 183 |  | 1 250 | 914 |
| 7.2-40 | 6 |  | 183 |  | 1 350 | 1 016 |
| 8.3-16 | 7 |  | 211 |  | 790 | 406 |

# Tableau 2 (2 de 5)

# Pneumatiques pour roues motrices de tracteur agricole − Tailles normales

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Radial | Diagonal | Radial | Diagonal |  |
| 8.3-20 | 7 |  | 211 |  | 890 | 508 |
| 8.3-22 | 7 |  | 211 |  | 940 | 559 |
| 8.3-24 | 7 | 211 | 211 | 985 | 995 | 610 |
| 8.3-26 | 7 |  | 211 |  | 1 045 | 660 |
| 8.3-28 | 7 |  | 211 |  | 1 095 | 711 |
| 8.3-32 | 7 | 211 | 211 | 1 190 | 1 195 | 813 |
| 8.3-36 | 7 | 211 | 211 | 1 290 | 1 300 | 914 |
| 8.3-38 | 7 |  | 211 |  | 1 350 | 965 |
| 8.3-42 | 7 | 211 | 211 | 1 440 | 1 450 | 1 067 |
| 8.3-44 | 7 | 211 | 211 | 1 495 | 1 500 | 1 118 |
| 9.5-16 | 8 |  | 241 |  | 845 | 406 |
| 9.5-18 | 8 |  | 241 |  | 895 | 457 |
| 9.5-20 | 8 | 241 | 241 | 940 | 945 | 508 |
| 9.5-22 | 8 |  | 241 |  | 995 | 559 |
| 9.5-24 | 8 | 241 | 241 | 1 040 | 1 050 | 610 |
| 9.5-26 | 8 |  | 241 |  | 1 100 | 660 |
| 9.5-28 | 8 | 241 |  | 1 140 |  | 711 |
| 9.5-32 | 8 |  | 241 |  | 1 250 | 813 |
| 9.5-36 | 8 | 241 | 241 | 1 345 | 1 355 | 914 |
| 9.5-38 | 8 |  | 241 |  | 1 405 | 965 |
| 9.5-42 | 8 |  | 241 |  | 1 505 | 1 067 |
| 9.5-44 | 8 | 241 | 241 | 1 550 | 1 555 | 1 118 |
| 9.5-48 | 8 | 241 | 241 | 1 650 | 1 655 | 1 219 |

# Tableau 2 (3 de 5)

# Pneumatiques pour roues motrices de tracteur agricole − Tailles normales

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Radial | Diagonal | Radial | Diagonal |  |
| 11.2-18 | 10 |  | 284 |  | 955 | 457 |
| 11.2-20 | 10 | 284 | 284 | 995 | 1 005 | 508 |
| 11.2-24 | 10 | 284 | 284 | 1 095 | 1 105 | 610 |
| 11.2-26 | 10 |  | 284 |  | 1 155 | 660 |
| 11.2-28 | 10 | 284 | 284 | 1 200 | 1 205 | 711 |
| 11.2-36 | 10 | 284 | 284 | 1 400 | 1 410 | 914 |
| 11.2-38 | 10 | 284 | 284 | 1 455 | 1 460 | 965 |
| 11.2-42 | 10 | 284 |  | 1 555 |  | 1 067 |
| 11.2-44 | 10 | 284 |  | 1 610 |  | 1 118 |
| 11.2-48 | 10 | 284 |  | 1 710 |  | 1 219 |
| 12.4-16 | 11 |  | 315 |  | 956 | 406 |
| 12.4-20 | 11 | 315 |  | 1 045 |  | 508 |
| 12.4-24 | 11 | 315 | 315 | 1 145 | 1 160 | 610 |
| 12.4-26 | 11 |  | 315 |  | 1 210 | 660 |
| 12.4-28 | 11 | 315 | 315 | 1 250 | 1 260 | 711 |
| 12.4-30 | 11 |  | 315 |  | 1 310 | 762 |
| 12.4-32 | 11 | 315 | 315 | 1 350 | 1 360 | 813 |
| 12.4-36 | 11 | 315 | 315 | 1 450 | 1 465 | 914 |
| 12.4-38 | 11 | 315 | 315 | 1 500 | 1 515 | 965 |
| 12.4-42 | 11 |  | 315 |  | 1 615 | 1 067 |
| 12.4-46 | 11 | 315 |  | 1 705 |  | 1 168 |
| 12.4-52 | 11 | 315 |  | 1 860 |  | 1 321 |
| 13.6-16 | 12 |  | 345 |  | 1 005 | 406 |
| 13.6-24 | 12 | 345 | 345 | 1 190 | 1 210 | 610 |
| 13.6-26 | 12 | 345 | 345 | 1 260 | 1 260 | 660 |
| 13.6-28 | 12 | 345 | 345 | 1 295 | 1 310 | 711 |
| 13.6-36 | 12 | 345 | 345 | 1 500 | 1 515 | 914 |
| 13.6-38 | 12 | 345 | 345 | 1 550 | 1 565 | 965 |
| 13.6-48 | 12 | 345 |  | 1 805 |  | 1 219 |
| 13.9-36 | 12 |  | 353 |  | 1 478 | 965 |
| 14.9/80-24 | 12 |  | 368 |  | 1 215 | 610 |
| 14.9-20 | 13 |  | 378 |  | 1 165 | 508 |
| 14.9-24 | 13 | 378 | 378 | 1 245 | 1 265 | 610 |
| 14.9-26 | 13 | 378 | 378 | 1 295 | 1 315 | 660 |
| 14.9-28 | 13 | 378 | 378 | 1 350 | 1 365 | 711 |
| 14.9-30 | 13 | 378 | 378 | 1 400 | 1 415 | 762 |

# Tableau 2 (4 de 5)

# Pneumatiques pour roues motrices de tracteur agricole − Tailles normales

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Radial | Diagonal | Radial | Diagonal |  |
| 14.9-38 | 13 | 378 | 378 | 1 600 | 1 615 | 965 |
| 14.9-46 | 13 | 378 |  | 1 824 |  | 1 168 |
| 15.5-38 | 14 | 394 | 394 | 1 565 | 1 570 | 965 |
| 16.9-24 | 15 | 429 | 429 | 1 320 | 1 335 | 610 |
| 16.9-26 | 15 | 429 | 429 | 1 370 | 1 385 | 660 |
| 16.9-28 | 15 | 429 | 429 | 1 420 | 1 435 | 711 |
| 16.9-30 | 15 | 429 | 429 | 1 475 | 1 485 | 762 |
| 16.9-34 | 15 | 429 | 429 | 1 575 | 1 585 | 864 |
| 16.9-38 | 15 | 429 | 429 | 1 675 | 1 690 | 965 |
| 16.9-42 | 15 | 429 |  | 1 775 |  | 1 067 |
| 18.4-16.1 | 16 |  | 467 |  | 1 137 | 409 |
| 18.4-24 | 16 | 467 | 467 | 1 395 | 1 400 | 610 |
| 18.4-26 | 16 | 467 | 467 | 1 440 | 1 450 | 660 |
| 18.4-28 | 16 | 467 | 467 | 1 490 | 1 501 | 711 |
| 18.4-30 | 16 | 467 | 467 | 1 545 | 1 550 | 762 |
| 18.4-34 | 16 | 467 | 467 | 1 645 | 1 650 | 864 |
| 18.4-38 | 16 | 467 | 467 | 1 750 | 1 750 | 965 |
| 18.4-42 | 16 | 467 | 467 | 1 850 | 1 850 | 1 067 |
| 18.4-46 | 16 | 467 |  | 1 958 |  | 1 168 |

# Tableau 2 (5 de 5)

# Pneumatiques pour roues motrices de tracteur agricole − Tailles normales et tailles basses

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Radial | Diagonal | Radial | Diagonal |  |
| 20.8-34 | 18 | 528 | 528 | 1 735 | 1 735 | 864 |
| 20.8-38 | 18 | 528 | 528 | 1 835 | 1 835 | 965 |
| 20.8-42 | 18 | 528 | 528 | 1 935 | 1 935 | 1 067 |
| 23.1-26 | 20 | 587 | 587 | 1 605 | 1 605 | 660 |
| 23.1-30 | 20 | 587 | 587 | 1 700 | 1 705 | 762 |
| 23.1-34 | 20 | 587 | 587 | 1 800 | 1 805 | 864 |
| 24.5-32 | 21 | 622 | 622 | 1 800 | 1 805 | 813 |
| Tailles basses |
| 7.5L-15 | 6 |  | 210 |  | 745 | 381 |
| 14.9LR-20 | 13 | 378 |  | 1 100 |  | 508 |
| 17.5L-24 | 15 | 445 | 445 | 1 241 | 1 265 | 610 |
| 19.5L-24 | 17 | 495 | 495 | 1 314 | 1 339 | 610 |
| 21L-24 | 18 |  | 533 |  | 1 402 | 610 |
| 28.1-26 | 25 |  | 714 |  | 1 615 | 660 |
| 28L-26 | 25 | 719 | 714 | 1 607 | 1 615 | 660 |
| 30.5L-32 | 27 | 775 | 775 | 1 820 | 1 820 | 813 |

Notes:

1.	La désignation de la dimension du pneumatique peut être accompagnée d’un chiffre supplémentaire, par exemple 23.1/18 26 au lieu de 23.1-26.

2.	Les pneumatiques à structure radiale sont reconnaissables à la lettre «R» qui remplace le signe «-» (par exemple 23.1R26).

3.	Coefficient pour le calcul de la grosseur hors tout: +8 %.

# Tableau 3

# Pneumatiques pour roues motrices de tracteur agricole − Taille basse

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2/78-28 | 10 | 296 | 1 180 | 711 |
| 12.4/78-28 | 11 | 327 | 1 240 | 711 |
| 12.4/78-36 | 11 | 327 | 1 440 | 914 |
| 13.6/78-28 | 12 | 367 | 1 285 | 711 |
| 13.6/78-36 | 12 | 367 | 1 490 | 914 |
| 14.9/78-28 | 13 | 400 | 1 345 | 711 |
| 16.9/78-28 | 15 | 452 | 1 410 | 711 |
| 16.9/78-30 | 15 | 452 | 1 460 | 762 |
| 16.9/78-34 | 15 | 452 | 1 560 | 864 |
| 16.9/78-38 | 15 | 452 | 1 665 | 965 |
| 18.4/78-30 | 16 | 490 | 1 525 | 762 |
| 18.4/78-38 | 16 | 490 | 1 730 | 965 |

# Tableau 4

# Pneumatiques pour roues motrices de tracteur agricole − Taille basse

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300/70R20 | 9 | 295 | 952 | 508 |
| 320/70R20 | 10 | 319 | 982 | 508 |
| 320/70R24 | 10 | 319 | 1 094 | 610 |
| 320/70R28 | 10 | 319 | 1 189 | 711 |
| 360/70R20 | 11 | 357 | 1 042 | 508 |
| 360/70R24 | 11 | 357 | 1 152 | 610 |
| 360/70R28 | 11 | 357 | 1 251 | 711 |
| 380/70R20 | 12 | 380 | 1 082 | 508 |
| 380/70R24 | 12 | 380 | 1 190 | 610 |
| 380/70R28 | 12 | 380 | 1 293 | 711 |
| 420/70R24 | 13 | 418 | 1 248 | 610 |
| 420/70R28 | 13 | 418 | 1 349 | 711 |
| 420/70R30 | 13 | 418 | 1 398 | 762 |
| 480/70R24 | 15 | 479 | 1 316 | 610 |
| 480/70R26 | 15 | 479 | 1 372 | 660 |
| 480/70R28 | 15 | 479 | 1 421 | 711 |
| 480/70R30 | 15 | 479 | 1 478 | 762 |
| 480/70R34 | 15 | 479 | 1 580 | 864 |
| 480/70R38 | 15 | 479 | 1 681 | 965 |
| 520/70R26 | 16 | 516 | 1 456 | 660 |
| 520/70R30 | 16 | 516 | 1 536 | 762 |
| 520/70R34 | 16 | 516 | 1 640 | 864 |
| 520/70R38 | 16 | 516 | 1 749 | 965 |
| 580/70R38 | 18 | 577 | 1 827 | 965 |

# Tableau 5 (1 de 3)

# Pneumatiques pour machines agricoles − Taille normale

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
| 125-15 IMP | 3,5 | 127 | 590 |  | 381 |
| 140-6 IMP | 4,5 | 135 | 315 |  | 152 |
| 165-15 IMP | 4,5 | 167 | 650 |  | 381 |
| 190-8 IMP | 5.50 | 182 | 430 |  | 203 |
| 2.50-4 IMP | 1.75 | 68 | 225 |  | 102 |
| 2.75-4 IMP | 1.75 | 70 | 234 |  | 102 |
| 2.50-8 IMP | 1.5 | 68 | 338 |  | 203 |
| 3.00-4 IMP | 2.5 | 90 | 265 |  | 102 |
| 3.00-8 IMP | 2.5 | 90 | 367 |  | 203 |
| 3.00-10 IMP | 2.5 | 90 | 418 |  | 254 |
| 3.25-8 IMP | 2.10 | 84 | 366 |  | 203 |
| 3.25-16 IMP | 1.85 | 88 | 590 |  | 406 |
| 3.50-5 IMP | 3 | 95 | 292 |  | 127 |
| 3.50-6 IMP | 2,5 | 100 | 343 |  | 152 |
| 3.50-8 IMP | 2,5 | 100 | 393 |  | 203 |
| 3.50-16 IMP | 1.85 | 92 | 590 |  | 406 |
| 4.00-4 IMP | 3 | 114 | 313 |  | 102 |
| 4.00-5 IMP | 3 | 102 | 310 |  | 127 |
| 4.00-6 IMP | 3 | 114 | 374 |  | 152 |
| 4.00-8 IMP | 3 | 112 | 418 | 425 | 203 |
| 4.00-9 IMP | 3 | 112 | 443 | 460 | 229 |
| 4.0-10 IMP | 3 | 114 | 455 | 465 | 254 |
| 4.00-10 IMP | 3 | 114 | 465 | 475 | 254 |
| 4.00-12 IMP | 3 | 112 | 519 | 536 | 305 |
| 4.00-15 IMP | 3 | 112 | 595 | 612 | 381 |
| 4.00-16 IMP | 3 | 114 | 618 |  | 406 |
| 4.00-18 IMP | 3 | 112 | 672 | 688 | 457 |
| 4.50-19 IMP | 3 | 124 | 720 | 733 | 483 |
| 4.00-21 IMP | 3 | 112 | 765 |  | 533 |
| 4.00/4.50-21 IMP | 3 | 110 | 765 |  | 533 |
| 4.10-4 IMP | 3.25 | 102 | 268 |  | 102 |
| 4.10-6 IMP | 3.25 | 102 | 319 |  | 152 |
| 4.10/3.50-4 IMP | 2.10 | 89 | 272 |  | 101 |
| 4.50-9 IMP | 3 | 124 | 466 |  | 229 |
| 4.50-14 IMP | 3 | 124 | 593 |  | 356 |
| 4.50-16 IMP | 3 | 123 | 647 |  | 406 |
| 4.50-19 IMP | 3 | 124 | 720 |  | 483 |
| 4.80-8 IMP | 3.75 | 121 | 423 | 449 | 203 |
| 5.00-8 IMP | 4 | 145 | 467 |  | 203 |

# Tableau 5 (2 de 3)

# Pneumatiques pour machines agricoles − Taille normale

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
| 5.00-9 IMP | 3.5 | 141 | 497 |  | 229 |
| 5.0-10 IMP | 4 | 145 | 505 | 517 | 254 |
| 5.0-12 IMP | 4 | 145 | 566 |  | 305 |
| 5.00-12 IMP | 4 | 145 | 567 | 580 | 305 |
| 5.00-14 IMP | 4 | 145 | 618 | 631 | 356 |
| 5.0-15 IMP | 4 | 145 | 642 |  | 381 |
| 5.00-15 IMP | 3 | 130 | 639 | 655 | 381 |
| 5.00-16 IMP | 4 | 145 | 669 |  | 406 |
| 5.00/5.25-21 IMP | 3 | 136 | 824 |  | 533 |
| 5.50-16 IMP | 4 | 150 | 685 | 703 | 406 |
| 5.70-12 IMP | 4.5 | 146 | 570 |  | 305 |
| 5.70-15 IMP | 4.5 | 146 | 647 |  | 381 |
| 5.90-15 IMP | 4 | 150 | 665 | 681 | 381 |
| 6-6 IMP | 4 | 145 | 425 |  | 152 |
| 6.00-9 IMP | 4.5 | 169 | 543 | 556 | 229 |
| 6-12 IMP | 5 | 145 | 585 |  | 305 |
| 6.0-12 IMP | 5 | 155 | 569 |  | 305 |
| 6.00-12 IMP | 5 | 152 | 579 |  | 305 |
| 6.00-16 IMP | 4 | 158 | 712 | 729 | 406 |
| 6.00-20 IMP | 4.5 | 169 | 830 |  | 508 |
| 6.40-15 IMP | 4.5 | 163 | 684 |  | 381 |
| 6.5-15 IMP | 5 | 163 | 674 |  | 381 |
| 6.50-10 IMP | 5 | 178 | 597 |  | 254 |
| 6.50-16 IMP | 4.5 | 173 | 735 | 754 | 406 |
| 6.50-20 IMP | 5 | 176 | 850 |  | 508 |
| 6.70-15 IMP | 4.5 | 182 | 704 | 720 | 381 |
| 6.90-9 IMP | 5.5 | 175 | 545 |  | 229 |
| 7.00-12 IMP | 5 | 187 | 667 | 685 | 305 |
| 7.00-14 IMP | 5 | 170 | 691 |  | 356 |
| 7.00-15 IMP | 5.5 | 200 | 744 |  | 381 |
| 7.00-16 IMP | 5.5 | 200 | 769 |  | 406 |
| 7.00-18 IMP | 5.5 | 200 | 820 |  | 457 |
| 7.00-19 IMP | 5.5 | 200 | 845 |  | 483 |
| 7.50-10 IMP | 6 | 214 | 634 | 649 | 254 |
| 7.50-14 IMP | 5.5 | 194 | 686 |  | 356 |
| 7.50-15 IMP | 6 | 215 | 808 |  | 381 |
| 7.50-16 IMP | 5.5 | 202 | 785 | 801 | 406 |
| 7.50-18 IMP | 5.5 | 202 | 836 | 852 | 457 |

# Tableau 5 (3 de 3)

# Pneumatiques pour machines agricoles − Taille normale

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
| 7.50-20 IMP | 5,5 | 202 | 887 | 903 | 508 |
| 7.50-24 IMP | 5,5 | 202 | 989 | 1 013 | 610 |
| 7.60-15 IMP | 5,5 | 193 | 734 | 751 | 381 |
| 8-16 IMP | 6 | 211 | 795 |  | 406 |
| 8.00-12 IMP | 5 | 214 | 710 |  | 305 |
| 8.00-19 IMP | 6 | 214 | 888 |  | 483 |
| 8.00-20 IMP | 6 | 214 | 945 |  | 508 |
| 8.25-15 IMP | 6,5 | 237 | 835 |  | 381 |
| 8.25-16 IMP | 6 | 229 | 832 |  | 406 |
| 8.25-20 IMP | 6 | 229 | 934 |  | 508 |
| 9.00-10 IMP | 6 | 234 | 696 |  | 254 |
| 9.00-13 IMP | 5,5 | 247 | 814 |  | 330 |
| 9.00-15 IMP | 5,5 | 247 | 850 |  | 381 |
| 9.00-16 IMP | 6 | 234 | 848 |  | 406 |
| 9.00-24 IMP | 8 | 272 | 1 094 |  | 610 |
| 10.00-12 IMP | 6,5 | 262 | 790 |  | 305 |
| 10.00-15 IMP | 8 | 274 | 853 |  | 381 |
| 10.00-16 IMP | 8 | 274 | 895 |  | 406 |
| 10.50-16 IMP | 6,5 | 280 | 955 |  | 406 |
| 11.00-12 IMP | 6,5 | 277 | 835 |  | 305 |
| 11.00-16 IMP | 6,5 | 277 | 937 |  | 406 |
| 11.0-20 IMP | 9 | 285 | 950 |  | 508 |
| 11.25-24 IMP | 10 | 325 | 1 171 |  | 610 |
| 11.25-28 IMP | 10 | 325 | 1 273 |  | 711 |
| 11.5-24 IMP | 10 | 305 | 1 070 |  | 610 |
| 13.50-16.1 IMP | 11 | 353 | 1021 | 1 043 | 409 |
| 14.0-24 IMP | 12 | 370 | 1 170 |  | 610 |
| 15.0-24 IMP | 13 | 400 | 1 210 |  | 610 |
| 15.0-28 IMP | 13 | 400 | 1 310 |  | 711 |
| 17.0-28 IMP | 15 | 455 | 1 390 |  | 711 |
| 17.0-30 IMP | 15 | 455 | 1 440 |  | 762 |
| 18.5-34 IMP | 16 | 490 | 1 600 |  | 864 |
| 20-20 IMP | 14 | 520 | 1 270 |  | 508 |

Notes:

1.	La mention «IMP» peut être remplacée par la mention «IMPLEMENT» sur les flancs du pneumatique.

2.	Les pneumatiques à structure radiale sont reconnaissables à la lettre «R» qui remplace le signe «-»
(par exemple 7.5 L R 15).

3.	Les diamètres hors tout (D) figurant dans la colonne (*) concernent les pneumatiques portant le code de classification «I-3» − (voir par. 3.1.8.2 du présent Règlement).

# Tableau 6 (1 de 3)

# Pneumatiques pour machines agricoles − Taille basse

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1)(en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
| 7.5 L-15 IMP | 6 | 210 | 745 |  | 381 |
| 8.5L-14 IMP | 6 | 216 | 721 | 735 | 356 |
| 9.5L-14 IMP | 7 | 241 | 741 | 757 | 356 |
| 9.5L-15 IMP | 7 | 241 | 767 | 782 | 381 |
| 11L-14 IMP | 8 | 279 | 752 | 770 | 356 |
| 11L-15 IMP | 8 | 279 | 777 | 796 | 381 |
| 11L-16 IMP | 8 | 279 | 803 | 821 | 406 |
| 12.5L-15 IMP | 10 | 318 | 823 | 845 | 381 |
| 12.5L-16 IMP | 10 | 318 | 848 | 870 | 406 |
| 14L-16.1 IMP | 11 | 356 | 940 |  | 409 |
| 16.5L-16.1 IMP | 14 | 419 | 1024 | 1046 | 409 |
| 19 L-16.1 IMP | 16 | 483 | 1 087 |  | 409 |
| 21.5 L-16.1 IMP | 18 | 546 | 1 130 |  | 409 |

Notes:

1.	La mention «IMP» peut être remplacée par la mention «IMPLEMENT» sur les flancs du pneumatique.

2.	Les pneumatiques à structure radiale sont reconnaissables à la lettre «R» qui remplace
le signe «-» (par exemple 7.5 L-R15).

# Tableau 6 (2 de 3)

# Pneumatiques pour machines agricoles − Taille basse

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
| 205/50-10 IMP | 7 | 211 | 450 |  | 254 |
| 19.0/45-17 IMP | 16 | 491 | 866 |  | 432 |
| 15.0/55-17 IMP | 13 | 391 | 850 | 872 | 432 |
| 10.5/65-16 IMP | 9 | 274 | 755 |  | 40 |
| 11.0/60-16 IMP | 9 | 281 | 742 |  | 406 |
| 11.0/65-12 IMP | 9 | 281 | 670 | 692 | 305 |
| 13.0/65-18 IMP | 11 | 336 | 890 |  | 457 |
| 13.0/70-16 IMP | 11 | 337 | 890 |  | 406 |
| 14.0/65-16 IMP | 11 | 353 | 870 |  | 406 |
| 9.0/70-16 IMP | 7 | 226 | 725 |  | 406 |
| 11.5/70-16 IMP | 9 | 290 | 815 |  | 406 |
| 11.5/70-18 IMP | 9 | 290 | 865 |  | 457 |
| 15.0/70-18 IMP | 13 | 391 | 990 |  | 457 |
| 16.0/70-20 IMP | 14 | 418 | 1075 | 1097 | 508 |
| 16.5/70-22.5 MP | 13 | 417 | 1 158 |  | 572 |
| 20.0/70-508 IMP | 16 | 508 | 1 220 |  | 508 |
| 8.0/75-15 IMP | 6,5 | 199 | 710 |  | 381 |
| 9.0/75-16 IMP | 7 | 226 | 749 | 770 | 406 |
| 10.0/75-12 IMP | 9 | 264 | 685 |  | 305 |
| 10.0/75-15.3 IMP | 9 | 264 | 760 | 780 | 389 |
| 10.0/75-15.3 IMP | 9 | 264 | 760 |  | 389 |
| 10.0/75-16 IMP | 9 | 264 | 805 |  | 406 |
| 12.0/75-18 IMP | 9 | 299 | 915 | 937 | 457 |
| 13.0/75-16 IMP | 11 | 336 | 900 |  | 406 |
| 13.5/75-430.9 MP | 11 | 345 | 945 |  | 431 |
| 14.5/75-20 IMP | 12 | 372 | 1 060 |  | 508 |
| 6.5/80-12 IMP | 5 | 163 | 569 | 588 | 305 |
| 6.5/80-15 IMP | 5 | 163 | 645 | 663 | 381 |
| 8.50-12 IMP | 7 | 235 | 715 |  | 305 |
| 10.0/80-12 IMP | 9 | 264 | 710 | 730 | 305 |
| 10-18 IMP | 9 | 260 | 875 |  | 457 |
| 10.5/80-18 IMP | 9 | 274 | 885 | 907 | 457 |
| 11.5/80-15.3 IMP | 9 | 290 | 845 | 867 | 389 |
| 11.5/80-15.3 IMP | 9 | 290 | 845 |  | 389 |
| 12.5/80-15.3 IMP | 9 | 307 | 889 |  | 389 |
| 12.5/80-18 IMP | 9 | 308 | 965 | 987 | 457 |
| 14.5/80-18 IMP | 12 | 372 | 1 060 | 1 082 | 457 |

# Tableau 6 (3 de 3)

# Pneumatiques pour machines agricoles − Taille basse

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
| 15.5/80-24 IMP | 13 | 394 | 1 240 | 1262 | 610 |
| 17.0/80-508 IMP | 13 | 426 | 1 200 |  | 508 |
| 19.5/80-20 IMP | 16 | 499 | 1 300 |  | 508 |
| 21.0/80-20 IMP | 16 | 525 | 1 362 |  | 508 |
| 5.5/85-9 IMP | 4 | 145 | 475 |  | 229 |
| 10.5/85-15.3 IMP | 9 | 274 | 792 |  | 389 |
| 13.5/85-28 IMP | 11 | 345 | 1293 |  | 711 |
| 16.5/85-24 IMP | 13 | 417 | 1 322 | 1 344 | 610 |
| 16.5/85-28 IMP | 13 | 417 | 1 423 | 1 445 | 711 |

Notes:

1.	La mention «IMP» peut être remplacée par la mention «IMPLEMENT» sur les flancs du pneumatique.

2.	Les pneumatiques à structure radiale sont reconnaissables à la lettre «R» qui remplace le signe «-» (par exemple 205/50R10).

3.	Les diamètres hors tout (D) figurant dans la colonne (*) concernent les pneumatiques portant le code de classification «I-3» − (voir par. 3.1.8.2 du présent Règlement).

# Tableau 7 (1 de 4)

# Pneumatiques basse pression pour véhicules agricoles

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9x3.50-4 | 2,75 | 91 | 229 | 101 |
| 11x4.00-4 | 3,25 | 102 | 280 | 101 |
| 11x4.00-5 | 3 | 104 | 272 | 127 |
| 11x7-4 | 6 | 185 | 270 | 101 |
| 12x4.00-5 | 3 | 112 | 298 | 127 |
| 13x5.00-6 | 3,5 | 122 | 320 | 152 |
| 13x6.00-6 | 5 | 154 | 330 | 152 |
| 13x6.00-8 | 5 | 154 | 330 | 203 |
| 13x6.50-6 | 5 | 163 | 330 | 152 |
| 14x4.50-6 | 3,5 | 113 | 356 | 152 |
| 14x5.00-6 | 4 | 127 | 347 | 152 |
| 14x6.00-6 | 4,5 | 157 | 340 | 152 |
| 15x6.00-6 | 4,5 | 155 | 366 | 152 |
| 16x4.50-9 | 3 | 105 | 405 | 229 |
| 16x5.50-8 | 4,25 | 142 | 414 | 203 |
| 16x6.50-8 | 5,375 | 165 | 405 | 203 |
| 16x7.50-8 | 5,375 | 188 | 411 | 203 |
| 17x8.00-8 | 7 | 203 | 438 | 203 |
| 17x8.00-12 | 7 | 203 | 432 | 305 |
| 18x6.50-8 | 5 | 163 | 457 | 203 |
| 18x7.00-8 | 5,5 | 178 | 450 | 203 |
| 18x7.50-8 | 6 | 191 | 457 | 203 |
| 18x8.50-8 | 7 | 214 | 450 | 203 |
| 18x9.50-8 | 7 | 235 | 462 | 203 |
| 19x9.50-8 | 7,5 | 240 | 483 | 203 |
| 19x7.50-8 | 5,5 | 180 | 480 | 203 |
| 19x8.00-10 | 7 | 203 | 483 | 254 |
| 19x10.00-8 | 8,5 | 254 | 483 | 203 |
| 20x8.00-8 | 6,5 | 204 | 508 | 203 |
| 20x8.00-10 | 7 | 203 | 500 | 254 |
| 20x9.00-8 | 7 | 227 | 508 | 203 |
| 20x10.00-8 | 8 | 254 | 508 | 203 |
| 20x10.00-10 | 8,5 | 254 | 508 | 254 |
| 20.5x8.00-10 | 6 | 208 | 526 | 254 |
| 21x7.00-10 | 5,5 | 177 | 533 | 254 |
| 21x8.00-10 | 7 | 203 | 525 | 254 |
| AT21x7-10 | 5,5 | 177 | 533 | 254 |
| 21x11.00-8 | 8,5 | 282 | 518 | 203 |
| 21x11.00-10 | 9 | 279 | 525 | 254 |
| 22x8.00-10 | 6 | 196 | 556 | 254 |
| 22x8.50-12 | 7 | 216 | 551 | 305 |
| AT22x9-8 | 7 | 227 | 559 | 203 |
| 22x10.00-8 | 7 | 244 | 572 | 203 |
| 22x10.00-10 | 8,5 | 254 | 559 | 254 |

# Tableau 7 (2 de 4)

# Pneumatiques basse pression pour véhicules agricoles

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22x11.00-8 | 8,5 | 284 | 546 | 203 |
| 22x11.00-10 | 8,5 | 254 | 559 | 254 |
| AT23x7-10 | 5,5 | 175 | 587 | 254 |
| AT23x8-11 | 6,5 | 204 | 584 | 279 |
| 23x8.50-12 | 7 | 214 | 575 | 305 |
| 23x9.00-12 | 7,5 | 229 | 575 | 305 |
| 23x9.50-12 | 7 | 235 | 577 | 305 |
| 23x10.50-12 | 8,5 | 264 | 579 | 305 |
| AT24x8-11 | 6,5 | 204 | 610 | 279 |
| AT24x9-11 | 7 | 227 | 610 | 279 |
| AT24x10-11 | 8 | 254 | 610 | 279 |
| 24x8.50-12 | 7 | 213 | 602 | 305 |
| 24x8.50-14 | 7 | 213 | 602 | 356 |
| 24x11.00-10 | 8,5 | 254 | 607 | 254 |
| 24x12.00-12 | 9,5 | 304 | 610 | 305 |
| 24x13.00-12 | 10,5 | 325 | 592 | 305 |
| 25x7.50-15 | 5,5 | 191 | 640 | 381 |
| AT25x8-12 | 6,5 | 204 | 635 | 305 |
| 25x8.00-12 | 6,5 | 203 | 635 | 305 |
| 25x8.50-14 | 7 | 213 | 645 | 356 |
| 25x10.00-12 | 8 | 254 | 635 | 305 |
| 25x10.50-15 | 8 | 267 | 640 | 381 |
| 25x11.00-12 | 9 | 279 | 635 | 305 |
| AT25x11-9 | 9 | 281 | 635 | 229 |
| AT25x11-10 | 8,5 | 262 | 645 | 254 |

# Tableau 7 (3 de 4)

# Pneumatiques basse pression pour véhicules agricoles

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25x12.00-9 | 10 | 305 | 635 | 229 |
| 25x12.50-15 | 10 | 310 | 640 | 381 |
| 26x10.00-12 | 10 | 310 | 660 | 305 |
| 26x12.00-12 | 10 | 310 | 660 | 305 |
| 26x14.00-12 | 12 | 356 | 660 | 305 |
| 27x8.50-15 | 7 | 214 | 680 | 381 |
| 27x9.50-15 | 7 | 229 | 686 | 381 |
| 27x10.50-15 | 8,5 | 259 | 691 | 381 |
| 27x10-15.3 | 9 | 261 | 685 | 389 |
| 28x9.00-15 | 7 | 234 | 710 | 381 |
| 28x13-15 | 11,5 | 330 | 711 | 381 |
| 29x12.00-15 | 10 | 310 | 742 | 381 |
| 29x12.50-15 | 10 | 310 | 742 | 381 |
| 29x13.50-15 | 10 | 351 | 742 | 381 |
| 31x11.50-15 | 8 | 301 | 793 | 381 |
| 31x12.50-15 | 10 | 310 | 792 | 381 |
| 31x13.50-15 | 10 | 351 | 782 | 381 |
| 31x13.5-15 | 10 | 351 | 782 | 381 |
| 31x15.50-15 | 13 | 391 | 792 | 381 |
| 31x15.5-15 | 13 | 391 | 792 | 381 |
| 33x12.50-15 | 10 | 310 | 843 | 381 |
| 33x15.50-15 | 13 | 391 | 843 | 381 |
| 36x13.50-15 | 10 | 351 | 909 | 381 |
| 38x14.00-20 | 11 | 356 | 991 | 508 |
| 38x18.00-20 | 14 | 457 | 991 | 508 |
| 38x20.00-16.1 | 16 | 488 | 991 | 409 |
| 41x14.00-20 | 11 | 356 | 1 067 | 508 |
| 42x25.00-20 | 20,5 | 622 | 1 080 | 508 |
| 43x13.50-22 | 10 | 360 | 1 102 | 559 |
| 44x18.00-20 | 14 | 457 | 1 143 | 508 |
| 44x41.00-20 | 36 | 991 | 1 143 | 508 |
| 48x20.00-24 | 15 | 457 | 1 245 | 610 |
| 48x25.00-20 | 20,5 | 635 | 1 245 | 508 |
| 48x31.00-20 | 26 | 775 | 1 245 | 508 |
| 54x31.00-26 | 26 | 775 | 1 397 | 660 |

# Tableau 7 (4 de 4)

# Pneumatiques basse pression pour véhicules agricoles

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) (en mm) | Diamètre hors tout (D) (en mm) | Diamètre nominal de la jante (d) (en mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66x43.00-25 | 36 | 1 054 | 1 702 | 635 |
| 66x43.00-26 | 36 | 1 054 | 1 702 | 660 |
| 66x44.00-25 | 36 | 1 118 | 1 702 | 635 |
| 67x34.00-25 | 30 | 864 | 1 727 | 635 |
| 67x34.00-26 | 30 | 864 | 1 727 | 660 |
| 67x34.00-30 | 30 | 864 | 1 727 | 762 |
| 68x50.00-32 | 44 | 1 270 | 1 753 | 813 |
| VA73x44.00-32 | 36 | 1 118 | 1 880 | 813 |
| DH73x44.00-32 | 36 | 1 118 | 1 880 | 813 |
| DH73x50.00-32 | 44 | 1 270 | 1880 | 813 |

Notes:

1.	Ces pneumatiques peuvent être classés dans les catégories d’utilisation «pneumatiques pour efforts de traction soutenus» ou «pneumatiques pour machines agricoles».

2.	Les pneumatiques pour machines agricoles sont reconnaissables au moyen de l’abréviation «IMP» placée après la désignation de dimension du pneumatique (par exemple 11x4.00-4 IMP) ou de la mention «IMPLEMENT» portée sur les flancs du pneumatique.

3.	Les pneumatiques à structure radiale sont reconnaissables à la lettre «R» qui remplace le signe «-» (par exemple 11x4.00 R 4).

4.	Coefficient b) pour le calcul du diamètre hors tout Dmax:

a) 	1,12 pour les pneumatiques dont le diamètre nominal de la jante (d) est inférieur à 380 mm;

b) 	1,10 pour les pneumatiques dont le diamètre nominal de la jante (d) est égal ou supérieur à 381 mm.

Annexe 6

Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques

1.		Monter le pneumatique sur la jante de mesure définie par le fabricant et gonfler à la pression indiquée par le fabricant.

1.1		Pour le calage du talon, ne pas dépasser la pression de gonflage indiquée sur les flancs du pneumatique.

1.2		Le talon ayant été convenablement calé sur la jante, régler la pression à la valeur spécifiée pour la mesure des dimensions du pneumatique.

2.		Conditionner le pneumatique monté sur la jante à la température ambiante du laboratoire pendant au moins 24 heures.

3.		Régler la pression à la valeur définie au paragraphe 1.

4.		Mesurer au moyen d’un compas d’épaisseur la grosseur hors tout du boudin, en six points régulièrement espacés, en tenant compte de l’épaisseur des nervures de protection; retenir la valeur maximale obtenue.

5.		Déterminer le diamètre extérieur en mesurant la circonférence maximale et en divisant cette valeur par π (3,1416).

Annexe 7

Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse

(Voir par. 2.30 et 2.31 du présent Règlement)

Partie A: Pneumatiques pour roues motrices de tracteurs agricoles

Applicable aux pneumatiques appartenant à la catégorie d’utilisation
«Pneumatiques pour roues motrices de tracteur»
(Voir par. 2.20 du présent Règlement)

Variation de la capacité de charge (en pourcentage)

| Vitesse (en km/h) | Code de catégorie de vitesse |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A2 | A6 (+) | A8 (+) | D (+) |  |  |
| 10 | [0] | +40 | +50 | +50 |  | +58 |
| 15 | -6 | +30 | +34 | +34 |  | +32 |
| 20 | -11 | +20 | +23 | +23 |  | +26 |
| 25 | -16 | +7 | +11 | +18,5 |  | +19 |
| 30 | -20 | [0] | +7 | +15 |  | +12 |
| 35 | -24 | -10 | +3 | +12 |  | +10 |
| 40 | -27 | -20 | [0] | +9,5 |  | +6 |
| 45 | - | - | -4 | +7 |  | +2 |
| 50 | - | - | -9 | +5 |  | [0] |
| 55 | - | - | - | +3 |  | - |
| 60 | - | - | - | +1,5 |  | - |
| 65 | - | - | - | [0] |  |  |
| 70 | - | - | - | -9 |  | - |

Les chiffres du tableau ci-dessus ne s’appliquent pas aux pneumatiques à enfoncement amélioré ni aux pneumatiques à très grand enfoncement.

Ces chiffres s’appliquent lorsque le pneumatique n’est pas soumis à des efforts de traction soutenus.

(+)	Pour les efforts de traction soutenus, ce sont les valeurs figurant sur la ligne des 30 km/h qui s’appliquent.

1)	Ces pourcentages ne s’appliquent qu’aux pneumatiques énumérés dans le tableau 7 de l’annexe 5, pour lesquels le diamètre nominal de la jante (d) est de 381 mm ou plus et qui portent le code de catégorie de vitesse «B».

Partie B: Pneumatiques pour roues directrices de tracteurs agricoles ou forestiers

Applicable aux pneumatiques appartenant à la catégorie d’utilisation «Pneumatiques pour roues directrices de tracteur» et portant la mention «Front» ou «F-1» ou «F-2»
(Voir par. 2.21 du présent Règlement)

Variation de la capacité de charge (en pourcentage)
(Voir par. 2.30 et 2.31 du présent Règlement)

| Vitesse (en km/h) | Code de catégorie de vitesse |
| --- | --- |
|  | A6 | A8 |
| 10 | +50 | +67 |
| 15 | +43 | +50 |
| 20 | +35 | +39 |
| 25 | +15 | +28 |
| 30 | [0] | +11 |
| 35 | -10 | +4 |
| 40 | -20 | [0] |
| 45 | - | -7 |

Partie C: Pneumatiques pour machines agricoles

Applicable aux pneumatiques appartenant à la catégorie d’utilisation «Pneumatiques pour machines agricoles» et portant la mention «IMP» ou «IMPLEMENT»
(Voir par. 2.22 du présent Règlement)

Variation de la capacité de charge (en pourcentage)
(Voir par. 2.30 et 2.31 du présent Règlement)

| Vitesse (en km/h) | Code de catégorie de vitesse |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A4 | A6(*) | A8(*) | D |  |  |
| 10 | +20 | +29 | +40 | +80 |  | +58 |
| 15 | +12 | +21 | +33 | +73 |  | +32 |
| 20 | [0] | +14 | +26 | +65 |  | +26 |
| 25 | -2 | +7 | +19 | +58 |  | +19 |
| 30 | -5 | [0] | +12 | +51 |  | +12 |
| 35 |  | -5 | +5 | +44 |  | +10 |
| 40 |  | -10 | [0] | +36 |  | +6 |
| 45 |  |  | -5 | +29 |  | +2 |
| 50 |  |  | -10 | +21 |  | [0] |
| 55 |  |  |  | +14 |  | - |
| 60 |  |  |  | +7 |  | - |
| 65 |  |  |  | [0] |  |  |
| 70 |  |  |  | -9 |  | - |

Les chiffres ci-dessus s’appliquent lorsque le pneumatique n’est pas soumis à des efforts de traction soutenus.

(*)	Pour les pneumatiques portant le code de diamètre nominal de la jante 24 ou un code supérieur, à l’exclusion des codes 24.5, 26.5 et 30.5, les dispositions de la partie A de l’annexe 7 sont applicables.

1)	Ces pourcentages ne s’appliquent qu’aux pneumatiques énumérés dans le tableau 7 de l’annexe 5, pour lesquels le diamètre nominal de la jante (d) est de 381 mm ou plus et qui portent le code de catégorie de vitesse «B».

Partie D: Pneumatiques pour machines forestières

Applicable aux pneumatiques de la catégorie «Machines forestières»
(Voir par. 2.41 du présent Règlement)

Variation de la capacité de charge (en pourcentage) pour les pneumatiques portant le symbole de catégorie de vitesse A8

| Utilisation | Vitesse (km/h) | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Route | 20 | 23 |
|  | 30 | 7 |
|  | 40 | [0] |

Annexe 8

Procédure d’essai pour déterminer la résistance des pneumatiques à l’éclatement

1.	Préparer le pneumatique

1.1		Monter un pneumatique neuf sur le dispositif d’essai. Les roues utilisées pour l’essai doivent pouvoir supporter, sans déformation, la pression la plus élevée qu’il est possible d’obtenir pendant l’essai.

1.2		Centrer soigneusement le talon du pneumatique sur le dispositif de fixation et régler la distance extérieure du talon du pneumatique jusqu’à une valeur correspondant à la largeur de la jante spécifiée par le fabricant en application du paragraphe 4.1.10 du présent Règlement.

1.3	Remplir d’eau le pneumatique en prenant soin que tout l’air situé à l’intérieur du pneumatique soit chassé.

2.	Procédure d’essai

2.1	Actionner l’appareil et augmenter la pression de l’eau à l’intérieur du pneumatique de manière à atteindre progressivement la valeur obtenue en multipliant par deux et demi la pression spécifiée par le fabricant en application du paragraphe 4.1.12 du présent Règlement.

2.1.1		Toutefois, la valeur limite ne doit en aucun cas être inférieure à 6 bars (600 kPa) ou supérieure à 10 bars (1000 kPa).

2.2	Maintenir constante la valeur de la pression pendant au moins 10 mn.

2.3	Ramener progressivement la pression de l’eau à zéro et purger le pneumatique.

2.4	Tant que la pression de l’eau à l’intérieur du pneumatique est supérieure à la pression ambiante, personne ne doit se trouver à l’intérieur du local d’essais, qui doit être dûment fermé à clef.

3.	Méthodes d’essai équivalentes

Si une méthode différente de celle décrite ci-dessus est utilisée, son équivalence doit être démontrée.

Annexe 9

Méthode d’essai de variation de la capacité de charge
en fonction de la vitesse

1.		Champ d’application

1.1	Ce mode opératoire est applicable aux pneumatiques neufs portant le code de catégorie de vitesse «D».

1.2		Il a pour but de s’assurer que le pneumatique possède les caractéristiques annoncées.

2.		Préparation du pneumatique

2.1		Monter un pneumatique neuf sur la jante d’essai spécifiée par le fabricant conformément au paragraphe 4.1.10 du présent Règlement.

2.1.1		Pour caler le talon ne pas dépasser la pression maximale inscrite sur le flanc du pneumatique.

2.2		Utiliser une chambre à air neuve lors de l’essai des pneumatiques avec chambre c’est-à-dire les pneumatiques ne portant pas l’inscription «tubeless»).

2.3		Les talons du pneumatique étant convenablement mis en place sur la jante, gonfler ce dernier jusqu’à la pression correspondant à la pression d’essai spécifiée par le fabricant pour le type de programme d’essai, conformément au paragraphe 4.1.15 du présent Règlement.

2.4		Conditionner l’ensemble pneumatique et roue à la température ambiante du local d’essai pendant au moins trois heures.

2.5		Réajuster la pression du pneumatique à celle spécifiée au paragraphe 2.3 ci-dessus.

2.6		À la demande du fabricant de pneumatiques, exécuter le programme d’essai conformément à l’un ou l’autre des paragraphes ci-après:

Procédure d’essai en laboratoire avec utilisation d’un tambour d’essai (par. 3 ci-dessous), ou

Procédure d’essai sur route, avec utilisation d’une remorque (par. 4).

3.		Procédure d’essai sur tambour d’essai

3.1		Monter l’ensemble roue/pneumatique sur l’essieu d’essai et l’amener au contact de la face extérieure d’un tambour d’essai moteur lisse, d’un diamètre d’au moins 1 700 mm ( 1 % et d’une largeur au moins égale à celle de la bande de roulement du pneumatique.

3.1.1		Si le fabricant du pneumatique y consent, il est possible d’utiliser un tambour moins large que la bande de roulement.

3.2		Vitesse du tambour d’essai: 20 km/h.

3.3		Appliquer sur l’essieu d’essai une série de masses conformément au programme d’essai charge/vitesse indiqué au paragraphe 3.4 ci-après, compte tenu de la charge d’essai qui est égale:

3.3.1		À la masse correspondant à l’indice de charge inscrit sur le pneumatique s’il s’agit de pneumatiques portant le symbole de vitesse D.

3.4		Programme d’essai charge/vitesse:

| Symbole de la catégorie de vitesse du pneu | Palier d’essai | Pourcentage de la charge d’essai | Durée (en heures) |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 1 | 66 % | 7 |
|  | 2 | 84 % | 16 |
|  | 3 | 101 % | 24 |

3.4.1		Dans le cas d’un tambour d’essai d’un diamètre supérieur à 1 700 mm ( 1 %, le «pourcentage de la charge d’essai» doit être augmenté comme suit:

F1 = K x F2

où:

R1	est le diamètre du tambour d’essai, en mm

R2	est le diamètre du tambour d’essai de référence, 1 700 mm

rT	est le diamètre extérieur du pneumatique (voir le paragraphe 6.2 du présent Règlement), en mm

F1	est le pourcentage de la charge à utiliser pour le tambour d’essai

F2	est le pourcentage de la charge, indiqué dans le tableau ci-dessus, à utiliser pour le tambour d’essai de référence de 1 700 mm de diamètre

Exemple:	K = 1 pour un tambour d’essai de 1 700 mm de diamètre;

Dans le cas d’un tambour d’essai de 3 000 mm de diamètre et d’un pneumatique de 1 500 mm de diamètre:

3.5		Pendant toute la durée de l’essai, la pression du pneumatique ne doit pas être corrigée et la charge d’essai doit être maintenue constante tout au long de chacun des trois paliers d’essai.

3.6		Pendant l’essai, le local d’essai doit être maintenu à une température comprise entre 20 et 30 (C ou à une autre température si le fabricant y consent.

3.7		Le programme d’essai charge/vitesse doit être exécuté sans interruption.

4.		Procédure d’essai sur remorque

4.1		Monter deux pneumatiques neufs du même type sur une remorque.

4.2		Appliquer une masse sur la remorque de manière que chaque pneumatique supporte une même charge d’essai correspondant à la capacité de charge autorisée pour ce type de pneumatique à une vitesse de 15 km/h (voir les variations de charge à l’annexe 7).

4.3		Faire rouler la remorque à une vitesse constante de 15 km/h ± 1 km/h pendant 48 heures.

4.3.1		Les interruptions temporaires sont autorisées mais elles doivent être compensées par une durée d’essai supplémentaire de 5 mn par interruption de 20 mn.

4.4		La pression du pneu ne doit pas être corrigée et la charge d’essai doit être maintenue constante pendant toute la durée de l’essai.

4.5		Pendant l’essai, la température ambiante doit être maintenue à une valeur située entre 5 (C et 30 (C ou à une autre température si le fabricant y consent.

5.		Méthodes d’essai équivalentes

Si la méthode utilisée diffère de celle décrite ci-dessus, son équivalence doit être démontrée.

Annexe 10

Code de classification des pneumatiques

(Marquage facultatif)

| Code de classification | Description |
| --- | --- |
| F-1 | Pneus pour roues directrices de tracteur agricole: bande de roulement à nervure simple |
| F-2 | Pneus pour roues directrices de tracteur agricole: bande de roulement à nervures multiples |
| F-3 | Pneus pour roues directrices d’engin de travaux publics |
| G-1 | Pneus pour tracteur ou machine de jardin: pneus traction |
| G-2 | Pneus pour tracteur ou machine de jardin: pneus mixtes traction/basse pression |
| G-3 | Pneus pour tracteur ou machines de jardin: pneus basse pression |
| I-1 | Pneus pour machine agricole: bande de roulement à nervures multiples |
| I-2 | Pneus pour machine agricole: pneus traction modérée |
| I-3 | Pneus pour machine agricole: pneus traction |
| I-4 | Pneus pour machine agricole: pneus pour roues de charrue |
| I-5 | Pneus pour machines agricoles: pneus pour roues directrices |
| I-6 | Pneus pour machine agricole: pneus lisses |
| LS-1 | Pneus pour engin forestier: sculptures normales |
| LS-2 | Pneus pour engin forestier: pneus à sculptures moyennement profondes |
| LS-3 | Pneus pour engin forestier: pneus à sculptures profondes |
| LS-4 | Pneus pour engin forestier: sculptures peu profondes |
| R-1 | Pneus pour roues motrices de tracteur agricole: sculptures normales |
| R-2 | Pneus pour roues motrices de tracteur agricole: bande de roulement à sculptures profondes (pour travaux dans les champs de canne à sucre et les rizières) |
| R-3 | Pneus pour roues motrices de tracteur agricole: bande de roulement à sculptures peu profondes |
| R-4 | Pneus pour roues motrices d’engin de travaux publics |

Annexe 11

Exemple du pictogramme qui doit être apposé sur les deux flancs du pneumatique pour indiquer la pression de gonflage maximale à ne pas dépasser pour le calage du talon pendant le montage du pneumatique

| a | = | 2 mm min (hauteur de l’inscription) |
| --- | --- | --- |
| b | = | 12 mm min pour les pneumatiques dont la hauteur de boudin < 120 mm |
|  |  | 18 mm min pour les pneumatiques dont la hauteur de boudin > 120 mm |
| c | = | 14 mm min (largeur de l’inscription). |

Le pictogramme doit être placé sur les deux flancs.

La valeur de la pression de gonflage (250 kPa dans l’exemple) doit être la même que celle spécifiée au paragraphe 4.1.14 du présent Règlement.

# Footnotes

Selon les définitions figurant dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, par. 2; http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/ wp29gen/wp29resolutions.html.

Avant le 1er janvier 2000, la date de fabrication peut être indiquée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication.

La liste des numéros distinctifs des Parties contractantes à l’Accord de 1958 est reproduite à l’annexe 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3; www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/
wp29gen/ wp29resolutions.html.

Le rapport de conversion entre le code de dimension et la dimension en mm est 25,4.

1( 	Le numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l’homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l’homologation).

2 	Biffer les mentions inutiles.

# Text boxes

250666