|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.116/Rev.3/Corr.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.116/Rev.3/Corr.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8 May 2014 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, 
и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 116: Правила № 117

Пересмотр 3 – Исправление 1

Исправление 4 к поправкам серии 02 − Дата вступления в силу: 12 марта 2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин в отношении звука, издаваемого ими при качении, их сцепления на мокрых поверхностях и/или сопротивления качению

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Приложение 7

Пункт 3.1.1 исправить следующим образом:

"3.1.1		Испытательная трасса

Испытания на торможение проводят на плоской испытательной поверхности достаточной длины и ширины не более чем с двухпроцентным уклоном, покрытой утрамбованным снегом.

Снежная поверхность должна состоять из спрессованной снежной основы толщиной не менее 3 см и поверхностного слоя среднеутрамбованного и подготовленного снега толщиной около 2 см.

Температура воздуха, измеренная на высоте около 1 м над уровнем грунта, должна находиться в пределах от −2 °С до −15 °С; температура снега, измеренная на глубине около 1 см, должна находиться в пределах от −4 °С до −15 °С.

…".

Добавление 2

Пункт 2.1, исправить таблицу следующим образом:

"

|  | В начале испытаний | В конце испытаний | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Погода |  |  |  |
| Температура окружающей среды |  |  | от −2 °C до −15 °C |
| Температура снега |  |  | от −4 °C до −15 °C |
| Индекс CTI |  |  | 75−85 |
| Прочее |  |  |  |

"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.