| E/ECE/324/Rev.1/Add.89/Rev.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.89/Rev.3 |
| --- |
|  | 17 February 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 89: Правила № 90

Пересмотр 3

Включает все тексты, действующие на настоящий момент:

Дополнение 11 к поправкам серии 01 − дата вступления в силу: 24 октября 2009 года

Исправление 1 к Пересмотру 2 Правил − дата вступления в силу: 23 июня 2010 года

Поправки серии 02 - дата вступления в силу: 28 октября 2011 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сменных тормозных накладок в сборе,
тормозных накладок барабанного тормоза и дисков
и барабанов для механических транспортных средств
и их прицепов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Правила № 90

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сменных тормозных накладок в сборе, тормозных накладок барабанного тормоза и дисков и барабанов для механических транспортных средств и их прицепов

Содержание

Стр.

1.	Область применения		5

2.	Определения 		5

3.	Заявка на официальное утверждение 		9

4.	Официальное утверждение 		13

5.	Технические требования и испытания 		15

6.	Упаковка и маркировка 		26

7.	Модификация сменных деталей и распространение официального
утверждения 		28

8.	Соответствие производства 		28

9.	Санкции, налагаемые за несоответствие производства 		30

10.	Окончательное прекращение производства 		30

11.	Названия и адреса технических служб, уполномоченных проводить испытания
для официального утверждения, и органов, предоставляющих официальное 
утверждение типа 		30

12.	Переходные положения 		31

Приложения

1А	Сообщение, касающееся официального утверждения, распространения официального утверждения, отказа в официальном утверждении, отмены официального
утверждения или окончательного прекращения производства сменной тормозной
накладки в сборе или сменной накладки барабанного тормоза на основании
Правил № 90 		32

1В	Сообщение, касающееся официального утверждения, распространения официального утверждения, отказа в официальном утверждении, отмены официального
утверждения или окончательного прекращения производства сменного тормозного
диска или сменного тормозного барабана на основании Правил № 90 		34

2	Схемы расположения знака официального утверждения и данных об официальном утверждении 		36

3	Требования к сменным тормозным накладкам в сборе для транспортных средств 
категорий M1, M2 и N1 		38

4	Требования к сменным тормозным накладкам в сборе и тормозным накладкам
барабанного тормоза для транспортных средств категорий M3, N2 и N3 		47

5	Требования к сменным тормозным накладкам в сборе для транспортных средств 
категорий О1 и О2 		54

6	Требования к сменным тормозным накладкам в сборе и тормозным накладкам 
барабанного тормоза для транспортных средств категорий О3 и О4 		56

7	Требования к сменным тормозным накладкам в сборе для транспортных средств 
категории L 		58

8	Технические требования к сменным тормозным накладкам в сборе, предназначенным 
для использования в отдельных системах стояночного тормоза, независимых от 
рабочей тормозной системы транспортного средства 		61

9	Специальные дополнительные процедуры проверки соответствия
производства 		62

10	Иллюстрации 		71

11	Требования к сменным тормозным дискам или сменным тормозным барабанам для транспортных средств категорий М и N 		76

12	Требования к сменным тормозным дискам/барабанам для транспортных средств 
категории О 		98

13	Образец протокола испытания сменного тормозного диска/барабана 		116

1.		Область применения

1.1	Настоящие Правила применяются к основной тормозной функции следующих сменных деталей:

1.1.1	сменным тормозным накладкам в сборе, предназначенным для использования во фрикционных тормозах, составляющих часть тормозной системы транспортных средств категорий M, N, L и О, имеющих официальное утверждение типа в соответствии с Правилами № 13, 13-Н или 78;

1.1.2	сменным тормозным накладкам барабанного тормоза, предназначенным для соединения с тормозной колодкой посредством клепки для установки и использования на транспортных средствах категорий M3, N2, N3, O3 или O4, имеющих официальное утверждение типа в соответствии с Правилами № 13;

1.1.3	сменные тормозные накладки в сборе, используемые для отдельных систем стояночного тормоза, независимых от рабочей тормозной системы транспортного средства, должны удовлетворять только техническим требованиям, сформулированным в приложении 8 к настоящим Правилам;

1.1.4	сменным тормозным барабанам и дискам, предназначенным для использования во фрикционных тормозах, являющихся частью тормозной системы транспортных средств категорий М, N и О, которые официально утверждены по типу конструкции в соответствии с Правилами № 13 или Правилами № 13-Н.

1.2	Оригинальные тормозные диски и тормозные барабаны, установленные во время изготовления транспортного средства, и оригинальные сменные диски и барабаны, предназначенные для обслуживания транспортного средства, не подпадают под действие настоящих Правил.

1.3	Настоящие Правила не применяются к "специальным деталям",
определенным в пункте 2.3.4.

2.		Определения

2.1	Общие определения:

2.1.1	"изготовитель" означает организацию, которая может взять на себя техническую ответственность за тормозные накладки в сборе или тормозные накладки барабанного тормоза или тормозные барабаны и диски и может доказать, что она обладает необходимыми средствами для обеспечения соответствия производства;

2.1.2	"сменная деталь" означает либо тип сменной тормозной накладки в сборе, тип сменной тормозной накладки барабанного тормоза, сменную тормозную накладку барабанного тормоза, сменный тормозной барабан или сменный тормозной диск;

2.1.3	"оригинальная деталь" означает либо оригинальную тормозную накладку, оригинальную тормозную накладку в сборе, оригинальную тормозную накладку барабанного тормоза, оригинальный тормозной барабан или оригинальный тормозной диск.

2.2	Определения, касающиеся официального утверждения типа сменной тормозной накладки в сборе, типа сменной тормозной накладки барабанного тормоза или сменной тормозной накладки барабанного тормоза:

2.2.1	"тормозная система" означает устройство, определение которого приводится в пункте 2.3 Правил № 13 или в пункте 2.3 Правил № 13-Н либо в пункте 2.5 Правил № 78;

2.2.2	"фрикционный тормоз" означает часть тормозной системы, в которой образуются силы, противодействующие движению транспортного средства, в результате трения между движущимися относительно друг друга тормозной накладкой и диском или барабаном колеса;

2.2.3	"тормозная накладка в сборе" означает часть фрикционного тормоза, которая прижимается к барабану или диску, соответственно, для образования силы трения;

2.2.3.1	"колодка барабанного тормоза в сборе" означает тормозную накладку в сборе барабанного тормоза;

2.2.3.1.1	"колодка барабанного тормоза" означает часть колодки барабанного тормоза в сборе, к которой крепится тормозная накладка;

2.2.3.2	"колодка в сборе" означает тормозную накладку в сборе дискового тормоза;

2.2.3.2.1	"опорный диск" означает часть колодки в сборе, к которой крепится тормозная накладка;

2.2.3.3	"тормозная накладка" означает изготовленную из фрикционного материала деталь, форма и окончательные размеры которой позволяют прикрепить ее к тормозной колодке или опорному диску;

2.2.3.4	"тормозная накладка барабанного тормоза" означает тормозную накладку, предназначенную для барабанного тормоза;

2.2.3.5	"фрикционный материал" означает материал из специальной смеси материалов, обработанных посредством специальных процессов, которые в совокупности определяют характеристики тормозной накладки;

2.2.4	"тип тормозной накладки" означает категорию тормозных накладок, которые не имеют различий с точки зрения характеристик фрикционного материала;

2.2.5	"тип тормозной накладки в сборе" означает комплекты тормозных накладок в сборе, не имеющих различий с точки зрения типа, размера или функциональных характеристик тормозной накладки;

2.2.6	"тип тормозной накладки барабанного тормоза" означает комплекты тормозных накладок, которые после установки на колодках не имеют различий с точки зрения типа, размера или функциональных характеристик тормозной накладки;

2.2.7	"оригинальная тормозная накладка" означает тип тормозной накладки, указанный в документации об официальном утверждении типа транспортного средства в пункте 8.1.1 приложения 2 к Правилам № 13, пункте 7.1 приложения 1 к Правилам № 13-H или в пункте 5.4. приложения 1 к Правилам № 78;

2.2.8	"оригинальная тормозная накладка в сборе" означает тормозную накладку в сборе, соответствующую данным, содержащимся в документации об официальном утверждении типа транспортного средства;

2.2.9	"сменная тормозная накладка в сборе" означает тип тормозной накладки в сборе, официально утвержденный в соответствии с настоящими Правилами и пригодный для замены оригинальной тормозной накладки в сборе;

2.2.10	"оригинальная тормозная накладка барабанного тормоза" означает тормозную накладку барабанного тормоза, соответствующую данным, содержащимся в документации об официальном утверждении типа транспортного средства;

2.2.11	"сменная тормозная накладка барабанного тормоза" означает тип тормозной накладки барабанного тормоза, официально утвержденный в соответствии с настоящими Правилами и пригодный для установки на колодку в качестве замены оригинальной тормозной накладки барабанного тормоза;

2.2.12	"тормозная накладка стояночного тормоза в сборе" означает колодку в сборе или колодку барабанного тормоза в сборе, входящую в систему стояночного тормоза, отдельную и независимую от рабочей тормозной системы.

2.3	Определения, касающиеся официального утверждения сменного тормозного барабана или сменного тормозного диска:

2.3.1	"оригинальный тормозной диск/тормозной барабан"

2.3.1.1	в случае механического транспортного средства − тормозной диск/барабан, на который распространяется официальное утверждение типа тормозной системы транспортного средства в соответствии с Правилами № 13 или 13-H;

2.3.1.2	в случае прицепов

а)	тормозной диск/барабан, на который распространяется официальное утверждение типа тормозной системы транспортного средства в соответствии с Правилами № 13,

b)	тормозной диск/барабан, являющийся частью тормоза, на который у изготовителя оси есть протокол испытания в соответствии с приложением 11 к Правилам № 13;

2.3.2	"идентификационный код" позволяет идентифицировать тормозные диски или тормозные барабаны, на которые распространяется официальное утверждение тормозной системы в соответствии с правилами № 13 и 13-H. Он содержит как минимум фабричную или торговую марку изготовителя и идентификационный номер.

Изготовитель транспортного средства предоставляет, по просьбе технической службы и/или органа, ответственного за официальное утверждение, необходимую информацию, которая позволяет установить связь между официальным утверждением типа тормозной системы и соответствующим идентификационным кодом;

2.3.3	сменные детали

2.3.3.1	"оригинальные сменные тормозные диски и тормозные барабаны": оригинальные тормозные диски/тормозные барабаны, предназначенные для обслуживания транспортного средства, с нанесенным на них нестираемым и четким идентификационным кодом, определенным в пункте 2.3.2;

2.3.3.2	"идентичный тормозной диск": сменный тормозной диск, который по своим химическим и физическим свойствам во всех отношениях, за исключением фабричной марки транспортного средства, которая отсутствует, идентичен оригинальному тормозному диску;

2.3.3.3	"идентичный тормозной барабан": сменный тормозной барабан, который по своим химическим и физическим свойствам во всех отношениях, за исключением фабричной марки транспортного средства, которая отсутствует, идентичен оригинальному тормозному барабану;

2.3.3.4	"эквивалентный тормозной диск": сменный тормозной диск, который идентичен оригинальному тормозному диску в отношении всех размеров, геометрических характеристик и конструкционных параметров и относится также к той же подгруппе материалов, что и оригинальный тормозной диск, определенный в пункте 5.3.3.2;

2.3.3.5	"эквивалентный тормозной барабан": сменный тормозной барабан, который идентичен оригинальному тормозному барабану в отношении всех размеров, геометрических характеристик и конструкционных параметров и относится также к той же подгруппе материалов, что и оригинальный тормозной барабан, определенный в пункте 5.3.3.2;

2.3.3.6	"взаимозаменяемый тормозной диск": сменный тормозной диск, который имеет те же смежные размеры, что и оригинальный тормозной диск, однако может отличаться от оригинального тормозного диска своей конструкцией, составом материалов и механическими свойствами;

2.3.3.7	"взаимозаменяемый тормозной барабан": сменный тормозной барабан, который имеет те же смежные размеры, что и оригинальный тормозной барабан, однако может отличаться от оригинального тормозного барабана своей конструкцией, составом материалов и механическими свойствами;

2.3.4	"специальный тормозной диск/барабан" означает сменный тормозной диск/барабан, на который не распространяется действие пунктов 2.3.1−2.3.3;

2.3.5	"функциональные размеры": все размеры, которые имеют отношение к установке и функционированию компонентов тормозной системы (см. пункт 5.3.7.1 и приложение 10);

2.3.6	"тип тормозного диска/барабана": тормозные диски или барабаны, имеющие те же конструкционные параметры и относящиеся к той же группе материалов в соответствии с критериями классификации, указанными в пунктах 5.3.5.1 или 5.3.5.2, соответственно;

2.3.7	"испытываемая группа": тип тормозных дисков/барабанов, имеющих одинаковые характеристики, соответствующие пункту 5.3.6;

2.3.8	"вариант": отдельный тормозной диск/барабан, относящийся к данной испытываемой группе;

2.3.9	"материал": химический состав и механические свойства, предусмотренные пунктом 3.4.1.2;

2.3.10	"группа материалов": например серый чугун, сталь, алюминий и т.д;

2.3.11	"подгруппа материалов": одна из подгрупп, определенных в пункте 5.3.3.2;

2.3.12	"минимальная толщина": толщина тормозного диска, при которой необходима его замена;

2.3.13	"максимальный внутренний диаметр": максимальный внутренний диаметр тормозного барабана, при котором необходима его замена.

3.		Заявка на официальное утверждение

3.1	Заявка на официальное утверждение сменной детали для конкретного типа (конкретных типов) транспортного средства подается изготовителем сменной детали или его надлежащим образом уполномоченным представителем.

3.2	Заявка может подаваться владельцем официального утверждения (официальных утверждений) типа транспортного средства на основании Правил № 13, 13-H или 78 в отношении сменной детали, соответствующей типу, зарегистрированному в документации об официальном утверждении (официальных утверждениях) типа транспортного средства.

3.3	В случае заявки на официальное утверждение типа сменных тормозных накладок в сборе, типа сменных тормозных накладок барабанного тормоза или сменной тормозной накладки барабанного тормоза

3.3.1	К заявке на официальное утверждение прилагается − в трех экземплярах - описание сменной тормозной накладки в сборе или сменной тормозной накладки барабанного тормоза с учетом позиций, указанных в приложении 1 к настоящим Правилам, и следующие данные:

3.3.1.1	схемы с изображением функциональных размеров сменной тормозной накладки в сборе или сменной тормозной накладки барабанного тормоза;

3.3.1.2	обозначение положений сменной тормозной накладки в сборе или сменной тормозной накладки барабанного тормоза на транспортных средствах, для оборудования которых подается заявка на официальное утверждение.

3.3.2	Тормозные накладки в сборе или сменные тормозные накладки барабанного тормоза того типа, который представляется на официальное утверждение, должны иметься в достаточном количестве для проведения испытаний на официальное утверждение.

3.3.3	Податель заявки согласовывает с технической службой, уполномоченной проводить испытания на официальное утверждение, и предоставляет ей соответствующее (соответствующие) репрезентативное (репрезентативные) транспортное (транспортные) средство (средства) и/или тормоз (тормоза).

3.3.4	Прежде чем предоставить официальное утверждение данного типа, компетентный орган проверяет наличие соответствующих условий для обеспечения эффективного контроля за соответствием производства.

3.3.4.1	Податель заявки представляет значения параметров фрикционного поведения согласно пункту 2.4.1 или 3.4.1, соответственно, части А приложения 9 к настоящим Правилам.

3.4	В случае заявки на официальное утверждение сменного тормозного барабана или сменного тормозного диска

3.4.1	К заявке на официальное утверждение прилагается − в трех экземплярах − описание сменного тормозного барабана или сменного тормозного диска с учетом позиций, указанных в приложении 1В к настоящим Правилам, и следующие данные:

3.4.1.1	чертеж(и) диска или барабана, включая размеры параметров, упомянутых в пункте 5.3.7.1, вместе с допусками и любыми вспомогательными данными:

а)	местоположение и характер маркировки в соответствии с пунктом 6.2.2 − размеры в мм,

b)	вес в граммах,

с)	материал;

3.4.1.2	описание компонентов

Изготовитель представляет описание компонента, содержащее, как минимум, следующую информацию:

а)	изготовитель необработанной детали;

b)	описание процесса изготовления необработанной детали;

с)	подтверждение надежности процесса (например, отсутствие трещин и раковин, размеры);

d)	состав материала, в частности:

i)	химический состав;

ii)	микроструктура;

iii)	механические свойства:

а.	твердость по Бринелю в соответствии со стандартом ISO 6506-1:2005;

b.	прочность на разрыв в соответствии со стандартом ISO 6892:1998;

е)	защита от коррозии или защитное покрытие;

f)	описание мер по балансировке, максимальная допустимая погрешность балансировки;

g)	степень допустимого износа (минимальная толщина в случае тормозных дисков или максимальный внутренний диаметр в случае тормозных барабанов).

Податель заявки представляет информацию и спецификации, изложенные в пункте 2.5 части В приложения 9 к настоящим Правилам.

3.4.2	Соответствие производства

Прежде чем предоставить официальное утверждение данного типа, компетентный орган проверяет наличие соответствующих условий для обеспечения эффективного контроля за соответствием производства.

3.4.2.1	Податель заявки представляет документацию в соответствии с пунктом 2 части В приложения 9 к настоящим Правилам.

3.4.3	Количество и использование образцов

3.4.3.1	Предоставляется минимальное число образцов диска или барабана, в отношении которых испрашивается официальное утверждение по типу конструкции, как показано в следующей таблице.

В таблице также указывается рекомендуемое использование образцов.

| № позиции | Проверка/испытание | Число образцов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Геометрическая проверка Пункты 5.3.3.1, 5.3.4.1 | x | x | x | x | x | x |  |
| 2 | Проверка материалов Пункты 5.3.3.2, 5.3.4.2 | x | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка балансировки Пункт 5.3.7.2 |  |  | x | x | x | x |  |
| 4 | Проверка состояния износа маркировки Пункт 5.3.7.3 |  |  | x | x | x | x |  |
| 5 | Проверка на целостность − проверка на термическую усталость Пункты 4.1.1, 4.2.1 приложения 11 и пункты 4.1.1, 4.2.1 приложения 12 |  |  |  | x | x |  |  |
| 6 | Проверка на целостность − проверка при повышенной нагрузке Пункты 4.1.2, 4.2.2 приложения 11 и пункты 4.1.2, 4.2.2 приложения 12 |  |  | x |  |  |  |  |
| 7 | Испытание рабочего тормоза транспортного средства на эффективность Пункт 2.2 приложения 11 Пункт 2.2 приложения 12 |  |  |  |  |  | Пара дисков | Передняя или задняя ось |
| 8 | Испытание стояночного тормоза транспортного средства на эффективность Пункт 2.3 приложения 11 Пункт 2.3 приложения 12 |  |  |  |  |  | Пара дисков | В случае применимости |
| 9 | Испытание рабочего тормоза на эффективность на динамометрическом стенде Пункт 3.3 приложения 11 Пункт 3.3 приложения 12 |  |  |  |  |  | x | Альтернативный вариант испытания транспортного средства |

3.4.3.2	Каждый диск и барабан, помимо тех, которые используются для геометрических проверок и проверок материала, представляют вместе с требуемым числом подходящих тормозных накладок
в сборе, которые официально утверждены на основании Правил № 13, 13-Н или 90.

3.4.3.3	Если требуется сравнить оригинальный тормозной диск или тормозной барабан, то, в случае применимости, предоставляют ось в сборе с оригинальными тормозными дисками или оригинальными тормозными барабанами.

3.4.3.4	Если испрашивается официальное утверждение эквивалентного сменного диска/барабана, то для сравнения размерных характеристик и использованных материалов представляют два образца оригинальных тормозных дисков/барабанов или оригинальных сменных тормозных дисков/барабанов.

3.4.3.5	Если испрашивается официальное утверждение взаимозаменяемого сменного диска/барабана, то для сравнения размерных характеристик представляют два образца оригинальных тормозных дисков/барабанов или оригинальных сменных тормозных дисков/барабанов.

4.		Официальное утверждение

4.1	Если сменная деталь, представленная на официальное утверждение в соответствии с настоящими Правилами, отвечает требованиям пункта 5 ниже, то данный тип сменной детали официально утверждается.

4.1.1	В случае сменных тормозных накладок в сборе для транспортных средств категории L с комбинированной тормозной системой по смыслу пункта 2.9 Правил № 78 официальное утверждение должно ограничиваться набором (наборами) тормозных накладок в сборе на осях транспортного средства, испытанного в соответствии с предписаниями приложения 7 к настоящим Правилам.

4.2	Каждой официально утвержденной сменной детали присваивают номер официального утверждения, состоящий из четырех групп цифр:

4.2.1	первые две цифры (в настоящее время 02 для Правил с поправками серии 02) указывают серию поправок, включающих самые последние основные технические изменения, внесенные в Правила на момент предоставления официального утверждения;

4.2.2	следующий один знак указывает следующую соответствующую категорию сменной детали:

А	сменные тормозные накладки в сборе

В	сменные тормозные накладки барабанного тормоза

С	сменный тормозной диск

D	сменный тормозной барабан;

4.2.3	следующие четыре цифры указывают изготовителя и тип тормозной накладки, тип диска или тип барабана.

Следующие после дроби четыре цифры указывают:

а)	тип колодки или опорного диска или конкретный размер в случае тормозных накладок барабанного тормоза;

b)	вариант в случае сменного диска или сменного барабана.

| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | / | _ | _ | _ | _ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 цифры указывают вариант/колодку/ опорный диск/конкретный размер сменной детали (0001−9999) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 цифры указывают (изготовителя и) тип сменной детали (0001−9999) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 знак (A−D) указывает категорию сменной детали |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 цифры указывают серию поправок (01−99) |

Пример

| 0 | 2 | C | 0 | 3 | 5 | 9 | / | 7 | 2 | 4 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вариант № 7248 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип № 0359 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тормозной диск |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Серия поправок 02 |

4.3	Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить этот номер другому типу сменной детали. Один и тот же номер официального утверждения типа может охватывать использование данной сменной детали на ряде различных типов транспортных средств.

4.4	Стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, уведомляются об официальном утверждении, распространении официального утверждения, отказе в официальном утверждении, отмене официального утверждения или окончательном прекращении производства типа сменной детали на основании настоящих Правил посредством карточки, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам.

4.5	На каждой сменной детали, официально утвержденной на основании настоящих Правил, на видном и легкодоступном месте проставляется международный знак официального утверждения, состоящий из:

4.5.1	круга с проставленной в нем буквой Е, за которой следует отличительный номер страны, предоставившей официальное утверждение;

4.5.2	номера настоящих Правил, за которым следует буква R, тире и номер официального утверждения, справа от круга, предусмотренного в пункте 4.5.1.

4.6	Знак официального утверждения, предусмотренный в пункте 4.5 выше, должен быть четким и нестираемым.

4.7	В приложении 2 к настоящим Правилам приводятся примеры схем расположения знака официального утверждения и данных об официальном утверждении, упомянутых выше и в пункте 6.1.5 ниже.

5.		Технические требования и испытания

5.1	Общие положения

Сменная деталь должна быть спроектирована и сконструирована таким образом, чтобы при замене детали, первоначально установленной на транспортном средстве, эффективность торможения этого транспортного средства соответствовала эффективности торможения официально утвержденного типа транспортного средства.

В частности:

а)	сменная деталь для типа транспортного средства, официально утвержденного до вступления в силу Правил № 13 с поправками серии 09 или первоначального варианта Правил № 13-Н или Правил № 78 с поправками серии 01, должна удовлетворять минимальным требованиям соответствующих вышеупомянутых Правил;

b)	сменная деталь должна иметь эксплуатационные характеристики, аналогичные характеристикам оригинальной детали, для замены которой она предназначена;

с)	сменная деталь должна иметь надлежащие механические характеристики;

d)	тормозные накладки не должны содержать асбест;

е)	сменный тормозной диск/барабан должен обладать достаточным сопротивлением температурной деформации;

f)	минимальная толщина тормозного диска должна быть не меньше минимальной толщины оригинального тормозного диска, указанной изготовителем транспортного средства;

g)	максимальный допустимый внутренний диаметр тормозного барабана должен быть не больше максимального допустимого внутреннего диаметра оригинального тормозного барабана, указанного изготовителем транспортного средства.

5.1.1	Считается, что сменные тормозные накладки в сборе или сменные тормозные накладки барабанного тормоза, соответствующие типу, указанному в документации об официальном утверждении типа транспортного средства на основании Правил № 13, Правил № 13-Н или Правил № 78, отвечают предписаниям пункта 5 настоящих Правил.

5.1.2	Считается, что сменные диски и сменные барабаны, соответствующие идентификационному коду, указанному в документации об официальном утверждении типа транспортного средства на основании Правил № 13 или Правил № 13-Н, отвечают предписаниям пункта 5 настоящих Правил.

5.2	Предписания, касающиеся официального утверждения типа сменных тормозных накладок в сборе, типа сменных тормозных накладок барабанного тормоза или сменной тормозной накладки барабанного тормоза

5.2.1	Требования к эффективности

5.2.1.1	Сменные тормозные накладки в сборе для транспортных средств категорий M1, M2 и N1

По крайней мере на одном транспортном средстве, представляющем тип транспортного средства, в отношении которого требуется официальное утверждение, устанавливают и испытывают в соответствии с предписаниями приложения 3 по меньшей мере один комплект сменных тормозных накладок в сборе, представляющих тип накладок, подлежащий официальному утверждению, который должен отвечать требованиям, изложенным в этом приложении. Репрезентативное (репрезентативные) транспортное средство (транспортные средства) отбирают из всего диапазона торможений с использованием результатов анализа наиболее неблагоприятного случая. Для определения чувствительности к скорости движения и эффективности в неразогретом состоянии используют один из двух методов, описанных в приложении 3.

5.2.1.2	Сменные тормозные накладки в сборе и сменные тормозные
накладки барабанного тормоза для транспортных средств категорий M3, N2 и N3

По крайней мере на одном транспортном средстве либо тормозах, представляющих тип транспортного средства, в отношении которого требуется официальное утверждение, устанавливают и испытывают в соответствии с предписаниями приложения 4 при помощи одного из двух методов, описанных в пункте 1 (испытание транспортного средства) или в пункте 2 (испытание на инерционном динамометрическом стенде), по меньшей мере один комплект сменных тормозных накладок в сборе или сменных тормозных накладок барабанного тормоза, представляющих тип накладок, подлежащий официальному утверждению, который должен отвечать требованиям, изложенным в этом приложении. Репрезентативное (репрезентативные) транспортное средство (транспортные средства) или тормоз(а) отбирают из всего диапазона торможений с использованием результатов анализа наиболее неблагоприятного случая4.

5.2.1.3	Сменные тормозные накладки в сборе для транспортных средств категорий O1 и O2

Сменные тормозные накладки в сборе испытывают в соответствии с предписаниями приложения 5; они должны отвечать требованиям, изложенным в этом приложении.

5.2.1.4	Сменные тормозные накладки в сборе и сменные тормозные накладки барабанного тормоза для транспортных средств категорий O3 и O4

Сменные тормозные накладки в сборе и сменные тормозные накладки барабанного тормоза испытывают в соответствии с предписаниями приложения 6; они должны отвечать требованиям, изложенным в этом приложении. Для испытаний используют один из трех методов, описанных в пункте 3 добавления 2 к приложению 11 к Правилам № 13.

5.2.1.5	Сменные тормозные накладки в сборе для транспортных средств категории L

По крайней мере на одном транспортном средстве, представляющем тип транспортного средства, в отношении которого требуется официальное утверждение, устанавливают и испытывают в соответствии с предписаниями приложения 7 по меньшей мере один комплект сменных тормозных накладок в сборе, представляющих тип накладок, подлежащий официальному утверждению, который должен отвечать требованиям, изложенным в этом приложении. Репрезентативное (репрезентативные) транспортное средство (транспортные средства) отбирают из всего диапазона торможений с использованием результатов анализа наиболее неблагоприятного случая4.

5.2.2	Механические характеристики

5.2.2.1	Сменные тормозные накладки в сборе для транспортных средств категорий M1, M2, N1, O1, O2 и L

5.2.2.1.1	Сменные тормозные накладки в сборе того типа, который представляется на официальное утверждение, испытывают по пределу прочности на сдвиг в соответствии со стандартом либо ISO 6312:1981, либо ISO 6312:2001.

Минимальный приемлемый предел прочности на сдвиг составляет 250 Н/см2 для колодок в сборе и 100 Н/см2 для колодок барабанного тормоза в сборе.

5.2.2.1.2	Сменные тормозные накладки в сборе того типа, который представляется на официальное утверждение, испытывают на сжимаемость в соответствии со стандартом либо ISO 6310:1981, либо ISO 6310:2001, или ISO 6310:2009.

Величины сжимаемости не должны превышать 2% при температуре окружающей среды и 5% при температуре 400ºC для колодок в сборе, а также 2% при температуре окружающей среды и 4% при температуре 200ºC для колодок барабанного тормоза в сборе. Данное требование не относится к тормозным накладкам в сборе для стояночного тормоза.

5.2.2.2	Сменные тормозные накладки в сборе и сменные тормозные накладки барабанного тормоза для транспортных средств категорий M3, N2, N3, O3 и O4

5.2.2.2.1	Предел прочности на сдвиг

Этому испытанию подвергают только колодки дискового тормоза в сборе.

Сменные тормозные накладки в сборе того типа, который представляется на официальное утверждение, испытывают по пределу прочности на сдвиг в соответствии со стандартом либо ISO 6312:1981, либо ISO 6312:2001. Тормозные накладки в сборе могут быть разделены на две или три части в соответствии с возможностями испытательного стенда.

Минимальный приемлемый предел прочности на сдвиг составляет 250 Н/см2.

5.2.2.2.2	Сжимаемость

Сменные тормозные накладки в сборе и сменные тормозные накладки барабанного тормоза того типа, который представляется на официальное утверждение, испытывают на сжимаемость в соответствии со стандартом либо ISO 6310:1981, либо ISO 6310:2001, или ISO 6310:2009. Могут использоваться плоские образцы, соответствующие образцам типа I.

Значения сжимаемости не должны превышать 2% при температуре окружающей среды и 5% при температуре 400ºС для колодок в сборе, а также 2% при температуре окружающей среды и 4% при температуре 200ºC для колодок барабанного тормоза в сборе и тормозных накладок барабанного тормоза.

5.2.2.2.3	Твердость материала

Это требование относится как к тормозным накладкам барабанного тормоза, так и к тормозным накладкам барабанного тормоза в сборе.

Сменные тормозные накладки в сборе или сменные тормозные накладки барабанного тормоза того типа, который представляется на официальное утверждение, испытывают на твердость в соответствии со стандартом ISO 2039-2:1987.

Показатель твердости фрикционного материала на поверхности трения равняется среднему значению по пяти образцам накладок из различных серийных партий изделий (если они имеются), получаемому в результате пяти измерений, проведенных в различных местах каждой тормозной накладки.

5.3	Технические предписания, касающиеся официального утверждения сменного тормозного барабана или сменного тормозного диска

Все сменные детали необходимо распределить по четырем группам:

а)	оригинальные сменные тормозные диски/барабаны;

b)	идентичные тормозные диски/барабаны;

с)	эквивалентные диски/барабаны;

d)	взаимозаменяемые диски/барабаны.

В зависимости от группы сменный тормозной диск или барабан должен пройти следующие испытания:

|  | Испытания на эффективность в соответствии с Правилами № 13/13-H (тип 0, I, II и т.д.) | Испытания на сравнение с динамическими фрикционными свойствами оригинальной детали | Испытания на целостность (при повышенной нагрузке и на термическую усталость) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оригинальные сменные детали | Нет | Нет | Нет |
| Идентичные детали | Нет | Нет | Нет |
| Эквивалентные детали | Нет | Нет | Испытание на динамометрическом стенде |
| Взаимозаменяемые детали | Испытание на транспортном средстве или альтернативное испытание на динамометрическом стенде | Испытание на транспортном средстве или альтернативное испытание на динамометрическом стенде | Испытание на динамометрическом стенде |

Требования к испытаниям тормозных дисков и барабанов для транспортных средств категорий M и N подробно излагаются в приложении 11.

Требования к испытаниям тормозных дисков и барабанов для транспортных средств категории О подробно излагаются в приложении 12.

5.3.1	Оригинальные сменные тормозные диски/барабаны

5.3.1.1	Оригинальные сменные тормозные диски/барабаны исключаются из области применения настоящих Правил при условии наличия на них нестираемого и четкого идентификационного кода, определенного в пункте 2.3.2.

5.3.2	Идентичные тормозные диски/барабаны

5.3.2.1	Податель заявки на официальное утверждение должен подтвердить органу, ответственному за официальное утверждение, что он поставляет тормозные диски или барабаны изготовителю транспортного средства в качестве оригинального оборудования транспортных средств/осей/тормозов, упомянутого в пункте 4 приложения 1В. В частности, тормозные диски или барабаны должны изготовляться в тех же производственных условиях и с использованием тех же систем обеспечения качества, что и оригинальные детали, в соответствии с пунктом 2.3.1.

5.3.2.2	Поскольку идентичные тормозные диски/барабаны удовлетворяют всем предписаниям, которым удовлетворяет оригинальная деталь, требования к испытаниям не предписываются.

5.3.3	Эквивалентные сменные диски или барабаны

5.3.3.1	Геометрические требования

Тормозные диски или барабаны должны быть идентичными − по всем своим размерам, геометрическим характеристикам и конструкционным параметрам − оригинальному тормозному диску или барабану.

5.3.3.1.1	В случае дисков должны обеспечиваться следующие максимальные значения:

|  | M1, N1, O1, O2 | M2, M3, N2, N3, O3, O4 |
| --- | --- | --- |
| Отклонение толщины | 0,015 мм | 0,030 мм |
| Отклонение толщины колодки (только для вентилируемых дисков) | 1,5 мм | 2,0 мм |
| Боковой износ фрикционной поверхности | 0,050 мм* | 0,15 мм* |
| Отклонение центра отверстия | H9 | H9 |
| Параллелизм колпака | 0,100 мм | 0,100 мм |
| Плоскостность опорной поверхности | 0,050 мм | 0,050 мм |
| Шероховатость фрикционной поверхности** | 3,2 мкм | 3,2 мкм |

*  Неприменимо в случае плавающего диска.

**  Значение Ra в соответствии со стандартом ISO 1302:2002.

5.3.3.1.2	В случае барабанов должны обеспечиваться следующие максимальные значения:

|  | M1, N1, O1, O2 | M2, M3, N2, N3, O3, O4 |
| --- | --- | --- |
| Радиальный износ фрикционной поверхности | 0,050 мм | 0,100 мм |
| Отклонение центра отверстия | H9 | H9 |
| Овальность | 0,040 мм | 0,150 мм |
| Плоскостность опорной поверхности | 0,050 мм | 0,050 мм |
| Шероховатость фрикционной поверхности* | 3,5 мкм | 3,5 мкм |

*  Значение Ra в соответствии со стандартом ISO 1302:2002.

5.3.3.2	Требования к характеристикам материала и металлургическим характеристикам

Для того чтобы сменный тормозной диск или барабан можно было считать "эквивалентным", он должен относиться к той же подгруппе материалов, что и оригинальный тормозной диск или барабан. Ниже определяются четыре подгруппы материалов для оригинальных деталей.

|  | Стандартное испытание | Подгруппа 1 Серый чугун DIN EN 1561 EN-GJL-200 | Подгруппа 2 Чугун с пластинчатым графитом с высоким содержанием углерода EN-GJL-150 | Подгруппа 3 Легированный чугун с высоким содержанием углерода | Подгруппа 4 Нелегированный чугун с высоким содержанием углерода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание углерода (%) |  | 3,20–3,60 | 3,60–3,90 | 3,55–3,90 | 3,60–3,90 |
| Содержание кремния (%) |  | 1,70–2,30 | 1,60–2,20 | 1,60–2,20 | 1,60–2,20 |
| Содержание марганца (%) |  | мин. 0,40 | мин. 0,40 | мин. 0,40 | мин. 0,40 |
| Содержание хрома (%) |  | макс. 0,35 | макс. 0,35 | 0,30–0,60 | макс. 0,25 |
| Содержание меди (%) |  | − | 0,30–0,70 | 0,30–0,70 | макс. 0,40 |
| Твердость по Бринелю | ISO 6506-1:2005 | 190–248 | 160−210 | 180−230 | 160–200 |
| Прочность на разрыв (Н/мм2) | ISO 6892:1998 | мин. 220 | мин. 160 | мин. 170 | мин. 150 |

5.3.3.3	Требование к эффективности

Деталь должна пройти испытания на целостность при повышенной нагрузке и на термическую усталость в соответствии с приложениями 11 и 12.

5.3.4	Взаимозаменяемые сменные диски или барабаны

5.3.4.1	Геометрические требования

Как в пунктах 5.3.3.1.1 и 5.3.3.1.2, плюс те же смежные размеры.

Взаимозаменяемый сменный диск или барабан может отличаться от оригинального диска по таким конструкционным особенностям, как:

а)	тип и геометрические характеристики вентиляционных каналов (в случае вентилируемых дисков);

b)	цельный или составной диск или барабан;

с)	окончательная обработка поверхности (например, отверстия, канавки и т.д.).

5.3.4.2	Требование к эффективности

Деталь должна пройти следующие испытания на эффективность в соответствии с приложениями 11 и 12:

а)	испытание на эффективность в соответствии с Правилами № 13 или 13-Н;

b)	испытание на сравнение с динамическими фрикционными свойствами оригинальной детали;

с)	испытания на целостность при повышенной нагрузке и на термическую усталость.

5.3.5	Тип

Тормозные диски/барабаны, которые не отличаются по своим основным характеристикам, указанным ниже, считаются относящимися к одному и тому же типу для целей конкретного протокола или официального утверждения.

5.3.5.1	Критерии, определяющие тип тормозных дисков

5.3.5.1.1	Базовая конструкция

а)	с вентиляционными каналами или без них (например, цельный диск, вентилируемый диск);

b)	конструкция вентиляционных каналов;

с)	поверхность (например, с канавками или отверстиями или без них);

d)	ступица (со встроенным барабаном стояночного тормоза или без него);

е)	крепление (жесткое, полуплавающее, плавающее и т.д.);

f)	монтажная крышка (со встроенным барабаном стояночного тормоза или без него).

5.3.5.1.2	Группа материалов

Все группы материалов (включая их соответствующие подгруппы) считаются представляющими отдельные типы:

5.3.5.1.2.1	чугун;

5.3.5.1.2.2	сталь;

5.3.5.1.2.3	композитные материалы;

5.3.5.1.2.4	конструкция, содержащая несколько материалов.

5.3.5.2	Критерии, определяющие тип тормозных барабанов:

а)	группа материалов (например, сталь, чугун, композитный материал);

b)	ступица (с/без);

с)	композитная структура.

5.3.6	Критерии, определяющие испытываемые группы (в рамках одного и того же типа)

Испытания в пределах испытываемых групп возможны для взаимозаменяемых деталей только в том случае, если конфигурация опорной поверхности и фрикционных поверхностей диска имеет одну и ту же общую форму.

Из каждой из испытываемых групп, указанных ниже, соответствующим испытаниям, изложенным в приложениях 10, 11 или 12, подвергается как минимум один вариант. Для испытания сменной детали из данной испытываемой группы выбирается тот вариант, для которого характерен наибольший коэффициент соотношения кинетической энергии к массе непосредственной сменной детали:

,

где:

vмакс., i	−	максимальная расчетная скорость транспортного средства, на которое устанавливается данная сменная деталь (в случае прицепов скорость vмакс.,i считается равной как минимум 80 км/ч),

m	−	испытательная масса, определенная в пункте 3.2.1.2 приложения 11 и пункте 3.2.1.2 приложения 12,

mсменная деталь, i	−	масса сменной детали соответствующего транспортного средства.

5.3.6.1	Сменные тормозные диски

5.3.6.1.1	Критерии, определяющие формирование испытываемых групп в случае сменных тормозных дисков для транспортных средств, принадлежащих к категориям М1, М2, N1, N2, О1 и О2

5.3.6.1.1.1	Испытываемая группа для целей проведения испытаний, предусмотренных пунктами 1−4 приложения 11 или приложения 12

Эта испытываемая группа включает все тормозные диски, внешний диаметр которых различается не более чем на 6 мм, а толщина диска − не более чем на 4 мм.

5.3.6.1.1.2	В случае различных материалов в пределах одной и той же группы материалов по каждому отдельному материалу необходимо представить доказательства, подтверждающие соблюдение предписаний, предусмотренных в приложении 11 или приложении 12.

5.3.6.1.2	Критерии, определяющие формирование испытываемых групп в случае сменных тормозных дисков для транспортных средств, принадлежащих к категориям M3, N3, O3 и O4

5.3.6.1.2.1	Испытываемая группа для целей проведения испытаний, предусмотренных в пунктах 1−4 приложения 11 или приложения 12

Эта испытываемая группа включает все тормозные диски, внешний диаметр которых различается не более чем на 10 мм, а толщина диска − не более чем на 4 мм.

5.3.6.1.2.2	В случае различных материалов в пределах одной и той же группы материалов по каждому отдельному материалу необходимо представить доказательства, подтверждающие соблюдение предписаний, предусмотренных в приложении 11 или приложении 12.

5.3.6.2	Сменные тормозные барабаны

5.3.6.2.1	Критерии, определяющие формирование испытываемых групп в случае сменных тормозных барабанов для транспортных средств, принадлежащих к категориям M1, M2, N1, N2, O1 и O2

5.3.6.2.1.1	Испытываемая группа для целей проведения испытаний, предусмотренных в пунктах 1−4 приложения 11 или приложения 12

Эта испытываемая группа включает все тормозные барабаны, внутренний диаметр которых различается не более чем на 30 мм, а ширина колодки барабанного тормоза − не более чем на 10 мм.

5.3.6.2.1.2	В случае различных материалов в пределах одной и той же группы материалов по каждому отдельному материалу необходимо представить доказательства, подтверждающие соблюдение предписаний, предусмотренных в приложении 11 или приложении 12.

5.3.6.2.2	Критерии, определяющие формирование испытываемых групп в случае сменных тормозных барабанов для транспортных средств, принадлежащих к категориям M3, N3, O3 и O4

5.3.6.2.2.1	Испытываемая группа для целей проведения испытаний, предусмотренных в пунктах 1−4 приложения 11 или приложения 12

Эта испытываемая группа включает все тормозные барабаны, внутренний диаметр которых различается не более чем на 10%
(относительно наименьшего значения), а ширина колодки барабанного тормоза − не более чем на 40 мм.

5.3.6.2.2.2	В случае различных материалов в пределах одной и той же группы материалов по каждому отдельному материалу необходимо представить доказательства, подтверждающие соблюдение предписаний, предусмотренных в приложении 11 или приложении 12.

5.3.7	Факторы, которые следует учитывать при оценке сменных тормозных дисков/барабанов

5.3.7.1	Геометрические проверки

При сравнении с оригинальными деталями сменные тормозные диски/барабаны проверяют на их соответствие следующим применимым характеристикам (см. также приложение 10):

а)	диаметр диска/барабана, включая диаметры фрикционной поверхности (в случае дискового тормоза с встроенным барабаном стояночного тормоза необходимо проверить оба диаметра);

b)	толщина диска (первоначальные размеры и минимальный показатель допустимого износа) − размер между опорной поверхностью и внешней фрикционной поверхностью;

с)	толщина монтажного фланца;

d)	диаметр окружности, на которой расположены монтажные отверстия/монтажные штифты;

е)	число монтажных отверстий/штифтов;

f)	диаметр монтажного фланца;

g)	тип центровки (например, центрирующая втулка или монтажные болты/штифты);

h)	в случае тормозных дисков с встроенными барабанами стояночного тормоза − ширина фрикционной поверхности и любые компенсационные температурные канавки;

i)	кроме того, в случае вентилируемых тормозных дисков:

i)	тип вентиляции (внутренняя/внешняя);

ii)	число ребер и перемычек;

iii)	размеры вентиляционного патрубка.

5.3.7.2	Предписания по балансировке

Предписания по балансировке сменных тормозных дисков/барабанов должны соответствовать предписаниям, применимым к оригинальным деталям, подлежащим замене.

5.3.7.3	Оценка состояния износа фрикционных поверхностей

Износ должен соответствовать критериям, указанным изготовителем транспортного средства.

5.3.7.4	Испытания

Каждая испытываемая группа (см. пункт 5.3.6) в пределах конкретного типа сменных тормозных дисков/барабанов (см. пункт 3.3.2) подвергается испытанию технической службой.

5.3.8	Протокол испытания

Составляется протокол испытания, содержание которого должно, как минимум, соответствовать содержанию, определенному в приложении 13 к настоящим Правилам.

6.		Упаковка и маркировка

6.1	Предписания, касающиеся упаковки и маркировки типа сменных тормозных накладок в сборе, типа сменных тормозных накладок барабанного тормоза или сменной накладки барабанного тормоза

6.1.1	Сменные тормозные накладки в сборе или сменные тормозные накладки барабанного тормоза, соответствующие типу, официально утвержденному на основании настоящих Правил, должны поставляться на рынок в комплектах на ось.

6.1.2	Каждый комплект на ось должен содержаться в опечатанной упаковке, изготовленной таким образом, чтобы можно было обнаружить следы предыдущего вскрытия.

6.1.3	На каждой упаковке указывают следующую информацию:

6.1.3.1	количество содержащихся в упаковке сменных тормозных накладок в сборе или сменных тормозных накладок барабанного тормоза;

6.1.3.2	название изготовителя или его торговая марка;

6.1.3.3	марку и тип сменных тормозных накладок в сборе или сменных тормозных накладок барабанного тормоза;

6.1.3.4	транспортные средства/оси/тормоза, для использования на которых содержимое упаковки имеет официальное утверждение;

6.1.3.5	знак официального утверждения.

6.1.4	Каждая упаковка должна содержать инструкции по установке на одном из официальных языков ЕЭК, дополненные соответствующим текстом на языке страны, в которой она реализуется:

6.1.4.1	с конкретным указанием вспомогательных деталей;

6.1.4.2	с указанием того, что сменные тормозные накладки в сборе или сменные тормозные накладки барабанного тормоза следует заменять комплектами из расчета на ось;

6.1.4.3	с изложением общего предписания – в случае сменных тормозных накладок барабанного тормоза – о том, чтобы обратить внимание на следующие аспекты:

целостность тормозной колодки, упора и шарнира,

повреждение, деформация и коррозия колодки барабанного тормоза,

тип и размеры заклепки, которая будет использоваться,

требуемые клепальные средства и усилия;

6.1.4.4	с указанием также официально утвержденного (утвержденных) набора (наборов) тормозных накладок в сборе в случае комбинированных тормозных систем по смыслу пункта 2.9 Правил № 78.

6.1.5	На каждой сменной тормозной накладке в сборе или сменной тормозной накладке барабанного тормоза должны быть постоянно указаны следующие данные об официальном утверждении:

6.1.5.1	знак официального утверждения;

6.1.5.2	дата изготовления, по крайней мере месяц и год, либо номер партии;

6.1.5.3	марка и тип тормозной накладки.

6.2	Предписания, касающиеся упаковки и маркировки сменных тормозных дисков или сменных тормозных барабанов

6.2.1	На каждой единице, поступающей в систему сбыта, должна быть нанесена следующая информация:

6.2.1.1	номер детали;

6.2.1.2	в случае механических транспортных средств:

фабричная марка, тип и торговая марка транспортного средства, ось, предназначенная для установки, и период изготовления транспортного средства; если период изготовления неизвестен, можно использовать указание на номер/идентификационный код оригинальной детали;

6.2.1.3	в случае прицепов следует использовать указание на номер/иденти-фикационный код оригинальной детали;

6.2.1.4	в каждой упаковке должна содержаться инструкция по монтажу на языке страны, в которой она реализуется:

6.2.1.4.1	с конкретным указанием вспомогательных деталей;

6.2.1.4.2	с указанием того, что сменные тормозные диски и барабаны следует заменять комплектами из расчета на ось;

6.2.2	Маркировка

На каждый тормозной диск/барабан, официально утвержденный на основании настоящих Правил, должна наноситься нестираемая маркировка, содержащая, как минимум, следующую информацию:

6.2.2.1	наименование изготовителя или его торговая марка;

6.2.2.2	номер официального утверждения;

6.2.2.3	указание, позволяющее отследить процесс производства (например, дата, номер партии, код источника);

6.2.2.4	минимальная толщина тормозного диска или максимальный допустимый внутренний диаметр тормозного барабана.

7.		Модификация сменных деталей и распространение официального утверждения

7.1	Любую модификацию сменной детали доводят до сведения административного органа, который предоставил официальное утверждение по типу конструкции. Этот орган может:

7.1.1	либо придти к заключению, что внесенные изменения не будут иметь значительных отрицательных последствий и что в любом случае данная сменная деталь по-прежнему удовлетворяет предписаниям;

7.1.2	либо потребовать нового протокола испытания от технической службы, уполномоченной проводить испытания.

7.2	Сообщение о подтверждении официального утверждения или об отказе в официальном утверждении вместе с перечнем изменений направляют Сторонам Соглашения 1958 года, применяющим настоящие Правила, в соответствии с процедурой, указанной в пункте 4.4 выше.

7.3	Компетентный орган, распространивший официальное утверждение, присваивает такому распространению соответствующий серийный номер и уведомляет об этом другие Стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, посредством карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам.

8.		Соответствие производства

8.1	Сменные детали, официально утвержденные на основании настоящих Правил, должны быть изготовлены таким образом, чтобы они соответствовали официально утвержденному типу.

8.2	Оригинальные детали, указанные в заявке, упомянутой в пункте 3.2, считаются удовлетворяющими требованиям пункта 8.

8.3	Для проверки выполнения требований пункта 8.1 осуществляют соответствующий контроль за производством. Он включает контроль используемых сырьевых материалов и деталей.

8.4	Владелец официального утверждения должен, в частности:

8.4.1	обеспечить, чтобы для каждого типа сменной тормозной накладки в сборе или каждого типа сменной тормозной накладки барабанного тормоза проводились, на основе статистического контроля и выборочно − согласно регулярной процедуре гарантии качества, − по крайней мере соответствующие испытания, предписанные в пункте 5.2.2, а также соответствующие испытания, предписанные в приложении 9 к настоящим Правилам. В случае тормозных накладок стояночного тормоза в сборе применяются лишь испытания по определению предела прочности на сдвиг, описанного в пункте 5.2.2;

8.4.2	обеспечить, чтобы для каждого сменного диска и барабана проводились, на основе статистического контроля и выборочно − согласно регулярной процедуре гарантии качества, − по крайней мере испытания, предписанные в приложении 9 к настоящим Правилам;

8.4.3	обеспечить наличие процедур для эффективного контроля качества продукции;

8.4.4	иметь доступ к контрольному оборудованию, необходимому для проверки соответствия каждого официально утвержденного типа;

8.4.5	анализировать результаты каждого типа испытания с целью проверки и обеспечения соответствия характеристик продукции с учетом отклонений, допускаемых в условиях промышленного производства;

8.4.6	обеспечить регистрацию данных о результатах испытаний и хранение прилагаемых документов в течение периода времени, определяемого по согласованию с административной службой;

8.4.7	обеспечить, чтобы в случае несоответствия любой выборки образцов или испытываемых деталей данному типу испытаний производилась новая выборка и проводились новые испытания. Должны быть приняты все необходимые меры для восстановления соответствия надлежащего производства.

8.5	Компетентный орган, предоставивший официальное утверждение данного типа, может в любое время проверить методы контроля соответствия, применяемые в отношении каждой производственной единицы.

8.5.1	В ходе каждой проверки инспектору должны представляться протоколы испытаний и журналы производственного контроля.

8.5.2	Инспектор может произвести произвольную выборку образцов для проведения проверки в лаборатории изготовителя. Минимальное количество образцов может быть определено на основании результатов, полученных при проверке самим изготовителем.

8.5.3	Если качество является неудовлетворительным или если представляется необходимым проверить правильность испытаний, проведенных в соответствии с пунктом 8.5.2, то инспектор отбирает образцы, которые отсылаются технической службе, проводившей испытания для официального утверждения данного типа.

8.5.4	Компетентный орган может провести любые испытания, предписываемые настоящими Правилами.

8.5.5	Компетентный орган разрешает проводить, как правило, одну проверку в год. В случае получения отрицательных результатов в ходе одной из этих проверок компетентный орган обеспечивает принятие всех необходимых мер для скорейшего восстановления соответствия производства.

9.		Санкции, налагаемые за несоответствие 	производства

9.1	Официальное утверждение типа сменной тормозной накладки в сборе или типа тормозной накладки барабанного тормоза, предоставленное на основании настоящих Правил, может быть отменено, если не соблюдаются требования, изложенные в пункте 8.1 выше.

Официальное утверждение типа сменного тормозного барабана или сменного тормозного диска, предоставленное на основании настоящих Правил, может быть отменено, если не соблюдаются требования, изложенные в пункте 8.1 выше.

9.2	Если какая-либо Договаривающаяся сторона Соглашения, применяющая настоящие Правила, отменяет предоставленное ею ранее официальное утверждение, то она немедленно уведомляет об этом другие Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, посредством карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1А или приложении 1В к настоящим Правилам.

10.		Окончательное прекращение производства

Если владелец официального утверждения полностью прекращает производство той или иной сменной детали, официально утвержденной на основании настоящих Правил, он сообщает об этом органу, предоставившему официальное утверждение. По получении соответствующего сообщения этот орган сообщает об этом другим Сторонам Соглашения 1958 года, применяющим настоящие Правила, посредством карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1А или 1В к настоящим Правилам.

11.		Названия и адреса технических служб, 	уполномоченных проводить испытания
для 	официального утверждения, и органов, 	предоставляющих официальное
утверждение типа

Договаривающиеся стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, сообщают в Секретариат Организации Объединенных Наций названия и адреса технических служб, уполномоченных проводить испытания для официального утверждения, а также административных органов, которые предоставляют официальное утверждение и которым следует направлять выдаваемые в других странах карточки официального утверждения, распространения официального утверждения, отказа в официальном утверждении, отмены официального утверждения или окончательного прекращения производства.

12.		Переходные положения

12.1	Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 02 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в предоставлении официальных утверждений на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 02.

12.2	Даже после даты вступления в силу поправок серии 02 официальные утверждения тормозных накладок в сборе или тормозных накладок барабанного тормоза, предоставленные на основании настоящих Правил с поправками серии 01, остаются действительными, и Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают их признавать и не отказывают в распространении официальных утверждений, предоставленных на основании настоящих Правил с поправками серии 01.

12.3	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают разрешать установку или использование на транспортных средствах, находящихся в эксплуатации, сменных тормозных накладок в сборе, официально утвержденных на основании настоящих Правил в их первоначальном варианте без внесенных поправок.

Приложение 1А

Сообщение

(максимальный формат: A4 (210 x 297 мм))

касающееся:	официального утверждения
			распространения официального утверждения
			отказа в официальном утверждении
			отмены официального утверждения
			окончательного прекращения производства

сменной тормозной накладки в сборе или сменной тормозной накладки барабанного тормоза на основании Правил № 90.

Официальное утверждение №:			Распространение №:

1.	Название и адрес подателя заявки

2.	Название и адрес изготовителя

3.	Марка и тип тормозной накладки в сборе/тормозной накладки барабанного тормоза2

4.	Марка и тип тормозной накладки

5.	Транспортные средства/оси/тормоза, для которых данный тип тормозной накладки в сборе/данный тип тормозной накладки барабанного тормоза квалифицируется в качестве оригинальной тормозной накладки в сборе/оригинальной тормозной накладки барабанного тормоза:

6.	Транспортные средства/оси/тормоза, для которых данный тип тормозной накладки в сборе/данный тип тормозной накладки барабанного тормоза квалифицируется в качестве сменной тормозной накладки в сборе/сменной тормозной накладки барабанного
тормоза:

6.1	Кроме того, в случае комбинированных тормозных систем по смыслу пункта 2.9 Правил № 78, официально утвержденный (утвержденные) набор(ы) тормозных накладок в cборе:

7.	Представлено на официальное утверждение (дата)

8.	Техническая служба, уполномоченная проводить испытания на официальное утверждение

8.1	Дата протокола испытания

8.2	Номер протокола испытания

9.	Официальное утверждение предоставлено/официальное утверждение распространено/в официальном утверждении отказано/официальное утверждение отменено2

10.	Место

11.	Дата

12.	Подпись

13.	В приложении к настоящему сообщению приводится перечень документов об официальном утверждении, которые были переданы на хранение компетентным органам, предоставившим официальное утверждение, и которые можно получить по запросу.

Приложение 1B

Сообщение

(максимальный формат: A4 (210 x 297 мм))

касающееся:	официального утверждения
			распространения официального утверждения
			отказа в официальном утверждении
			отмены официального утверждения
			окончательного прекращения производства

сменного тормозного диска или сменного тормозного барабана на основании Правил № 90.

Официальное утверждение №:			Распространение №:

1.	Название и адрес подателя заявки

2.	Название и адрес изготовителя

3.	Марка и тип тормозного диска/барабана ...................................

4.	Транспортные средства/оси/тормоза, для которых официально утвержден данный сменный тормозной диск или сменный тормозной барабан:

5.	Представлено на официальное утверждение (дата)

6.	Техническая служба, уполномоченная проводить испытания на официальное утверждение

6.1	Дата протокола испытания

6.2	Номер протокола испытания

7.	Официальное утверждение предоставлено/официальное утверждение распространено/в официальном утверждении отказано/официальное утверждение отменено2

8.	Место

9.	Дата

10.	Подпись

11.	В приложении к настоящему сообщению приводится перечень документов об официальном утверждении, которые были переданы на хранение компетентным органам, предоставившим официальное утверждение, и которые можно получить по запросу.

Приложение 2

Схемы расположения знака официального утверждения и данных об официальном утверждении

(См. пункт 4.2 настоящих Правил)

a = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения указывает, что соответствующая деталь была официально утверждена во Франции (Е2) на основании Правил № 90 под номером официального утверждения C0359/7248. Первые две цифры номера официального утверждения указывают на то, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с предписаниями Правил № 90 с внесенными в них поправками серии 02.

Пример маркировки колодки в сборе

Марка и тип тормозной накладки

Дата изготовления колодки в сборе и название или торговая марка изготовителя

Знак официального утверждения

Марка и тип тормозной накладки

Дата изготовления колодки барабанного тормоза в сборе и название или торговая марка изготовителя

Знак официального утверждения

Пример маркировки тормозной накладки барабанного тормоза

Марка и тип тормозной накладки

Дата изготовления

Знак официального утверждения

Примечание: Расположение маркировки и положение элементов маркировки по отношению друг к другу, показанные в примерах, не являются обязательными.

Приложение 3

Требования к сменным тормозным накладкам в сборе для транспортных средств категорий M1, M2 и N1

1.	Соответствие Правилам № 13 или 13-Н.

Соответствие требованиям Правил № 13 или 13-Н доказывается в ходе испытания транспортного средства.

1.1	Подготовка транспортного средства

1.1.1	Испытываемое транспортное средство

Транспортное средство, представляющее тип(ы), для которого (которых) требуется официальное утверждение сменной тормозной накладки в сборе, оснащают сменными тормозными накладками в сборе того типа, который представляется на официальное утверждение, и подготавливают к испытанию тормозов в соответствии с требованиями правил № 13 и 13-Н.

Тормозные накладки, представленные на испытание, устанавливают на соответствующих тормозах и – до принятия процедуры приработки – прирабатывают в соответствии с инструкциями изготовителя по согласованию с технической службой.

1.1.2	Процедура приработки (притирки)

1.1.2.1	Общие условия

Тормозные накладки в сборе, представленные для испытания, устанавливают на соответствующие тормоза. В случае сменных тормозных накладок в сборе должны использоваться новые тормозные накладки. Тормозные накладки барабанного тормоза могут быть обработаны для обеспечения наилучшего возможного первоначального контакта между накладками и барабаном (барабанами). Испытываемое транспортное средство должно быть полностью загружено.

Могут использоваться оригинальные тормозные накладки в сборе, применяемые для сопоставительного испытания и уже установленные на испытываемое транспортное средство, при условии, что они находятся в хорошем состоянии и не отличаются по степени своей изношенности более чем на 20% от первоначальной толщины. На них не должно быть повреждений, трещин, следов чрезмерной коррозии или признаков перегрева. Они должны быть приработаны в соответствии с процедурой, описание которой приводится ниже.

1.1.2.2	Процедура

Должно быть пройдено расстояние не менее 50 км и произведено по крайней мере 100 нажатий на педаль тормоза при различных значениях замедления (по крайней мере в диапазоне 1 м/с2 − 5 м/с2) при начальных скоростях от 50 км/ч до 120 км/ч. В ходе процедуры приработки по крайней мере три раза должен быть достигнут температурный диапазон 250(С-500(С для колодок в сборе или 150(С−250(С для накладок барабанного тормоза в сборе (температуру измеряют на поверхности трения диска или барабана). Температуры не должны превышать 500(С для колодок в сборе и 250(С для накладок барабанного тормоза в сборе.

1.1.2.3	Проверка эффективности

Посредством пяти нажатий на педаль тормоза производят затормаживание в данный конкретный момент только одной оси со скорости 70 км/ч до 0 км/ч (передняя ось) и со скорости 45 км/ч до 0 км/ч (задняя ось) при линейном давлении 4 МПа и начальной температуре 100°C для каждой остановки. Пять последовательных немонотонных результатов должны находиться в пределах 0,6 м/с² (передняя ось) или 0,4 м/с² (задняя ось) от их среднего значения полного замедления.

Если это требование не соблюдается, то процедуру приработки в соответствии с пунктом 1.1.2.2 необходимо продолжить, а проверку эффективности в соответствии с пунктом 1.1.2.3 − повторить.

1.2	Тормозную систему транспортного средства испытывают согласно требованиям, предъявляемым к соответствующей категории транспортного средства (M1, M2 или N1) и изложенным в пунктах 1 и 2 приложения 4 к Правилам № 13 или в пунктах 1 и 2 приложения 3 к Правилам № 13-H, в зависимости от того, какие из этих правил уместны с учетом первоначального официального утверждения типа системы. Применяют нижеследующие требования или испытания.

1.2.1	Система рабочего тормоза

1.2.1.1	Испытание типа 0 с отсоединенным двигателем на груженом транспортном средстве в соответствии с пунктом 1.4.2 приложения 4 к Правилам № 13 или пунктом 1.4.2 приложения 3 к Правилам № 13-Н.

1.2.1.2	Испытание типа 0 с подсоединенным двигателем на груженом и порожнем транспортном средстве в соответствии с пунктами 1.4.3.1 (испытание на стабилизацию) и 1.4.3.2 (только испытание на первоначальной скорости v = 0,8 vmax) приложения 4 к Правилам № 13 или в соответствии с пунктами 1.4.3.1 и 1.4.3.2 приложения 3 к Правилам № 13-Н.

1.2.1.3	Испытание типа I в соответствии с пунктом 1.5 приложения 4 к Правилам № 13 или пунктом 1.5 приложения 3 к Правилам № 13-Н.

1.2.2	Система вспомогательного тормоза

1.2.2.1	Испытание типа 0 с отсоединенным двигателем на груженом транспортном средстве в соответствии с пунктом 2.2 приложения 4 к Правилам № 13 или пунктом 2.2 приложения 3 к Правилам № 13-Н (это испытание может не проводиться в тех случаях, когда очевидно, что установленные требования соблюдаются, например в случае системы раздельного торможения (по диагонали)).

1.2.3	Система стояночного тормоза

(Применяют только в том случае, если тормоза, для которых требуется официальное утверждение накладок, используют во время стоянки.)

1.2.3.1	Испытание системы стояночного тормоза на наклонной плоскости с величиной уклона 18% на груженом транспортном средстве в соответствии с пунктом 2.3.1 приложения 4 к Правилам № 13 или испытание системы стояночного тормоза на наклонной плоскости с величиной уклона 20% на груженом транспортном средстве в соответствии с пунктом 2.3.1 приложения 3 к Правилам № 13-Н.

1.3	Транспортное средство должно отвечать всем соответствующим требованиям, предъявляемым к данной категории транспортных средств и изложенным в пункте 2 приложения 4 к Правилам № 13 или в пункте 2 приложения 3 к Правилам № 13-Н.

2.	Дополнительные требования

Соответствие дополнительным требованиям доказывают при помощи одного из нижеследующих методов.

2.1	Испытание транспортного средства (раздельное испытание осей)

Для данного испытания транспортное средство должно быть полностью загружено и все нажатия на педаль тормоза производят при отключенном двигателе на ровной дороге.

Систему управления рабочими тормозами транспортного средства оснащают механизмом изолированного применения тормозов на передней и задней оси таким образом, чтобы любой из тормозов мог использоваться независимо от другого.

При необходимости официального утверждения тормозной накладки в сборе для тормозов передней оси: тормоза задней оси отключают на протяжении всего испытания.

При необходимости официального утверждения тормозной накладки в сборе для тормозов задней оси: тормоза передней оси отключают на протяжении всего испытания.

2.1.1	Испытание на сравнение эффективности тормозов в неразогретом состоянии

Сопоставление эффективности сменных тормозных накладок в сборе и оригинальных тормозных накладок в сборе в неразогретом состоянии проводят посредством сравнения результатов испытаний в соответствии с нижеизложенным методом.

2.1.1.1	Производят минимум шесть нажатий на педаль тормоза через определенные промежутки времени при увеличении прилагаемого к педали усилия или давления в магистрали до блокировки колес или до достижения среднего значения полного замедления, равного 6 м/с2, либо до обеспечения максимально допустимого нажатия на педаль тормоза транспортного средства соответствующей категории при первоначальной скорости, указанной в нижеследующей таблице:

| Категория транспортного средства | Скорость в ходе испытания в км/ч |
| --- | --- |
|  | Передняя ось | Задняя ось |
| M1 | 70 | 45 |
| M2 | 50 | 40 |
| N1 | 65 | 50 |

Первоначальная температура тормозной системы перед каждым нажатием на педаль составляет ≤ 100ºC.

2.1.1.2	Отмечают и заносят на график значение прилагаемого к педали усилия или давления в магистрали, а также среднее значение полного замедления для каждого нажатия и определяют прилагаемое к педали усилие или давление в магистрали, необходимое для достижения (по возможности) среднего значения полного замедления, равного 5 м/с2 для тормозов передней оси и 3 м/с2 для тормозов задней оси. Если эти значения достичь невозможно при максимально допустимом давлении на педаль, то в качестве альтернативы определяют прилагаемое к педали усилие или давление в магистрали, необходимое для достижения максимального замедления.

2.1.1.3	Считается, что эксплуатационные характеристики сменной тормозной накладки в сборе аналогичны характеристикам оригинальной тормозной накладки в сборе, если достигаемые средние значения полного замедления при одном и том же контрольном усилии или давлении в магистрали в верхней части образовавшейся кривой (соответствующей двум третям ее длины) находятся в пределах 15% от значений, полученных на оригинальных тормозных накладках в сборе.

2.1.2	Испытание на чувствительность к скорости движения

2.1.2.1	При использовании прилагаемого к педали усилия, полученного
в соответствии с положениями пункта 2.1.1.2 настоящего приложения, и при первоначальной температуре тормозной системы ≤ 100ºC производят три нажатия на педаль тормоза на каждой из следующих скоростей:

а)	передняя ось – 65, 100 км/ч и дополнительно 135 км/ч,
где vmax превышает 150 км/ч;

b)	задняя ось – 45, 65 км/ч и дополнительно 90 км/ч,
где vmax превышает 150 км/ч.

2.1.2.2	Определяют среднее значение на основании результатов для каждой группы из трех нажатий и заносят на график значение скорости с соответствующим средним значением полного замедления.

2.1.2.3	Средние значения полного замедления, зафиксированные на более высоких скоростях, должны находиться в пределах 15% от значения, зафиксированного на наименьшей скорости.

2.2	Испытание на инерционном динамометрическом стенде

2.2.1	Оборудование для проведения испытания

Для данных испытаний инерционный динамометрический стенд оснащают соответствующим тормозом транспортного средства. Динамометр настраивают на непрерывное фиксирование скорости вращения колеса, тормозного момента, давления в тормозной магистрали, числа оборотов после нажатия на педаль тормоза, времени торможения и температуры вращающегося элемента тормоза.

2.2.2	Условия проведения испытания

2.2.2.1	Вращающаяся масса динамометра должна соответствовать половине осевой части максимальной массы транспортного средства, указанной в таблице ниже, и радиусу качения наиболее крупной шины, разрешенной к использованию на этом типе (этих типах) транспортного средства.

| Категория транспортного средства | Осевая часть максимальной массы транспортного средства |
| --- | --- |
|  | Передняя ось | Задняя ось |
| M1 | 0,77 | 0,32 |
| M2 | 0,69 | 0,44 |
| N1 | 0,66 | 0,39 |

2.2.2.2	Первоначальная скорость вращения барабанов динамометра соответствует линейной скорости транспортного средства, указанной
в пунктах 2.2.3–2.2.4 настоящего приложения, и устанавливается исходя из динамического радиуса качения шины.

2.2.2.3	Тормозные накладки, представленные на испытание, устанавливают на соответствующие тормоза и прирабатывают (притирают) в соответствии с нижеследующей процедурой.

Стадия приработки 1, 64 отрывистых нажатия на тормоз со скорости 80 км/ч до 30 км/ч при разных значениях давления в магистрали:

|  | Задняя ось | Задняя ось |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Передняя ось | Дисковый тормоз | Барабанный тормоз |
| Количество нажатий в течение цикла | 32 | 32 | 32 |
| Скорость торможения (км/ч) | 80 | 80 | 80 |
| Скорость оттормаживания (км/ч) | 30 | 30 | 30 |
| Начальная температура тормоза (°C) | < 100 | < 100 | < 80 |
| Конечная температура тормоза (°C) | Не устанавливается | Не устанавливается | Не устанавливается |
| Давление при нажатии 1 (кПа) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Давление при нажатии 2 (кПа) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Давление при нажатии 3 (кПа) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Давление при нажатии 4 (кПа) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Давление при нажатии 5 (кПа) | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Давление при нажатии 6 (кПа) | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Давление при нажатии 7 (кПа) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Давление при нажатии 8 (кПа) | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Давление при нажатии 9 (кПа) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Давление при нажатии 10 (кПа) | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Давление при нажатии 11 (кПа) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Давление при нажатии 12 (кПа) | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Давление при нажатии 13 (кПа) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Давление при нажатии 14 (кПа) | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Давление при нажатии 15 (кПа) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Давление при нажатии 16 (кПа) | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| Давление при нажатии 17 (кПа) | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Давление при нажатии 18 (кПа) | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Давление при нажатии 19 (кПа) | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Давление при нажатии 20 (кПа) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Давление при нажатии 21 (кПа) | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Давление при нажатии 22 (кПа) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Давление при нажатии 23 (кПа) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Давление при нажатии 24 (кПа) | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| Давление при нажатии 25 (кПа) | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Давление при нажатии 26 (кПа) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Давление при нажатии 27 (кПа) | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Давление при нажатии 28 (кПа) | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Давление при нажатии 29 (кПа) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Давление при нажатии 30 (кПа) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Давление при нажатии 31 (кПа) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Давление при нажатии 32 (кПа) | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Количество циклов | 2 | 2 | 2 |

Стадия приработки 2, 10 остановок со скорости 100 км/ч до 5 км/ч при замедлении 0,4 g и увеличении начальных температур:

|  | Задняя ось | Задняя ось |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Передняя ось | Дисковый тормоз | Барабанный тормоз |
| Количество остановок в течение цикла | 10 | 10 | 10 |
| Скорость торможения (км/ч) | 100 | 100 | 100 |
| Скорость оттормаживания (км/ч) | < 5 | < 5 | < 5 |
| Уровень замедления (g) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальное давление (кПа) | 16 000 | 16 000 | 10 000 |
| Начальная температура 1 (°C) | < 100 | < 100 | < 100 |
| Начальная температура 2 (°C) | < 215 | < 215 | < 151 |
| Начальная температура 3 (°C) | < 283 | < 283 | < 181 |
| Начальная температура 4 (°C) | < 330 | < 330 | < 202 |
| Начальная температура 5 (°C) | < 367 | < 367 | < 219 |
| Начальная температура 6 (°C) | < 398 | < 398 | < 232 |
| Начальная температура 7 (°C) | < 423 | < 423 | < 244 |
| Начальная температура 8 (°C) | < 446 | < 446 | < 254 |
| Начальная температура 9 (°C) | < 465 | < 465 | < 262 |
| Начальная температура 10 (°C) | < 483 | < 483 | < 270 |
| Количество циклов | 1 | 1 | 1 |

Стабилизация, 18 отрывистых нажатий на тормоз со скорости 80 км/ч до 30 км/ч при давлении в магистрали 3 000 кПа:

|  | Задняя ось | Задняя ось |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Передняя ось | Дисковый тормоз | Барабанный тормоз |
| Количество остановок в течение цикла | 18 | 18 | 18 |
| Скорость торможения (км/ч) | 80 | 80 | 80 |
| Скорость оттормаживания (км/ч) | 30 | 30 | 30 |
| Давление (кПа) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Начальная температура тормоза (°C) | < 100 | < 100 | < 80 |
| Конечная температура тормоза (°C) | Не устанавливается | Не устанавливается | Не устанавливается |
| Количество циклов | 1 | 1 | 1 |

2.2.2.4	Производят 5 нажатий на педаль тормоза со скорости 80 км/ч до 0 км/ч при линейном давлении 4 MПa и начальной температуре 100°C для каждой остановки. Пять последовательных немонотонных результатов должны находиться в пределах 0,6 м/с² от среднего значения полного замедления.

Если это требование не соблюдается, то необходимо повторить первую часть процедуры приработки "стадия приработки 1" до достижения требуемой стабильности рабочих характеристик.

2.2.2.5	Разрешается использовать воздушное охлаждение. Скорость воздушного потока при нажатии на педаль тормоза должна составлять:

vair = 0,33 v,

где:

v   −	испытательная скорость транспортного средства в начале торможения.

2.2.3	Испытание на сравнение эффективности тормозов в неразогретом состоянии

Сопоставление эффективности сменных тормозных накладок в сборе и оригинальных тормозных накладок в сборе в неразогретом состоянии проводят посредством сравнения результатов испытаний в соответствии с нижеизложенным методом.

2.2.3.1	На первоначальной скорости 80 км/ч для M1 и N1 и 60 км/ч для M2 и при температуре тормозной системы перед каждым нажатием на педаль тормоза ≤ 100ºC производят минимум шесть нажатий на педаль через определенные промежутки времени при увеличении давления в магистрали до достижения среднего значения полного замедления, равного 6 м/с2.

2.2.3.2	Отмечают и заносят на график значение давления в магистрали и среднее значение полного замедления для каждого нажатия на педаль и определяют давление в магистрали, необходимое для достижения показателя 5 м/с2.

2.2.3.3	Считается, что эксплуатационные характеристики сменной тормозной накладки в сборе аналогичны характеристикам оригинальной тормозной накладки в сборе, если достигаемые средние значения полного замедления при одном и том же контрольном усилии или давлении в магистрали в верхней части образовавшейся кривой (соответствующей двум третям ее длины) находятся в пределах 15% от значений, полученных на оригинальных тормозных накладках в сборе.

2.2.4	Испытание на чувствительность к скорости движения

2.2.4.1	При использовании давления в магистрали, полученного в соответствии с положениями пункта 2.2.3.2, и при первоначальной температуре тормозной системы ≤ 100ºC производят три нажатия на педаль тормоза при числе оборотов, соответствующем следующим линейным скоростям транспортного средства:

75, 120 км/ч и дополнительно 160 км/ч, где vmax превышает 150 км/ч.

2.2.4.2	Определяют среднее значение на основании результатов для каждой группы из трех нажатий и заносят на график значение скорости с соответствующим средним значением полного замедления.

2.2.4.3	Средние значения полного замедления, зафиксированные на более высоких скоростях, должны находиться в пределах 15% от значения, зафиксированного на наименьшей скорости.

Приложение 4

Требования к сменным тормозным накладкам в сборе и тормозным накладкам барабанного тормоза для транспортных средств категорий M3, N2 и N3

1.	Испытание транспортного средства

1.1	Испытываемое транспортное средство

Транспортное средство, представляющее тип(ы), для которого (которых) требуется официальное утверждение сменной тормозной накладки в сборе или официальное утверждение тормозной накладки барабанного тормоза, оснащают тормозными накладками в сборе или тормозными накладками барабанного тормоза того типа, который представляется на официальное утверждение, и подготавливают к испытанию тормозов в соответствии с требованиями Правил № 13.

Тормозные накладки, представленные на испытание, устанавливают на соответствующих тормозах и – до принятия процедуры приработки – прирабатывают в соответствии с инструкциями изготовителя по согласованию с технической службой.

1.2	Испытания и требования

1.2.1	Соответствие Правилам № 13

1.2.1.1	Тормозную систему транспортного средства испытывают согласно требованиям, предъявляемым к соответствующей категории транспортного средства (M3, N2 или N3) и изложенным в пунктах 1 и 2 приложения 4 к Правилам № 13. Применяют нижеследующие требования или испытания.

1.2.1.1.1	Система рабочего тормоза

1.2.1.1.1.1	Испытание типа 0 с отсоединенным двигателем на груженом транспортном средстве.

1.2.1.1.1.2	Испытание типа 0 с подсоединенным двигателем на груженом и порожнем транспортном средстве в соответствии с пунктами 1.4.3.1 (испытание на стабилизацию) и 1.4.3.2 (только испытание на первоначальной скорости v = 0,8 vmax) приложения 4 к Правилам № 13.

1.2.1.1.1.3	Испытание типа I в соответствии с пунктами 1.5.1 и 1.5.3 приложения 4 к Правилам № 13.

1.2.1.1.1.4	Испытание типа II

Груженое транспортное средство должно испытываться таким образом, чтобы величина затраты энергии была эквивалентна аналогичному показателю, зафиксированному в тот же период времени на груженом транспортном средстве с коробкой передач в нейтральном положении, управляемом со средней скоростью 30 км/ч на наклонной плоскости с уклоном 2,5% на дистанции 6 км, причем энергия торможения фиксируется только по рабочим тормозам.

1.2.1.1.2	Система вспомогательного тормоза

1.2.1.1.2.1	Испытание типа 0 с отсоединенным двигателем на груженом транспортном средстве (это испытание может не проводиться, если предполагаемые процедуры осуществляют в ходе испытаний в соответствии с положениями пункта 1.2.2 настоящего приложения).

1.2.1.1.3	Система стояночного тормоза

(Применяют только в том случае, если тормоза, для которых требуется официальное утверждение накладок, используют во время стоянки.)

1.2.1.1.3.1	Испытание на наклонной плоскости с величиной уклона 18% на груженом транспортном средстве.

1.2.1.2	Транспортное средство должно отвечать всем соответствующим требованиям, предъявляемым к данной категории транспортных средств и изложенным в пункте 2 приложения 4 к Правилам № 13.

1.2.2	Дополнительные требования (раздельное испытание осей)

Для испытаний, о которых говорится ниже, транспортное средство должно быть полностью загружено и все нажатия на педаль тормоза производят при отключенном двигателе на ровной дороге.

Систему управления рабочими тормозами транспортного средства оснащают механизмом изолированного применения тормозов передней и задней оси таким образом, чтобы любой из тормозов мог использоваться независимо от другого.

При необходимости официального утверждения тормозной накладки в сборе или официального утверждения тормозной накладки барабанного тормоза для тормозов передней оси: тормоза задней оси отключают на протяжении всего испытания.

При необходимости официального утверждения тормозной накладки в сборе или официального утверждения тормозной накладки барабанного тормоза для тормозов задней оси: тормоза передней оси отключают на протяжении всего испытания.

1.2.2.1	Испытание на сравнение эффективности тормозов в неразогретом состоянии

Сопоставление эффективности сменных тормозных накладок в сборе или сменных тормозных накладок барабанного тормоза и оригинальных тормозных накладок в сборе или оригинальных тормозных накладок барабанного тормоза в неразогретом состоянии проводят посредством сравнения результатов испытаний в соответствии с нижеизложенным методом.

1.2.2.1.1	Производят минимум шесть нажатий на педаль тормоза через определенные промежутки времени при увеличении прилагаемого к педали усилия или давления в магистрали до блокировки колес или до достижения среднего значения полного замедления, равного 3,5 м/с2, либо до обеспечения максимально допустимого нажатия на педаль тормоза или максимального давления в магистрали на первоначальной скорости 45 км/ч и при температуре тормозной системы перед каждым нажатием на педаль ≤100°C.

1.2.2.1.2	Отмечают и заносят на график значение прилагаемого к педали усилия или давления в магистрали, а также среднее значение полного замедления для каждого нажатия и определяют прилагаемое к педали усилие или давление в магистрали, необходимое для достижения (по возможности) среднего значения полного замедления, равного 3 м/с2. Если это значение достичь невозможно, то в качестве альтернативы определяют прилагаемое к педали усилие или давление в магистрали, необходимое для достижения максимального замедления.

1.2.2.1.3	Считается, что эксплуатационные характеристики сменной тормозной накладки в сборе или сменной тормозной накладки барабанного тормоза аналогичны характеристикам оригинальной тормозной накладки в сборе или оригинальной тормозной накладки барабанного тормоза, если достигаемые средние значения полного замедления при одном и том же контрольном усилии или давлении в магистрали в верхней части образовавшейся кривой (соответствующей двум третям ее длины) находятся в пределах 15% от значений, полученных на оригинальных тормозных накладках в сборе или оригинальных тормозных накладках барабанного тормоза.

1.2.2.2	Испытание на чувствительность к скорости движения

1.2.2.2.1	При использовании прилагаемого к педали усилия, полученного в соответствии с положениями пункта 1.2.2.1.2 настоящего приложения, и при первоначальной температуре тормозной системы ≤100°C производят три нажатия на педаль тормоза на каждой из следующих скоростей:

с 40 км/ч до 20 км/ч,

с 60 км/ч до 40 км/ч и

с 80 км/ч до 60 км/ч (если vmax ( 90 км/ч).

1.2.2.2.2	Определяют среднее значение на основании результатов для каждой группы из трех нажатий и заносят на график значение скорости с соответствующим средним значением полного замедления.

1.2.2.2.3	Средние значения полного замедления, зафиксированные на более высоких скоростях, должны находиться в пределах 25% от значения, зафиксированного на наименьшей скорости.

2.	Испытание на инерционном динамометрическом стенде

2.1	Оборудование для проведения испытания

Для данных испытаний инерционный динамометрический стенд оснащают соответствующим тормозом транспортного средства. Динамометр настраивают на непрерывное фиксирование скорости вращения колеса, тормозного момента, давления в тормозной магистрали, числа оборотов после нажатия на педаль тормоза, времени торможения и температуры вращающегося элемента тормоза.

2.1.1	Условия проведения испытания

2.1.1.1	Вращающаяся масса динамометра должна соответствовать половине осевой части (0,55) максимальной массы транспортного средства и радиусу качения наиболее крупной шины, разрешенной к использованию на этом типе (этих типах) транспортного средства.

2.1.1.2	Первоначальная скорость вращения барабанов динамометра соответствует линейной скорости транспортного средства, указанной в нижеприведенных пунктах, и устанавливается исходя из среднего значения динамических радиусов качения наибольшей и наименьшей шин, разрешенных к использованию на этом типе (этих типах) транспортных средств.

2.1.1.3	Тормозные накладки в сборе или тормозные накладки барабанного тормоза, представленные на испытание, устанавливают на тормоз и – до принятия процедуры приработки – прирабатывают в соответствии с инструкциями изготовителя по согласованию с технической службой.

2.1.1.4	При использовании воздушного охлаждения скорость воздушного потока в тормозе должна составлять:

vair = 0,33 v,

где:

v   −	испытательная скорость транспортного средства в начале торможения.

2.1.1.5	Рабочий цилиндр, устанавливаемый на тормозе, должен иметь наименьшие размеры, допустимые для данного типа (данных типов) транспортного средства.

2.2	Испытания и требования

2.2.1	Испытания на основе Правил № 13

2.2.1.1	Испытание типа 0

На первоначальной скорости 60 км/ч при температуре тормозной системы перед каждым нажатием на педаль тормоза ≤ 100°C производят минимум шесть нажатий на педаль через определенные промежутки времени при увеличении давления в магистрали до того значения давления, которое постоянно обеспечиваются тормозной системой данного типа (данных типов) транспортного средства (например, до падения давления в компрессоре). Должно быть достигнуто среднее значение полного замедления, составляющее не менее 5 м/с2.

2.2.1.2	Испытание типа 0, эффективность торможения на высокой скорости

Производят три нажатия на педаль тормоза при температуре тормозной системы перед каждым нажатием на педаль ≤ 100°C на скорости 100 км/ч, если официальное утверждение требуется для транспортных средств категории N2, и 90 км/ч, если официальное утверждение требуется для транспортных средств категорий M3 и N3, с использованием гарантированного давления в магистрали, определенного в пункте 2.2.1.1. Среднее значение достигнутого полного замедления в процессе этих трех нажатий на педаль тормоза должно составлять не менее 4 м/с2.

2.2.1.3	Испытание типа I

2.2.1.3.1	Процедура разогрева

Производят 20 последовательных отрывистых нажатий на педаль тормоза на скорости v1 = 60 км/ч и v2 = 30 км/ч в течение 60-секундного цикла при начальной температуре перед первым нажатием на педаль ≤ 100°C. Давление в магистрали должно соответствовать замедлению, составляющему 3 м/с2, при первом нажатии на педаль и должно сохраняться неизменным в течение последующих нажатий на педаль.

2.2.1.3.2	Эффективность в разогретом состоянии

После завершения процедуры разогрева эффективность в разогретом состоянии измеряют в соответствии с условиями, изложенными в пункте 2.2.1.1 выше, с использованием гарантированного давления в магистрали, определенного в пункте 2.2.1.1 (температурные условия могут различаться). Среднее значение полного замедления при разогретых тормозах должно составлять не менее 60% от значения, полученного при неразогретых тормозах, или 4 м/с2.

2.2.1.3.3	Восстановление эффективности

Через 120 с после нажатия на педаль тормоза при разогретых тормозах производят пять полных торможений при величине давления в магистрали, указанной в пункте 2.2.1.3.1 выше, и с интервалами по меньшей мере в 2 мин. на первоначальной скорости 60 км/ч. Перед пятым торможением температура тормозной системы должна составлять ≤ 100°C, а среднее значение достигнутого полного замедления – в пределах 10% от значения, рассчитанного на основе соотношения "давление в магистрали/замедление" по испытанию типа 0 на скорости 60 км/ч.

2.2.1.4	Испытание типа II

2.2.1.4.1	Процедура разогрева

Тормоза разогревают при постоянном тормозном моменте, соответствующем замедлению, составляющему 0,15 м/с2, при постоянной скорости 30 км/ч в течение 12-минутного периода.

2.2.1.4.2	Эффективность в разогретом состоянии

После завершения процедуры разогрева эффективность в разогретом состоянии измеряют в соответствии с условиями, изложенными в пункте 2.2.1.1 выше, с использованием гарантированного давления в магистрали, определенного в пункте 2.2.1.1 (температурные условия могут различаться). Среднее значение полного замедления при разогретых тормозах должно составлять не менее 3,75 м/с2.

2.2.1.5	Статическое испытание эффективности стояночного тормоза

2.2.1.5.1	Для всего диапазона торможений определяют наиболее неблагоприятный случай с точки зрения давления на педаль тормоза, в зависимости от радиуса шины, причем торможение максимальной массы транспортного средства осуществляют одной осью.

2.2.1.5.2	Торможение производят с силой давления на педаль, определенной в пункте 2.2.1.5.1 выше.

2.2.1.5.3	Вал динамометрического стенда постепенно подвергают все большему и большему давлению для поворота барабана или диска. Фактический тормозной момент измеряют, когда вал динамометрического стенда приходит в движение, после чего вычисляют силу торможения соответствующей оси с использованием радиуса шины, указанного в пункте 2.2.1.5.1.

2.2.1.5.4	Сила торможения, измеренная в соответствии с пунктом 2.2.1.5.3 и разделенная на половину массы транспортного средства, определенной в соответствии с пунктом 2.2.1.5.1, должна составлять не менее 0,18.

2.2.2	Испытание на сравнение эффективности тормозов в неразогретом состоянии

Сопоставление эффективности сменных тормозных накладок в сборе или сменных тормозных накладок барабанного тормоза и оригинальных тормозных накладок в сборе или оригинальных тормозных накладок барабанного тормоза в неразогретом состоянии производят посредством сравнения результатов испытания типа 0, описанного в пункте 2.2.1.1.

2.2.2.1	Испытание типа 0, предусмотренное в пункте 2.2.1.1, проводят с одним комплектом оригинальных тормозных накладок в сборе или оригинальных тормозных накладок барабанного тормоза.

2.2.2.2	Считается, что эксплуатационные характеристики сменной тормозной накладки в сборе или сменной тормозной накладки барабанного тормоза аналогичны характеристикам оригинальной тормозной накладки в сборе или оригинальной тормозной накладки барабанного тормоза, если достигаемые средние значения полного замедления при одном и том же давлении в магистрали в верхней части образовавшейся кривой (соответствующей двум третям ее длины) находятся в пределах 15% от значений, полученных на оригинальных тормозных накладках в сборе или оригинальных тормозных накладках барабанного тормоза.

2.2.3	Испытание на чувствительность к скорости движения

2.2.3.1	При использовании гарантированного давления в магистрали, определенного в пункте 2.2.1.1, и при первоначальной температуре тормозной системы ≤ 100˚C производят три нажатия на педаль тормоза на каждой из следующих скоростей:

с 60 км/ч до 30 км/ч,

с 80 км/ч до 60 км/ч и

со 110 км/ч до 80 км/ч (если vmax ≥ 90 км/ч).

2.2.3.2	Определяют среднее значение на основании результатов для каждой группы из трех нажатий и заносят на график значение скорости с соответствующим средним значением полного замедления.

2.2.3.3	Средние значения полного замедления, зафиксированные на более высоких скоростях, должны находиться в пределах 25% от значения, зафиксированного на наименьшей скорости.

Приложение 5

Требования к сменным тормозным накладкам в сборе для транспортных средств категорий О1 и О2

1.	Общие положения

В основу испытания, описанного в настоящем приложении, положен метод испытания на инерционном динамометрическом стенде. В качестве альтернативы эти испытания могут проводиться на испытываемом транспортном средстве или на вращающемся дорожном испытательном стенде при условии соблюдения тех же требований и измерения тех же параметров, что и в случае испытания на инерционном динамометрическом стенде.

2.	Оборудование для проведения испытания

Для данных испытаний инерционный динамометрический стенд оснащают соответствующим тормозом транспортного средства. Динамометр настраивают на непрерывное фиксирование скорости вращения колеса, тормозного момента, давления в тормозной магистрали или усилия, необходимого для срабатывания системы, числа оборотов после нажатия на педаль тормоза, времени торможения и температуры вращающегося элемента тормоза.

2.1	Условия проведения испытания

2.1.1		Вращающаяся масса динамометра должна соответствовать половине рассматриваемой осевой части максимальной массы транспортного средства и радиусу качения наиболее крупной шины, разрешенной к использованию на этом типе (этих типах) транспортного средства.

2.1.2	Первоначальная скорость вращения барабанов динамометра соответствует линейной скорости транспортного средства, указанной в пункте 3.1 настоящего приложения, и устанавливается исходя из динамического радиуса качения наименьшей шины, разрешенной к использованию на этом типе (этих типах) транспортного средства.

2.1.3	Тормозные накладки, представленные на испытание, устанавливают на соответствующий тормоз и – до принятия процедуры приработки – прирабатывают в соответствии с инструкциями изготовителя по согласованию с технической службой.

2.1.4	При использовании воздушного охлаждения скорость воздушного потока в тормозе должна составлять:

vair = 0,33 v,

где:

v   −	испытательная скорость транспортного средства в начале торможения.

2.1.5	Устройство, приводящее в действие тормоз, должно соответствовать конструкции транспортного средства.

3.	Испытания и требования

3.1	Испытание типа 0

На первоначальной скорости 60 км/ч при температуре тормозной системы перед каждым нажатием на педаль тормоза ≤ 100ºС производят минимум шесть последовательных нажатий на педаль через определенные промежутки времени при увеличении давления в магистрали или прилагаемого к педали усилия до максимального давления в магистрали или до достижения замедления, составляющего 6 м/с2. Последнее из нажатий на педаль тормоза повторяют на первоначальной скорости 40 км/ч.

3.2	Испытание типа I

3.2.1	Процедура разогрева

Тормоза разогревают посредством непрерывного торможения в соответствии с требованиями пункта 1.5.2 приложения 4 к Правилам № 13 при начальной температуре вращающегося элемента тормоза ≤ 100ºC.

3.2.2	Эффективность в разогретом состоянии

После завершения процедуры разогрева эффективность в разогретом состоянии измеряют на первоначальной скорости 40 км/ч в соответствии с условиями, изложенными в пункте 3.2.1 выше, с использованием такой же величины давления в магистрали или такой же силы нажатия на педаль (температурные условия могут различаться). Среднее значение полного замедления при разогретых тормозах должно составлять не менее 60% от значения, полученного при неразогретых тормозах, или 3,5 м/с2.

3.3	Испытание на сравнение эффективности тормозов в неразогретом состоянии

Сопоставление эффективности сменных тормозных накладок в сборе и оригинальных тормозных накладок в сборе в неразогретом состоянии проводят посредством сравнения результатов испытания типа 0, описанного в пункте 3.1.

3.3.1	Испытание типа 0, предусмотренное в пункте 3.1, проводят с одним комплектом оригинальных тормозных накладок в сборе.

3.3.2	Считается, что эксплуатационные характеристики сменной тормозной накладки в сборе аналогичны характеристикам оригинальной тормозной накладки в сборе, если достигаемые средние значения полного замедления при одном и том же давлении в магистрали или одной и той же силе нажатия на педаль тормоза в верхней части образовавшейся кривой (соответствующей двум третям ее длины) находятся в пределах 15% от значений, полученных на оригинальных тормозных накладках в сборе.

Приложение 6

Требования к сменным тормозным накладкам в сборе и тормозным накладкам барабанного тормоза
для транспортных средств категорий O3 и O4

1.	Условия проведения испытания

Испытания, предусмотренные в настоящем приложении, могут проводиться в качестве альтернативы на испытываемом транспортном средстве, на инерционном динамометрическом стенде либо на вращающемся дорожном испытательном стенде при тех же условиях, которые указаны в пунктах 3.1–3.4 добавления 2 к приложению 11 к Правилам № 13.

Тормозные накладки, представленные на испытание, устанавливают на соответствующих тормозах и – до принятия процедуры приработки – прирабатывают в соответствии с инструкциями изготовителя по согласованию с технической службой.

2.	Испытания и требования

2.1	Соответствие приложению 11 к Правилам № 13

Тормоза испытывают в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 3.5 добавления 2 к приложению 11 к Правилам № 13.

2.1.1	Результаты сообщают по форме, указанной в добавлении 3 к приложению 11 к Правилам № 13.

2.1.2	Сопоставление между этими результатами и результатами, полученными на оригинальных тормозных накладках в сборе или оригинальных тормозных накладках барабанного тормоза, проводят при тех же условиях.

2.1.3	Полученный показатель эффективности сменной тормозной накладки в сборе или сменной тормозной накладки барабанного тормоза в разогретом состоянии при том же тормозном моменте в ходе испытания типа I или типа III (в зависимости от того, какое из них применяется) должен:

а)	быть не меньше показателя эффективности оригинальной тормозной накладки в сборе или оригинальной тормозной накладки барабанного тормоза в разогретом состоянии, либо

b)	составлять не менее 90% от эффективности сменной тормозной накладки в сборе или сменной тормозной накладки барабанного тормоза в неразогретом состоянии.

соответствующая длина хода исполнительного механизма не должна быть ≥ 110% от значения, полученного на оригинальных тормозных накладках в сборе или оригинальных тормозных накладках барабанного тормоза, и не должна превышать значения sp, определенного в пункте 2 добавления 2 к приложению 11 к Правилам № 13. В том случае, если оригинальная тормозная накладка в сборе или оригинальная тормозная накладка барабанного тормоза испытана в соответствии с требованиями испытания типа II, к сменной тормозной накладке в сборе или сменной тормозной накладке барабанного тормоза применяют минимальные требования, приведенные в пункте 1.7.2 приложения 4 к Правилам № 13 (испытание типа III).

2.2	Испытание на сравнение эффективности тормозов в неразогретом состоянии (тип 0)

2.2.1	В соответствии с условиями, изложенными в пункте 1 настоящего приложения, на первоначальной скорости 60 км/ч и при температуре тормозной системы ≤ 100ºC производят шесть нажатий на педаль тормоза через определенные промежутки времени при увеличении контрольного усилия или давления в магистрали до 6,5 бара или до достижения значения замедления, равного 6 м/с2.

2.2.2	Отмечают и заносят на график значение контрольного усилия или давления в магистрали, а также средний тормозной момент или среднее значение полного замедления в случае каждого нажатия на педаль.

2.2.3	Полученные результаты сопоставляют с результатами, зафиксированными на оригинальных тормозных накладках в сборе или оригинальных тормозных накладках барабанного тормоза при тех же условиях проведения испытания.

2.2.4	Считается, что эксплуатационные характеристики сменной тормозной накладки в сборе или сменной тормозной накладки барабанного тормоза аналогичны характеристикам оригинальной тормозной накладки в сборе или оригинальной тормозной накладки барабанного тормоза, если достигаемые средние значения полного замедления при одной и той же силе нажатия или одном и том же давлении в магистрали в верхней части образовавшейся кривой (соответствующей двум третям ее длины) находятся в пределах – 5% и + 15% от значений, полученных на оригинальных тормозных накладках в сборе или оригинальных тормозных накладках барабанного тормоза.

Приложение 7

Требования к сменным тормозным накладкам в сборе для транспортных средств категории L

1.	Условия проведения испытания

1.1	Транспортное средство, представляющее тип(ы), для которого (которых) требуется официальное утверждение сменной тормозной накладки в сборе, оснащают сменными тормозными накладками в сборе того типа, который представляется на официальное утверждение, и подготавливают к испытанию тормозов в соответствии с требованиями Правил № 78.

1.2	Тормозные накладки в сборе, представленные на испытание, устанавливают на соответствующих тормозах и – до принятия процедуры приработки – прирабатывают в соответствии с инструкциями изготовителя по согласованию с технической службой.

1.3	В случае тормозных накладок в сборе для транспортных средств с комбинированной тормозной системой по смыслу пункта 2.9 Правил № 78 должно проводиться испытание набора (наборов) тормозных накладок в сборе для передней и задней оси, для которых требуется официальное утверждение.

Этот набор может состоять из сменных тормозных накладок в сборе для обеих осей и/или сменной тормозной накладки в сборе для одной оси и оригинальной тормозной накладки в сборе − для другой.

2.	Испытания и требования

2.1	Соответствие Правилам № 78

2.1.1	Тормозную систему транспортного средства испытывают согласно требованиям, предъявляемым к соответствующей категории транспортного средства (L1, L2, L3, L4 или L5) и изложенным в пункте 1 приложения 3 к Правилам № 78. Применяют нижеследующие требования или испытания.

2.1.1.1	Испытание типа 0 с отсоединенным двигателем

Это испытание надлежит проводить только на груженом транспортном средстве. Производят минимум шесть нажатий на педаль тормоза через определенные промежутки времени при увеличении контрольного усилия или давления в магистрали до блокировки колес или до достижения значения замедления, равного 6 м/с2, либо до обеспечения максимально допустимого контрольного усилия.

2.1.1.2	Испытание типа 0 с подсоединенным двигателем

Применяют только в отношении транспортных средств категорий L3, L4 и L5.

2.1.1.3	Испытание типа 0 с увлажненными тормозами

Не применяют в случае транспортных средств категории L5 или в случае барабанных тормозов либо полностью защищенных дисковых тормозов, не подлежащих этому испытанию в процессе официального утверждения на основании Правил № 78.

2.1.1.4	Испытание типа I

Применяют только в случае транспортных средств категорий L3, L4 и L5.

2.1.2	Транспортное средство должно отвечать всем соответствующим требованиям, предъявляемым к данной категории транспортных средств и изложенным в пункте 2 приложения 3 к Правилам № 78.

2.2	Дополнительные требования

2.2.1	Испытание на сравнение эффективности тормозов в неразогретом состоянии

Сопоставление эффективности сменных тормозных накладок в сборе и оригинальных тормозных накладок в сборе в неразогретом состоянии проводят посредством сравнения результатов испытания типа 0, описанного в пункте 2.1.1.1.

2.2.1.1	Испытание типа 0, предусмотренное в пункте 2.1.1.1, проводят на одном комплекте оригинальных тормозных накладок в сборе.

2.2.1.2	Считается, что эксплуатационные характеристики сменной тормозной накладки в сборе аналогичны характеристикам оригинальной тормозной накладки в сборе, если достигаемые средние значения полного замедления при одном и том же давлении в магистрали в верхней части образовавшейся кривой (соответствующей двум третям ее длины) находятся в пределах 15% от значений, полученных на оригинальных тормозных накладках в сборе.

2.2.2	Испытание на чувствительность к скорости движения

Это испытание применяют только в случае транспортных средств категорий L3, L4 и L5 и проводят на груженом транспортном средстве в условиях испытания типа 0 с отсоединенным двигателем. Однако испытательные скорости различаются.

2.2.2.1	На основании результатов испытания типа 0, описанного в пункте 2.1.1.1, определяют контрольное усилие или давление в магистрали, соответствующее минимальному требуемому среднему значению полного замедления для этой категории транспортного средства.

2.2.2.2	При использовании контрольного усилия или давления в магистрали, определенного в пункте 2.2.2.1, и при первоначальной температуре тормозной системы ≤ 100ºC производят три нажатия на педаль тормоза на каждой из следующих скоростей:

40 км/ч, 80 км/ч и 120 км/ч (если vmax ≥ 130 км/ч).

2.2.2.3	Определяют среднее значение на основании результатов для каждой группы из трех нажатий и заносят на график значение скорости с соответствующим средним значением полного замедления.

2.2.2.4	Средние значения полного замедления, зафиксированные на более высоких скоростях, должны находиться в пределах 15% от значения, зафиксированного на наименьшей скорости.

Приложение 8

Технические требования к сменным тормозным накладкам в сборе, предназначенным для использования в отдельных системах стояночного тормоза, независимых от рабочей тормозной системы транспортного средства

1.	Соответствие требованиям Правил № 13 или 13-Н

Соответствие требованиям Правил № 13 или 13-Н доказывается в ходе испытания транспортного средства.

1.1	Испытываемое транспортное средство

Транспортное средство, представляющее тип(ы), для которого
(которых) требуется официальное утверждение сменной тормозной накладки в сборе, оснащают сменными тормозными накладками в сборе того типа, который представляется на официальное утверждение, и подготавливают к испытанию тормозов в соответствии с требованиями Правил № 13 или Правил № 13-Н в зависимости от того, какие из них применимы. Транспортное средство должно быть полностью загружено. Тормозные накладки, представленные на испытание, устанавливают на соответствующих тормозах и не прирабатывают.

1.2	Систему стояночного тормоза транспортного средства испытывают согласно всем соответствующим требованиям, изложенным в пункте 2.3 приложения 4 к Правилам № 13 или в пункте 2.3 приложения 3 к Правилам № 13-Н, в зависимости от того, какие из этих правил уместны с точки зрения первоначального официального утверждения системы.

Приложение 9

Специальные дополнительные процедуры проверки соответствия производства

Часть А:	Определение фрикционного поведения при помощи 	стендовых испытаний

1.	Введение

Часть А применяется к сменным тормозным накладкам в сборе или сменным накладкам барабанного тормоза, официально утвержденным на основании настоящих Правил.

1.1	Образцы типа сменной тормозной накладки в сборе испытывают на стенде, на котором можно создать условия испытания и применять процедуры испытания, описанные в настоящем приложении.

1.2	Для определения фрикционного поведения образца проводят оценку результатов испытания.

1.3	Для определения соответствия стандарту, зарегистрированному для данного типа сменной тормозной накладки в сборе, проводят сопоставление фрикционного поведения образцов.

2.	Сменные тормозные накладки в сборе для транспортных средств категорий M1, M2, N1, O1, O2 и L

2.1	Оборудование

2.1.1	Стенд должен быть сконструирован таким образом, чтобы на нем мог размещаться и приводиться в действие тормоз в натуральную величину, аналогичный тормозам, которые устанавливаются на оси транспортного средства для испытания на официальное утверждение в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.

2.1.2	Частота вращения диска или барабана составляет
660 ± 10 мин.-1  без нагрузки и не менее 600 мин.-1 с полной нагрузкой.

2.1.3	Циклы испытаний и нажатия педали тормоза на протяжении этих циклов должны быть регулируемыми и автоматическими.

2.1.4	Регистрируют фактический тормозной момент или тормозное давление (метод определения постоянного тормозного момента) и температуру рабочей поверхности.

2.1.5	Необходимо предусмотреть, чтобы через тормозную систему проходил охлаждающий воздух со скоростью 600 ± 60 м3/ч.

2.2	Процедура испытания

2.2.1	Подготовка образца

Программа приработки, предусмотренная изготовителем, должна обеспечивать приработку минимум 80% поверхности соприкосновения для колодок в сборе без превышения температуры поверхности, составляющей 300(C, и 70% поверхности соприкосновения для ведущих тормозных колодок барабанного тормоза в сборе без превышения температуры поверхности, составляющей 200(C.

2.2.2	Программа испытания

Программа испытания включает ряд последовательных циклов торможения, каждый из которых состоит из X периодов торможения с 5-секундным нажатием на педаль тормоза в каждом периоде, после которых следуют 10-секундные интервалы освобождения педали тормоза.

Можно использовать один из нижеследующих двух методов.

2.2.2.1	Программа испытания при постоянном давлении

2.2.2.1.1	Колодки в сборе

Гидравлическое давление p под поршнем (поршнями) измерительного прибора должно быть постоянным согласно следующей формуле:

,

где:

Md	=	150 Нм для Ak ≤ 18,1 см2,

Md	=	300 Нм для Ak > 18,1 см2,

Ak	=	площадь поршня (поршней) измерительного прибора,

rw	=	эффективный радиус диска

| Номер цикла | Число нажатий на педаль тормоза X | Первоначальная температура вращающегося элемента тормоза (ºC) | Максимальная температура вращающегося элемента тормоза (ºC) | Принудительное охлаждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 x 10 | ( 60 | не устанавливается | нет |
| 2−6 | 5 x 10 | 100 | не устанавливается (350) | нет |
| 7 | 1 x 10 | 100 | не устанавливается | да |

2.2.2.1.2	Колодки барабанного тормоза в сборе

Среднее давление, рассчитанное для статического тормоза без самовключения, при соприкосновении рабочих поверхностей тормозных накладок должно быть постоянным при 22 ± 6 Н/см2.

| Номер цикла | Число нажатий на педаль тормоза X | Первоначальная температура вращающегося элемента тормоза (ºC) | Максимальная температура вращающегося элемента тормоза (ºC) | Принудительное охлаждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 x 10 | ( 60 | 200 | да |
| 2 | 1 x 10 | 100 | не устанавливается | нет |
| 3 | 1 x 10 | 100 | 200 | да |
| 4 | 1 x 10 | 100 | не устанавливается | нет |

2.2.2.2	Программа испытания при постоянном тормозном моменте

Этот метод применяется только в случае колодок в сборе. Тормозной момент должен быть постоянным с допуском ± 5% и приспособленным для обеспечения максимальных температур вращающегося элемента тормоза, приведенных в таблице ниже.

| Номер цикла | Число нажатий на педаль тормоза X | Первоначальная температура вращающегося элемента тормоза (ºC) | Максимальная температура вращающегося элемента тормоза (ºC) | Принудительное охлаждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 x 5 | ( 60 | 300−350 (200−250) | нет |
| 2−4 | 3 x 5 | 100 | 300−350 (200−250) | нет |
| 5 | 1 x 10 | 100 | 500−600 (300−350) | нет |
| 6−9 | 4 x 5 | 100 | 300−350 (200−250) | нет |
| 10 | 1 x 10 | 100 | 500−600 (300−350) | нет |
| 11−13 | 3 x 5 | 100 | 300−350 (200−250) | нет |
| 14 | 1 x 5 | ( 60 | 300−350 (200−250) | нет |

2.3	Оценка результатов испытания

Фрикционное поведение определяют с учетом тормозного момента, отмеченного в выбранных точках в ходе программы испытания. В том случае, когда коэффициент торможения является постоянным, например в дисковом тормозе, тормозной момент может быть выражен коэффициентом трения.

2.3.1	Колодки в сборе

2.3.1.1	Фактический коэффициент трения (μop) представляет собой среднее значение показателей, зарегистрированных в ходе циклов 2–7
(метод испытания при постоянном давлении) или в ходе циклов 2−4, 6–9 и 11–13 (метод определения постоянного тормозного момента); измерение производят через одну секунду после начала первого торможения в ходе каждого цикла.

2.3.1.2	Максимальный коэффициент трения (μmax) представляет собой наибольшее значение, зарегистрированное в ходе всех циклов.

2.3.1.3	Минимальный коэффициент трения (μmin) представляет собой наименьшее значение, зарегистрированное в ходе всех циклов.

2.3.2	Колодки барабанного тормоза в сборе

2.3.2.1	Среднее значение тормозного момента (Mmean) представляет собой среднее арифметическое максимального и минимального значений тормозного момента, зарегистрированных при пятом нажатии на педаль тормоза в ходе циклов 1 и 3.

2.3.2.2	Тормозной момент горячих тормозов (Mhot) представляет собой минимальное значение тормозного момента, полученное в ходе циклов 2 и 4. Если в ходе этих циклов температура превышает 300ºC, то за Mhot должно приниматься значение при 300ºC.

2.4	Критерии приемлемости

2.4.1	Каждая заявка на официальное утверждение типа тормозной накладки в сборе должна сопровождаться следующими данными:

2.4.1.1	для колодок в сборе: должны указываться значения μop, μmin, μmax;

2.4.1.2	для колодок барабанного тормоза в сборе: должны указываться значения Mmean и Mhot.

2.4.2	В ходе производства официально утвержденного типа тормозной накладки в сборе образцы, представленные на испытание, должны соответствовать значениям, определенным согласно положениям пункта 2.4.1 настоящего приложения, со следующими допусками:

2.4.2.1	для колодок дискового тормоза:

μop ± 15% измеренного значения,

μmin ≥ измеренного значения,

μmax ≤ измеренного значения;

2.4.2.2	для тормозных накладок простого барабанного тормоза:

Mmean ± 20% измеренного значения;

Mhot ≥ измеренного значения.

3.	Тормозные накладки в сборе и тормозные накладки барабанного тормоза для транспортных средств категорий M3, N2, N3, O3 и O4

3.1	Оборудование

3.1.1	На стенд устанавливают дисковый тормоз с измерительным прибором, оборудованный рабочим цилиндром диаметром 60 мм и цельным (невентилируемым) диском диаметром 278 ± 2 мм и толщиной 12 мм ± 0,5 мм. К основанию прикрепляют прямоугольную пластину, изготовленную из фрикционного материала, площадью 44 см2 ± 0,5 см2 и толщиной не менее 6 мм.

3.1.2	Частота вращения диска должна составлять 660 ± 10 мин.-1 без нагрузки и не менее 600 мин.-1 с полной нагрузкой.

3.1.3	Среднее давление при соприкосновении рабочих поверхностей тормозных накладок должно быть постоянным:
75 Н/см2 ± 10 Н/см2.

3.1.4	Циклы испытаний и нажатий на педаль тормоза на протяжении этих циклов должны быть регулируемыми и автоматическими.

3.1.5	Регистрируют фактический тормозной момент и температуру рабочей поверхности.

3.1.6	Необходимо предусмотреть, чтобы через тормозную систему проходил охлаждающий воздух со скоростью 600 ± 60 м3/ч.

3.2	Процедура испытания

3.2.1	Подготовка образца

Процедура приработки, предусмотренная изготовителем, должна обеспечивать приработку минимум 80% поверхности соприкосновения без превышения температуры поверхности, составляющей 200˚C.

3.2.2	Программа испытания

Процедура испытания включает ряд последовательных циклов торможения, каждый из которых состоит из X периодов торможения с 5-секундным нажатием на педаль тормоза в каждом периоде, после которых следуют 10-секундные интервалы освобождения педали тормоза.

| Номер цикла | Число нажатий на педаль тормоза X | Первоначальная температура вращающегося элемента тормоза (ºC) | Принудительное охлаждение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 100 | да |
| 2 | 5 | возрастает ( 200 | нет |
| 3 | 5 | 200 | нет |
| 4 | 5 | возрастает ( 300 | нет |
| 5 | 5 | 300 | нет |
| 6 | 3 | 250 | да |
| 7 | 3 | 200 | да |
| 8 | 3 | 150 | да |
| 9 | 10 | 100 | да |
| 10 | 5 | возрастает ( 300 | нет |
| 11 | 5 | 300 | нет |

3.3	Оценка результатов испытания

Фрикционное поведение определяют с учетом тормозного момента, отмеченного в выбранных точках в ходе программы испытания. Тормозной момент выражается коэффициентом трения μ.

Значение μ при каждом нажатии на педаль тормоза определяют как среднее значение, фиксируемое в течение 5-секундного нажатия на педаль тормоза.

3.3.1	Фактический коэффициент трения μopl представляет собой среднее значение μ, зафиксированное во время нажатий на педаль тормоза в ходе цикла 1, а μop2 – среднее значение μ, зафиксированное во время нажатий на педаль тормоза в ходе цикла 9.

3.3.2	Максимальный коэффициент трения μmax представляет собой наибольшее значение μ, зарегистрированное во время нажатий на педаль в ходе циклов 1–11 включительно.

3.3.3	Минимальный коэффициент трения μmin представляет собой наименьшее значение μ, зарегистрированное во время нажатий на педаль в ходе циклов 1–11 включительно.

3.4	Критерии приемлемости

3.4.1	Каждая заявка на официальное утверждение типа сменной тормозной накладки в сборе или типа сменной тормозной накладки барабанного тормоза должна сопровождаться данными о значениях μop1, μop2, μmin и μmax.

3.4.2	В ходе производства официально утвержденного типа сменной тормозной накладки в сборе или типа сменной тормозной накладки барабанного тормоза образцы, представленные на испытание, должны соответствовать значениям, определенным согласно положениям пункта 3.4.1 настоящего приложения, со следующими допусками:

μop1, μop2 ± 15% измеренного значения;

μmin ≥ измеренного значения;

μmax ≤ измеренного значения.

Часть В: 	Соответствие производства тормозных дисков
	и барабанов

1.	Введение

Часть В применяется к сменным тормозным дискам и барабанам, официально утвержденным на основании настоящих Правил.

2.	Требования

Соответствие производства должно подтверждаться с помощью обычного контроля и документации, как минимум, по нижеследующим параметрам.

2.1	Химический состав

2.2	Микроструктура

Характеристики микроструктуры должны соответствовать стандарту ISO 945-1:2006

а)	описание состава матрицы;

b)	описание форм, распределение и размера графита.

2.3	Механические свойства

а)	прочность на сдвиг, измеряемая в соответствии со стандартом ISO 6892:1998;

b)	твердость по Бринелю, измеряемая в соответствии со стандартом ISO 6506−1:2005.

В каждом случае измерения должны производиться на образцах, взятых из фактического тормозного диска или барабана.

2.4	Геометрические характеристики

Тормозные диски:

а)	отклонение толщины;

b)	износ фрикционной поверхности;

с)	шероховатость фрикционной поверхности;

d)	отклонение толщины накладки (для вентилируемых тормозных дисков).

Тормозные барабаны:

а)	овальность;

b)	шероховатость фрикционной поверхности.

2.5	Критерии приемлемости

Каждая заявка на официальное утверждение сменного тормозного диска или барабана сопровождается соответствующей производственной спецификацией, охватывающей:

а)	химический состав и его допустимые пределы или, в соответствующих случаях, максимальное значение по каждому элементу;

b)	микроструктуру в соответствии с пунктом 2.2;

с)	механические свойства в соответствии с пунктом 2.3 и их допустимые пределы или, в соответствующих случаях, максимальное значение.

В процессе обычного производства официально утвержденного сменного тормозного диска или барабана производство должно соответствовать этим указанным спецификациям.

В случае геометрических характеристик значения, предписанные в пункте 5.3.3.1.1 для тормозных дисков и в пункте 5.3.3.1.2 для тормозных барабанов, не должны превышать установленных значений.

2.6	Документация

В документации должны быть указаны максимальные и минимальные значения, допустимые изготовителем.

2.7	Частота проведения испытаний

Измерения, предписанные в настоящем приложении, должны проводиться для каждой производственной партии.

Приложение 10

Иллюстрации

1.	Типы по конструкции тормозных дисков (примеры)

Плоский

Цилиндрический

Чашеобразный

Конический

С двойным фланцем

В	−	диаметр монтажных отверстий под болты (или размер резьбы в случае резьбовых отверстий)

D	−	внешний диаметр диска

F(i)	−	внутренний диаметр фрикционной поверхности (с внутренней стороны втулки)

F(o)	−	внутренний диаметр фрикционной поверхности (с наружной стороны втулки)

H	−	толщина монтажного фланца

L(k)	−	ширина охлаждающего (вентилируемого) канала

S(новый)	−	толщина диска (номинальная)

S(мин.)	−	толщина диска (допустимая минимальная толщина с учетом износа)

T(i)	−	внутренний диаметр (монтажный диаметр под втулку)

T(k)	−	число "х" монтажных отверстий под болты и диаметр окружности, на которой расположены отверстия

Т(t)	−	общая длина диска

2.		Тормозной барабан (пример)

А	−	внутренний диаметр барабана

В	−	ширина фрикционной поверхности

C	−	число "х" монтажных отверстий под болты и диаметр окружности, на которой расположены отверстия

D	−	монтажный диаметр под втулку

E	−	внешняя ширина барабана

F	−	толщина монтажного фланца

G	−	внешний диаметр барабана

H	−	базовый диаметр барабана

I	−	диаметр монтажных отверстий под болты

Приложение 11

Требования к сменным тормозным дискам
или сменным тормозным барабанам для транспортных средств категорий М и N

1.	Перечень испытаний

Испытания, предусмотренные пунктом 5.3 настоящих Правил, применяются следующим образом в зависимости от категории транспортного средства:

# Таблица А11/1А
Транспортные средства категорий М1, N1

|  | Испытание транспортного средства | Альтернативное испытание на динамометрическом стенде |
| --- | --- | --- |
| Испытания на эффективность в соответствии с Правилами № 13/13-Н | 2.2.1 Тип 0, двигатель отсоединен | 3.4.1 Тип 0 |
|  | 2.2.2 Тип 0, двигатель подсоединен | 3.4.4 Моделирование испытаний на торможение при подсоединенном двигателе |
|  |  | Скорость и нагрузка в соответствии с пунктом 2.2.2 |
|  | 2.2.3 Тип I | 3.4.2 Тип I |
|  | 2.3 Система стояночного тормоза (в случае применимости) | − |
| Испытание на сравнение с оригинальной деталью | 2.4 Проверка динамических фрикционных свойств (испытание на сравнение, проводимое на отдельных осях) | 3.5 Проверка динамических фрикционных свойств (испытание на сравнение, проводимое на отдельном колесном тормозе) |
| Испытание на целостность | Испытание на транспортном средстве не проводят − используют испытание на динамометрическом стенде | 4.1 Тормозные диски |
|  |  | 4.1.1 Испытание тормозного диска на термическую усталость |
|  |  | 4.1.2 Испытание тормозного диска при повышенной нагрузке |
|  |  | 4.2 Тормозные барабаны |
|  |  | 4.2.1 Испытание тормозного барабана на термическую усталость |
|  |  | 4.2.2 Испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке |

Для каждого типа диска и барабана как минимум одна испытываемая группа (см. определение в пункте 5.3.6 настоящих Правил) предполагает необходимость проведения на транспортном средстве испытаний типа 0 и типа I.

# Таблица А11/1В
Транспортные средства категорий М2, М3, N2, N3

|  | Испытание транспортного средства | Альтернативное испытание на динамометрическом стенде |
| --- | --- | --- |
| Испытания на эффективность в соответствии с Правилами № 13 | 2.2.1 Тип 0, двигатель отсоединен | 3.4.1 Тип 0 |
|  | 2.2.3 Тип I | 3.4.2 Тип I |
|  | 2.2.4 Тип II | 3.4.3 Тип II |
|  | 2.3 Система стояночного тормоза (в случае необходимости) | − |
| Испытание на сравнение с оригинальной деталью | 2.4 Испытание на проверку динамических фрикционных свойств (испытание на сравнение, проводимое на отдельных осях) | 3.5 Испытание на проверку динамических фрикционных свойств (испытание на сравнение, проводимое на отдельном колесном тормозе) |
| Испытание на целостность | Испытание на транспортном средстве не проводят − используют испытание на динамометрическом стенде | 4.1 Тормозные диски |
|  |  | 4.1.1 Термическая усталость |
|  |  | 4.1.2 Испытание при повышенной нагрузке |
|  |  | 4.2 Тормозные барабаны |
|  |  | 4.2.1 Термическая усталость |
|  |  | 4.2.2 Испытание при повышенной нагрузке |

2.	Проверка соблюдения требований, предъявляемых к испытанию транспортного средства

2.1	Испытываемое транспортное средство

Транспортное средство, являющееся репрезентативным для отобранной испытываемой группы (см. определение в пункте 5.3.6 настоящих Правил), для которого испрашивается официальное утверждение или протокол испытания сменного тормозного диска/барабана, оборудуют этим сменным тормозным диском/барабаном, а также устройствами для испытания тормозов на основании положений Правил № 13 или 13-Н.

Сменный тормозной диск/барабан устанавливают на данную ось вместе с соответствующей тормозной накладкой, которая была официально утверждена по типу конструкции на основании Правил № 13, 13-Н или 90, представленной изготовителем транспортного средства или оси.

Если единообразной процедуры, устанавливающей соответствующий метод торможения, нет, то испытание проводят по согласованию с технической службой. Все испытания, перечисленные ниже, проводят на притертых тормозах.

Одну и ту же программу "притирки" используют как для сменных, так и для оригинальных тормозных дисков и барабанов.

2.2	Система рабочего тормоза

2.2.1	Испытание тормозов типа 0 с отсоединенным двигателем на груженом транспортном средстве

Это испытание проводят в соответствии с пунктом 1.4.2 приложения 4 к Правилам № 13 или пунктом 1.4.2 приложения 3 к Правилам № 13-Н.

2.2.2	Испытание тормозов типа 0 с подсоединенным двигателем на груженом и порожнем транспортном средстве

Это испытание проводят в соответствии с пунктом 1.4.3 приложения 4 к Правилам № 13 (дополнительное испытание − проверка поведения транспортного средства при торможении на высокой скорости) или пунктом 1.4.3 приложения 3 к Правилам № 13-Н.

2.2.3	Испытание тормозов типа I

Это испытание проводят в соответствии с пунктом 1.5.1 приложения 4 к Правилам № 13 или пунктом 1.5.1 приложения 3 к Правилам № 13-Н.

В конце испытания тормозов типа I эффективность торможения для тормозов в разогретом состоянии должна соответствовать требованиям пункта 1.5.3 приложения 4 к Правилам № 13 или пункта 1.5.2 приложения 3 к Правилам № 13-Н.

2.2.4	Испытание тормозов типа II

Это испытание проводят в соответствии с пунктом 1.6 приложения 4 к Правилам № 13.

2.3	Система стояночного тормоза (в случае необходимости)

2.3.1	Если в системе рабочего тормоза и в системе стояночного тормоза используется обычная фрикционная поверхность диска или барабана, то проводить специальное испытание системы стояночного тормоза нет необходимости. Считается, что удовлетворительные результаты испытания типа 0 в груженом состоянии подтверждают соблюдение предписаний, касающихся системы стояночного тормоза.

2.3.2	Статическое испытание на наклонной плоскости с величиной уклона 18% на груженом транспортном средстве

2.3.3	Транспортное средство должно удовлетворять всем соответствующим положениям, применяемым к данной категории транспортных средств и изложенным в пункте 2.3 приложения 4 к Правилам № 13 или в пункте 2.3 приложения 3 к Правилам № 13-Н.

2.4	Проверка динамических фрикционных свойств (испытание на сравнение, проводимое на отдельных осях)

В случае этого испытания транспортное средство находится в груженом состоянии и все нажатия на педаль тормоза производят при отключенном двигателе на ровной дороге.

Систему рабочего тормоза транспортного средства оснащают устройством, позволяющим изолировать тормоза передних колес от тормозов задних колес, с тем чтобы они во всех случаях могли работать независимо друг от друга.

Если в связи со сменным тормозным диском/барабаном для тормозов передних колес требуется официальное утверждение или протокол испытания соответствующей детали, то на протяжении всего испытания тормоза задних колес отключают.

Если в связи со сменным тормозным диском/барабаном для тормозов задних колес требуется официальное утверждение или протокол испытания соответствующей детали, то на протяжении всего испытания тормоза передних колес отключают.

2.4.1	Испытание на сравнение эффективности тормозов в неразогретом состоянии

В случае тормозов в неразогретом состоянии эффективность сменного тормозного диска/барабана сравнивают с эффективностью оригинальных дисков/барабанов по результатам испытания, описанного ниже.

2.4.1.1	При сменном тормозном диске/барабане производят не менее шести последовательных нажатий на педаль тормоза с приложением различного, постепенно увеличивающегося контрольного усилия или давления в тормозной магистрали до момента, когда колеса блокируются, или до достижения среднего значения полного замедления, равного 6 м/с2 (М1, М2, N1) или 3,5 м/с2 (М3, N2, N3), либо до достижения максимального усилия торможения или давления в тормозной магистрали, допустимых для данной категории транспортного средства; при этом начальная скорость в ходе испытания установленных на передних или задних осях тормозных дисков и барабанов должна соответствовать величинам, указанным в таблице ниже:

Таблица А11/2.4.1.1

| Категория транспортного средства | Скорость в ходе испытания в км/ч |
| --- | --- |
|  | Передняя ось | Задняя ось |
| M1 | 70 | 45 |
| M2 | 50 | 40 |
| N1 | 65 | 50 |
| M3, N2, N3 | 45 | 45 |

Первоначальная температура тормозного диска/барабана перед каждым нажатием на педаль составляет ( 100(С.

2.4.1.2	Испытание тормозов, описанное в пункте 2.4.1.1, также проводят с использованием оригинального тормозного диска/барабана.

2.4.1.3	Динамические фрикционные свойства сменного тормозного диска/барабана можно считать аналогичными свойствам оригинального тормозного диска/барабана при условии, что достигаемые значения среднего полного замедления при одинаковых величинах рабочего давления или одних и тех же усилиях, прилагаемых на педаль тормоза, в верхней части образовавшейся кривой, соответствующей 2/3 ее длины, не отклоняются более чем на ± 10% или ± 0,4 м/с2 от значений, полученных на оригинальном тормозном диске/барабане.

3.	Испытание на инерционном динамометрическом стенде

3.1	Оборудование динамометрического стенда

Для целей испытания на динамометрический стенд устанавливают оригинальный тормозной суппорт или колесный тормоз соответствующего транспортного средства (соответствующих транспортных средств). Инерционный динамометрический стенд оснащают устройством обеспечения постоянного крутящего момента и оборудованием, позволяющим регистрировать на постоянной основе скорость вращения, давление в тормозной системе, число оборотов после начала торможения, тормозной момент, время торможения и температуру тормозных дисков/барабанов.

3.2	Условия проведения испытания

3.2.1	Инерционная масса динамометра

Инерционную массу динамометра устанавливают как можно ближе (с допустимым отклонением в диапазоне ± 5%) к теоретически требуемому значению, которое соответствует той части общей инерции транспортного средства, которая тормозится соответствующим колесом. Формула, используемая для расчета, имеет следующий вид:

I = m ( rdyn²,

где:

I	−	инерция вращения (кгм2);

rdyn	−	динамический радиус качения шины (м);

m	−	испытательная масса (часть максимальной массы транспортного средства, которая тормозится соответствующим колесом), как предусмотрено настоящими Правилами.

3.2.1.1	Динамический радиус качения

Расчет инерционной массы производят с учетом динамического радиуса качения (rdyn) наиболее крупной шины, разрешенной к использованию на данном транспортном средстве (или данной оси).

3.2.1.2	Испытательная масса

Испытательную массу для расчета инерционной массы определяют следующим образом:

а)	при испытании тормозных дисков и барабанов передней оси:

|  | mveh − максимальная допустимая масса транспортного средства nfront − число передних осей |
| --- | --- |

b)	при испытании тормозных дисков и барабанов задней оси:

|  | mveh − максимальная допустимая масса транспортного средства nrear − число задних осей |
| --- | --- |

Таблица А11/3.2.1.2

| Категория транспортного средства | Доля учитываемой массы m в процентах |
| --- | --- |
|  | Значения X (передняя ось) | Значения Y (задняя ось) |
| M1 | 77 | 32 |
| M2 | 69 | 44 |
| N1 | 66 | 39 |
| M3, N2, N3 | 55 | 55 |

3.2.2		Первоначальная скорость вращения барабанов динамометрического стенда соответствует линейной скорости транспортного средства при 80 км/ч (M1, N1) или 60 км/ч (M2, M3, N2, N3) и устанавливается исходя из средних величин динамического радиуса качения наиболее крупной и наименее крупной шины из разрешенных типоразмеров шин.

3.2.3	Охлаждение

Охлаждение может производиться в соответствии либо с пунктом 3.2.3.1, либо с пунктом 3.2.3.2.

3.2.3.1	Испытание проводят на колесе в комплекте (обод и шина), установленном на подвижной части тормоза и таким же образом,
как и на транспортном средстве (наиболее неблагоприятный случай).

При проведении испытаний типа I и типа II во время прогонов для разогрева тормозов может использоваться воздушное охлаждение, при этом скорость и направление потока воздуха должны моделировать реальные условия, а скорость воздушного потока должна составлять vAir = 0,33 v,

где:

v 	− 	испытательная скорость транспортного средства в начале торможения.

В других случаях использование охлаждающего воздуха не ограничивается.

Температура охлаждающего воздуха соответствует температуре окружающей среды.

3.2.3.2	Испытание, проводимое без обода

В случае испытаний типа I и типа II во время прогонов для разогрева тормозов охлаждение не допускается.

В других случаях использование охлаждающего воздуха не ограничивается.

3.2.4	Подготовка тормозов

3.2.4.1	Дисковые тормоза

Испытание проводят на новом диске с новыми тормозными накладками в сборе, которые были официально утверждены по типу конструкции в соответствии с Правилами № 13, 13-Н или 90 (в том же положении монтажа, что и на транспортном средстве, например, с удалением защитной смазки).

3.2.4.2	Барабанные тормоза

Испытания проводят на новом барабане с новыми накладками в сборе, которые были официально утверждены по типу конструкции в соответствии с Правилами № 13, 13-Н или 90 (с удалением, в случае применимости, защитной смазки).

В целях обеспечения хорошего контакта накладок с барабаном допускается их подгонка.

3.3		Альтернативное испытание на эффективность на динамометрическом стенде

Таблица А11/3.3

| 1а. | В случае транспортных средств категорий М1, М2, N1 |
| --- | --- |
|  | См. процедуру приработки (притирки), описанную в пункте 2.2.2.3 приложения 3. |
| 1b. | В случае транспортных средств категорий М3, N2, N3 |
|  | Притирка (приработка): |
|  | 100 (диск) или 200 (барабан) нажатий на педаль тормоза |
|  | Тi = 150oC (диск) или 100оС (барабан) |
|  | vi = 60 км/ч |
|  | dm = 1 и 2 м/с2 поочередно |
| 2. | Проверка динамических фрикционных свойств, см. пункт 3.5.1 настоящего приложения |
| 3. | Испытание тормозов типа 0, см. пункт 3.4.1 настоящего приложения |
| 4. | Испытание тормозов типа I, см. пункт 3.4.2 настоящего приложения |
| 5. | Приработка: |
|  | 10 (диск) или 20 (барабан) нажатий на педаль тормоза |
|  | Тi = 150oC (диск) или 100оС (барабан) |
|  | vi = 60 км/ч |
|  | dm = 1 и 2 м/с2 поочередно |
| 6. | Испытание тормозов типа 0, см. пункт 3.4.1 настоящего приложения |
| 7. | Моделирование испытания тормозов при подсоединенном двигателе, см. пункт 3.4.4 настоящего приложения |
| 8. | Приработка: (как № 5) |
| 9. | Проверка динамических фрикционных свойств, см. пункт 3.5.1 настоящего приложения |
| 10. | Испытание тормозов типа II (в случае применимости), см. пункт 3.4.3 настоящего приложения |
| 11. | Приработка: (как № 5) |
|  | Этапы 12−19 факультативны (если активация недостаточна) |
| 12. | Испытание тормозов типа 0, см. пункт 3.4.1 настоящего приложения |
| 13. | Испытания тормозов типа I, см. пункт 3.4.2 настоящего приложения |
| 14. | Приработка: (как № 5) |
| 15. | Проверка динамических фрикционных свойств, см. пункт 3.5.1 настоящего приложения |
| 16. | Моделирование испытания тормозов при подсоединенном двигателе, см. пункт 3.4.4 настоящего приложения |
| 17. | Приработка: (как № 5) |
| 18. | Проверка динамических фрикционных свойств, см. пункт 3.5.1 настоящего приложения |
| 19. | Приработка: (как № 5) |

3.4	Система рабочего тормоза

3.4.1	Испытание тормозов типа 0 на груженом транспортном средстве

Это испытание проводят по аналогии с положениями пункта 1.4.2 приложения 4 к Правилам № 13 или пункта 1.4.2 приложения 3 к Правилам № 13-Н.

3.4.2	Испытание тормозов типа I

Это испытание проводят по аналогии с положениями пункта 1.5.1 приложения 4 к Правилам № 13 или пункта 1.5.1 приложения 3 к Правилам № 13-Н.

В конце испытания тормозов типа I эффективность торможения для тормозов в разогретом состоянии должна соответствовать требованиям пункта 1.5.3 приложения 4 к Правилам № 13 или пункта 1.5.2 приложения 3 к Правилам № 13-Н.

3.4.3	Испытание тормозов типа II

Это испытание проводят по аналогии с положениями пункта 1.6 приложения 4 к Правилам № 13.

3.4.4	Моделирование испытания тормозов при подсоединенном двигателе

Вместо испытания типа 0 с подсоединенным двигателем для целей настоящих Правил допускается проводить испытание, моделирующее, в случае груженого транспортного средства (см. пункт 3.2 настоящего приложения), условия испытания, которые предписаны для испытания типа 0 с подсоединенным двигателем в пункте 2.1.1 приложения 4 к Правилам № 13 или в пункте 2.1.1 приложения 3 к Правилам № 13-Н.

3.5	Проверка динамических фрикционных свойств (испытание на сравнение, проводимое на отдельном колесном тормозе)

В случае тормозов в неразогретом состоянии эффективность сменного тормозного диска/барабана сравнивают с эффективностью оригинальных дисков/барабанов по результатам испытания, описанного ниже.

3.5.1	При сменном тормозном диске/барабане производят не менее шести последовательных нажатий на педаль тормоза с приложением различного, постепенно увеличивающегося контрольного усилия или давления в тормозной магистрали до достижения среднего значения полного замедления, равного 6 м/с2 (М1, М2, N1) или 5 м/с2 (М3, N2, N3). Усилие нажатия на педаль тормоза или давление в тормозной магистрали не должны превышать максимальные допустимые значения контрольного усилия или давления в тормозной магистрали, которые постоянно обеспечиваются тормозной системой транспортного средства (например, до падения давления в компрессоре). Первоначальная температура тормозного диска/барабана перед каждым нажатием на педаль составляет ≤ 100оС.

3.5.2	Испытание тормозов, описанное в пункте 3.5.1, также проводят на оригинальном тормозном диске/барабане.

3.5.3	Динамические фрикционные свойства в конце процедуры (этап 9 или 18) испытания сменного тормозного диска/барабана можно считать аналогичными свойствам оригинального тормозного диска/барабана при условии, что достигаемые значения среднего полного замедления при одинаковых величинах рабочего давления или одних и тех же усилиях, прилагаемых на педаль тормоза, в верхней части образовавшейся кривой, соответствующей 2/3 ее длины, не отклоняются более чем на ± 8% или ± 0,4 м/с2 от значений, полученных на оригинальном тормозном диске/барабане.

4.	Испытания на целостность, проводимые на инерционном динамометрическом стенде

Испытания проводят в соответствии с пунктом 4.1 (диски) или 4.2 (барабаны).

Для каждой испытываемой группы необходимо провести одно испытание, если только сменная деталь не выдержала требуемое число циклов до разрушения или выхода из строя (см. пункт 4.1.1.1.3 или 4.1.1.2.3 настоящего приложения).

Тормоз устанавливают на динамометрическом стенде в соответствии со схемой монтажа на транспортном средстве (жестко закрепленные тормоза или тормоза, установленные с помощь поворотной цапфы, от испытания освобождаются).

Температуру тормозного диска/тормозного барабана измеряют как можно ближе к фрикционной поверхности. Величину замеренной температуры регистрируют, при этом метод и точка измерения должны быть одними и теми же для всех испытаний.

Если во время нажатия на педаль тормоза или между нажатиями в течение одного цикла торможения используется охлаждающий воздух, то скорость воздушного потока в районе тормоза должна ограничиваться величиной vair = 0,33 v,

где:

v	−	испытательная скорость транспортного средства в начале торможения.

В других случаях использование охлаждающего воздуха не ограничивается.

Температура охлаждающего воздуха соответствует температуре окружающей среды.

4.1	Тормозные диски

4.1.1	Испытание тормозного диска на термическую усталость

Это испытание проводят с использованием нового диска, оригинального тормозного суппорта соответствующего транспортного средства (соответствующих транспортных средств) и новых тормозных накладок в сборе соответствующего транспортного средства (соответствующих транспортных средств), которые были официально утверждены по типу конструкции на основании Правил № 13, 13-H или 90 (в том же положении монтажа, что и на транспортном средстве, например, с удалением защитной смазки).

В случае необходимости во время испытания изношенные тормозные накладки могут заменяться.

4.1.1.1	Транспортные средства категорий M1, N1

4.1.1.1.1	Условия проведения испытания (испытание тормозного диска на термическую усталость)

Инерционную массу инерционного динамометрического стенда определяют в соответствии с предписаниями, изложенными в пунктах 3.2.1, 3.2.1.1 и 3.2.1.2 приложения 11.

Скорость вращения барабанов динамометрического стенда соответствует линейной испытательной скорости транспортного средства и устанавливается исходя из среднего значения наибольшего и наименьшего динамического радиуса качения шин, разрешенных к использованию на данном транспортном средстве.

4.1.1.1.2	Программа испытания (испытание тормозного диска на термическую усталость)

Тормозные накладки, представленные на испытание, устанавливают на соответствующие тормоза и притирают (прирабатывают) в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 1.1.2 приложения 3:

Таблица A11/4.1.1.1.2

| Предписанное испытание | Испытание на термическую усталость |
| --- | --- |
| Категории транспортных средств | M1, N1 |
| Тип торможения | Последовательные нажатия на педаль тормоза |
| Интервал торможения (= ttotal) | 70 с |
| Число нажатий на педаль тормоза в течение цикла | 2 |
| Тормозной момент, соответствующий замедлению, равному | 5,0 м/с² |
| Общее число тормозных циклов | 100 или 150 (см. пункт 4.1.1.1.3) |
| Нажатия на педаль тормоза |  |
| с | vmax |
| до | 20 км/ч |
| Начальная температура при первом нажатии на педаль тормоза в ходе каждого цикла | ( 100оС |

где:

vmax	значение vmax, которое должно использоваться для испытания сменной детали, равно значению, соответствующему транспортному средству, для которого характерен наибольший показатель отношения кинетической энергии к массе диска;

tbra	фактический период торможения в процессе нажатия на педаль тормоза;

tacc	минимальное время ускорения в зависимости от приемистости соответствующего транспортного средства;

trest	период покоя;

ttotal	интервал торможения (tbra + tacc + trest).

4.1.1.1.3	Результат испытания (испытание тормозного диска на термическую усталость)

Испытание считают успешно пройденным, если без разрушения или выхода из строя выполнено 150 или более циклов.

Если без разрушения или выхода из строя выполнено менее 150, но более 100 циклов, то данное испытание необходимо повторить на новой сменной детали. В этих условиях для прохождения испытания деталь должна выдержать в ходе обоих испытаний более 100 циклов без разрушения или выхода из строя.

Если до разрушения или выхода из строя выполнено менее 100 циклов, то в этом случае необходимо провести испытание на оригинальной детали и сопоставить результаты. Если число циклов до разрушения или выхода из строя не менее числа, соответствующего оригинальной детали -10%, то испытание считают успешно пройденным.

Разрушение в данном контексте означает:

a)	радиальные трещины на фрикционной поверхности длиной более 2/3 от радиальной высоты фрикционной поверхности;

b)	трещины на фрикционной поверхности, достигающие внутреннего или внешнего диаметра фрикционной поверхности;

c)	сквозные трещины любого фрикционного кольца;

d)	любой тип структурного разрушения или трещины в любой части вне фрикционной поверхности.

4.1.1.2	Транспортные средства категорий M2, M3, N2 и N3

4.1.1.2.1	Условия проведения испытания (испытание тормозного диска на термическую усталость)

4.1.1.2.1.1	Транспортное средство максимальной допустимой массой > 7,5 т

Тормозные диски испытывают в качестве компонентов тормозной системы с помощью следующей программы испытаний. Эта программа не имеет целью моделировать условия вождения − ее следует рассматривать исключительно в качестве испытания компонентов. Параметры, перечисленные ниже в таблице А11/4.1.1.2.1.1, относятся к тормозам, которые в настоящее время используются, как правило, на транспортных средствах максимальной допустимой массой > 7,5 т.

Таблица А11/4.1.1.2.1.1

| Внешний диаметр диска | Проверяемый параметр | Пример оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | Испытательная масса м [кг] | rdyn [м] | "Размер тормозов"/наименьший возможный размер обода |
| 320–350 | 3 100 | 0,386 | 17,5" |
| 351–390 | 4 500 | 0,445 | 19,5" |
| 391–440 | 5 300 | 0,527 | 22,5" |
| > 440* | * | * | − |

*  Испытательная масса и динамический радиус качения шины должны быть согласованы между подателем заявки и технической службой.

Инерционную массу инерционного динамометрического стенда определяют в соответствии с предписаниями, изложенными в пункте 3.2.1 приложения 11, с учетом параметров, указанных в таблице выше (испытательная масса и rdyn).

Скорость вращения барабанов динамометрического стенда соответствует линейной испытательной скорости транспортного средства и устанавливается исходя из значений динамического радиуса качения шины, указанных в таблице А11/4.1.1.2.1.1.

4.1.1.2.1.2	Транспортные средства максимальной допустимой массой > 3,5 т и ≤ 7,5 т

Что касается транспортных средств с максимальной допустимой массой > 3,5 т и ≤ 7,5 т, в случае которых параметры, перечисленные в таблице А11/4.1.1.2.1.1, не применяются, параметры испытания выбирают таким образом, чтобы они охватывали наихудший случай, который использовался в качестве основы для определения диапазона эксплуатации сменного тормозного диска (максимальная допустимая масса транспортного средства, максимальный размер шин).

Инерционную массу инерционного динамометрического стенда определяют в соответствии с предписаниями, изложенными в пунктах 3.2.1, 3.2.1.1 и 3.2.1.2 приложения 11.

Скорость вращения барабанов динамометрического стенда соответствует линейной испытательной скорости транспортного средства и устанавливается исходя из среднего значения наибольшего и наименьшего динамического радиуса качения шин, разрешенных к использованию на данном транспортном средстве.

4.1.1.2.2	Программа испытания (испытание тормозного диска на термическую усталость)

Таблица A11/4.1.1.2.2

| Процедура "притирки" | 100 нажатий на педаль тормоза |
| --- | --- |
|  | Начальная скорость: 60 км/ч |
|  | Конечная скорость: 30 км/ч |
|  | dm − 1 м/с2 и 2 м/с2 поочередно |
|  | Начальная температура: ( 300°C (начиная с комнатной температуры) |
| 1. Подготовительное торможение | 10 нажатий на педаль тормоза с 60 до 30 км/ч |
|  | dm − 1 м/с2 и 2 м/с2 поочередно |
|  | Начальная температура: ( 250°C |
| 2. Торможение на высокой скорости | 2 нажатия на педаль тормоза со 130 до 80 км/ч |
|  | dm − 3 м/с2 |
|  | Начальная температура: ( 100°C |
| 3. Подготовительное торможение | см. этап испытания 1 |
| 4. Торможение на высокой скорости | см. этап испытания 2 |
| 5. Подготовительное торможение | см. этап испытания 1 |
| 6. Непрерывное торможение (1) | 5 нажатий на педаль тормоза при постоянной скорости 85 км/ч |
|  | Момент замедления, соответствующий 0,5 м/с2 |
|  | Период торможения: 60 с |
|  | Начальная температура: ( 80°C |
| 7. Подготовительное торможение | см. этап испытания 1 |
| 8. Непрерывное торможение (2) | 5 нажатий на педаль тормоза при постоянной скорости 85 км/ч |
|  | Момент замедления, соответствующий 1,0 м/с2 |
|  | Период торможения: 40 с |
|  | Начальная температура: ( 80°C |
| 9. Повторить этапы испытания 1−8 | 9 или 14 раз (в зависимости от того, что применимо) − см. пункт 4.1.1.2.3 |

dm	среднее замедление, соотнесенное к расстоянию.

4.1.1.2.3	Результат испытания (испытание тормозного диска на термическую усталость)

Испытание считают успешно пройденным, если без разрушения или выхода из строя выполнено 15 или более циклов.

Если без разрушения или выхода из строя выполнено менее 15, но более 10 циклов, то данное испытание необходимо повторить на новой сменной детали. В этих условиях для прохождения испытания деталь должна выдержать в ходе обоих испытаний более 10 циклов без разрушения или выхода из строя.

Если до разрушения или выхода из строя выполнено менее 10 циклов, то в этом случае необходимо провести испытание на оригинальной детали и сопоставить результаты. Если число циклов до разрушения или выхода из строя не менее числа циклов, соответствующего оригинальной детали, то испытание считают успешно пройденным.

Разрушение в данном контексте означает:

а)	радиальные трещины на фрикционной поверхности длиной более 2/3 от радиальной высоты фрикционной поверхности;

b)	трещины на фрикционной поверхности, достигающие внутреннего или внешнего диаметра фрикционной поверхности;

с)	сквозные трещины любого фрикционного кольца;

d)	любой тип структурного разрушения или трещины в любой части вне фрикционной поверхности.

4.1.2	Испытание тормозного диска при повышенной нагрузке

Это испытание проводят с использованием нового диска, оригинального тормозного суппорта соответствующего транспортного средства (соответствующих транспортных средств) и новых тормозных накладок в сборе соответствующего транспортного средства (соответствующих транспортных средств), которые были официально утверждены по типу конструкции на основании Правил № 13, 13-Н или 90 (в том же положении монтажа, что и на транспортном средстве, например с удалением защитной смазки).

В случае необходимости во время испытания изношенные тормозные накладки могут заменяться.

4.1.2.1	Транспортные средства категорий М1, N1

4.1.2.1.1	Условия проведения испытания (испытание тормозного диска при повышенной нагрузке)

См. пункт 4.1.1.1.1 выше.

4.1.2.1.2	Программа испытания (испытание тормозного диска при повышенной нагрузке)

Испытание проводят в соответствии со следующей таблицей:

Таблица А11/4.1.2.1.2

| Предписанное испытание | Испытание при повышенной нагрузке |
| --- | --- |
| Категория транспортных средств | M1, N1 |
| Тип торможения | Разовые нажатия на педаль тормоза |
| Число нажатий на педаль тормоза | 70 |
| Начальная температура в начале торможения | ( 100°C |
| Тормозной момент, соответствующий | 10,0 м/с² (однако давление в тормозной магистрали p ( 16 000 кПа) |
| Нажатия на педаль тормоза |  |
| с | vmax |
| до | 10 км/ч |

где:

vmax 	значение vmax, которое должно использоваться для испытания сменной детали, равно значению, соответствующему транспортному средству, для которого характерен наибольший показатель отношения кинетической энергии к массе диска.

4.1.2.1.3	Результат испытания (испытание тормозного диска при повышенной нагрузке)

Испытание считают успешно пройденным, без разрушения или выхода из строя выполнено 70 или более нажатий на педаль тормоза.

Если до разрушения или выхода из строя выполнено менее 70 нажатий на педаль тормоза, то в этом случае необходимо провести испытание на оригинальной детали и сопоставить результаты. Если число циклов до разрушения или выхода из строя не менее числа, соответствующего оригинальной детали -10%, то испытание считают успешно пройденным.

Разрушение в данном контексте означает:

а)	радиальные трещины на фрикционной поверхности длиной более 2/3 от радиальной высоты фрикционной поверхности;

b)	трещины на фрикционной поверхности, достигающие внутреннего или внешнего диаметра фрикционной поверхности;

с)	сквозные трещины любого фрикционного кольца;

d)	любой тип структурного разрушения или трещины в любой части вне фрикционной поверхности.

4.1.2.2	Транспортные средства категорий М2, М3, N2 и N3

4.1.2.2.1	Условия проведения испытания (испытание тормозного диска при повышенной нагрузке)

См. пункт 4.1.1.2.1 выше.

4.1.2.2.2	Программа испытания (испытание тормозного диска при повышенной нагрузке)

На скорости от 50 км/ч до 10 км/ч производят 500 нажатий на педаль тормоза с использованием тормозного момента, составляющего 90% от максимального тормозного момента, указанного подателем заявки.

Начальная температура: ( 200°C.

4.1.2.2.3	Результат испытания (испытание тормозного диска при повышенной нагрузке)

Испытание считают успешно пройденным, если после 500 нажатий на педаль тормоза на тормозном диске нет никаких признаков трещин.

4.2		Тормозные барабаны

4.2.1		Испытание тормозного барабана на термическую усталость

Это испытание проводят на новом барабане с новыми накладками в сборе, которые были официально утверждены по типу конструкции на основании Правил № 13, 13-Н или 90 (с удалением, в случае применимости, защитной смазки).

В целях обеспечения хорошего контакта накладок с барабаном допускается их подгонка.

4.2.1.1	Транспортные средства категорий М1 и N1

4.2.1.1.1	Условия проведения испытания (испытание тормозного барабана на термическую усталость)

Инерционную массу инерционного динамометрического стенда определяют в соответствии с предписаниями, изложенными в пунктах 3.2.1, 3.2.1.1 и 3.2.1.2 приложения 11.

Скорость вращения барабанов динамометрического стенда соответствует линейной испытательной скорости транспортного средства и устанавливается исходя из среднего значения наибольшего и наименьшего динамического радиуса качения шин, разрешенных к использованию на данном транспортном средстве.

4.2.1.1.2	Программа испытания (испытание тормозного барабана на термическую усталость)

Требования к термической усталости тормозных барабанов охватываются испытаниями при повышенной нагрузке, предусмотренными в пункте 4.2.2.1.2.

4.2.1.1.3	Результат испытания (термическая усталость тормозного барабана)

См. пункт 4.2.2.1.3.

4.2.1.2	Транспортные средства категорий М2, М3, N2, N3

4.2.1.2.1	Условия проведения испытания (испытание тормозного барабана на термическую усталость)

4.2.1.2.1.1	Транспортные средства максимальной допустимой массой ( 7,5 т

Тормозные барабаны испытывают в качестве компонентов тормозной системы с помощью следующей программы испытаний. Эта программа не имеет целью моделировать условия вождения − ее следует рассматривать исключительно в качестве испытания компонентов. Параметры, перечисленные ниже в таблице А11/4.2.1.2.1.1, относятся к тормозам, которые в настоящее время используются, как правило, на транспортных средствах максимальной допустимой массой (7,5 т.

Таблица A11/4.2.1.2.1.1

| Внутренний диаметр барабана [мм] | Ширина накладок | Диаметр типичного обода |
| --- | --- | --- |
|  | <130 мм | 130−190 мм | >190 мм |  |
|  | Испытательная масса [кг] | Радиус шины [м] | Испытательная масса [кг] | Радиус шины [м] | Испытательная масса [кг] | Радиус шины [м] |  |
| < 330 | 2 750 | 0,402 | 3 200 | 0,390 | 5 500 | 0,402 | 17,5" |
| 330−390 | * | * | 3 400 | 0,480 | 5 500 | 0,516 | 19,5" |
| 391−430 | 3 400 | 0,510 | 4 500 | 0,527 | 5 500 | 0,543 | 22,5" |
| > 430 | * | * | * | * | * | * | − |

*  Испытательная масса и динамический радиус качения шины должны быть
согласованы между подателем заявки и технической службой.

Инерционную массу инерционного динамометрического стенда определяют в соответствии с предписаниями, изложенными в пункте 3.2.1 приложения 11, с учетом параметров, указанных в таблице выше (испытательная масса и rdyn).

Скорость вращения барабанов динамометрического стенда соответствует линейной испытательной скорости транспортного средства и устанавливается исходя из значений динамического радиуса качения шины, указанных в таблице А11/4.2.1.2.1.1.

4.2.1.2.1.2	Транспортные средства максимальной допустимой массой > 3,5 т и ≤ 7,5 т

Что касается транспортных средств с максимальной допустимой массой > 3,5 т и ≤ 7,5 т, в случае которых параметры, перечисленные в таблице А11/4.1.1.2.1.1, не применяются, параметры испытания выбирают таким образом, чтобы они охватывали наихудший случай, который использовался в качестве основы для определения диапазона эксплуатации сменного тормозного барабана (максимальная допустимая масса транспортного средства, максимальный размер шин).

Инерционную массу инерционного динамометрического стенда определяют в соответствии с предписаниями, изложенными в пунктах 3.2.1, 3.2.1.1 и 3.2.1.2 приложения 11.

Скорость вращения барабанов динамометра соответствует линейной испытательной скорости транспортного средства и устанавливается исходя из среднего значения наибольшего и наименьшего динамического радиуса качения шин, разрешенных к использованию на данном транспортном средстве.

4.2.1.2.2	Программа испытания (испытание тормозного барабана на термическую усталость)

Таблица A11/4.2.1.2.2

| Предписанное испытание | Испытание на термическую усталость |
| --- | --- |
| Тип торможения | Последовательные нажатия на педаль тормоза |
| Число нажатий на педаль тормоза | 250 или 300 (в зависимости от того, что применимо) − см. пункт 4.2.1.2.3 |
|  | Примечание: В случае появления сквозной трещины испытание прерывают. |
| Тормозной момент, соответствующий | 3,0 м/с² |
| Нажатия на педаль тормоза |  |
| со | 130 |
| до | 80 км/ч |
| Начальная температура при каждом нажатии на педаль тормоза | ( 50°C |
| Охлаждение в соответствии с пунктом 3.2.3 | допускается |

4.2.1.2.3	Результат испытания (испытание тормозного барабана на термическую усталость)

Испытание считают успешно пройденным, если без разрушения или выхода из строя выполнено 300 или более нажатий на педаль тормоза.

Если без разрушения или выхода из строя выполнено менее 300, но более 250 нажатий на педаль тормоза, то техническая служба должна повторить данное испытание на новой сменной детали. В этих условиях для прохождения испытания деталь должна выдержать в ходе обоих испытаний более 250 нажатий на педаль тормоза без разрушения или выхода из строя.

Если до разрушения или выхода из строя выполнено менее 250 нажатий на педаль тормоза, то в этом случае необходимо провести испытание на оригинальной детали и сопоставить результаты. Если число циклов торможения до разрушения или выхода из строя не менее числа, соответствующего оригинальной детали, то испытание считают успешно пройденным.

Разрушение в данном контексте означает:

a)	трещины на фрикционной поверхности длиной более 2/3 от осевой ширины фрикционной поверхности;

b)	трещины на фрикционной поверхности, достигающие наружной стороны оси фрикционной поверхности барабана;

c)	сквозные трещины барабана;

d)	любой тип структурного разрушения или трещины в любой части вне фрикционной поверхности.

4.2.2	Испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке

Испытание при повышенной нагрузке проводят на тех же испытываемых образцах в соответствии с процедурой альтернативного испытания на динамометрическом стенде (см. пункт 3.3 настоящего приложения).

4.2.2.1	Транспортные средства категорий М1 и N1

4.2.2.1.1	Условия проведения испытания (испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке)

См. пункт 4.2.1.1.1 выше.

4.2.2.1.2	Программа испытания (испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке)

Таблица A11/4.2.2.1.2

| Процедура "притирки" | Произвести 100 последовательных неполных нажатий на педаль тормоза на скорости v1 = 80 км/ч и v2 = 10 км/ч и при начальной температуре ≤ 100°C. |
| --- | --- |
|  | Замедление в результате первого нажатия на педаль должно быть постоянным и составлять 1,5 м/с2. Со второго до последнего нажатия давление должно быть постоянным и равным среднему значению первого цикла торможения. |
|  | Притирка должна продолжаться до тех пор, пока площадь контакта накладки с барабаном не составит, как минимум, 80%. |
| Предписанное испытание | Испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке |
| Тип торможения | Одиночные нажатия на педаль тормоза |
| Число нажатий на педаль тормоза | 100 |
| Начальная температура в начале торможения | ( 100°C |
| Тормозной момент, соответствующий | 10,0 м/с² (однако давление в тормозной магистрали p ( 16 000 кПа) |
| Нажатия на педаль тормоза |  |
| с | vmax |
| до | 10 км/ч |

где:

vmax 	значение vmax, которое должно использоваться для испытания сменной детали, равно значению, соответствующему транспортному средству, для которого характерен наибольший показатель отношения кинетической энергии к массе диска.

4.2.2.1.3	Результат испытания (испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке)

Испытание считают успешно пройденным, если без разрушения или выхода из строя выполнено 100 или более нажатий на педаль тормоза.

Если до разрушения или выхода из строя выполнено менее 100 нажатий на педаль тормоза, то в этом случае необходимо провести испытание на оригинальной детали и сопоставить результаты. Если число циклов торможения до разрушения или выхода из строя не менее числа, соответствующего оригинальной детали − 10%, то испытание считают успешно пройденным.

Разрушение в данном контексте означает:

a)	трещины на фрикционной поверхности длиной более 2/3 от осевой ширины фрикционной поверхности;

b)	трещины на фрикционной поверхности, достигающие наружной стороны оси фрикционной поверхности барабана;

c)	сквозные трещины барабана;

d)	любой тип структурного разрушения или трещины в любой части вне фрикционной поверхности.

4.2.2.2	Транспортные средства категорий M2, M3, N2 и N3

4.2.2.2.1	Условия проведения испытания (испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке)

См. пункт 4.2.1.2.1 выше.

4.2.2.2.2	Программа испытания (испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке)

Таблица A11/4.2.2.2.2

| Предписанное испытание | Испытание при повышенной нагрузке |
| --- | --- |
| Тип торможения | Торможение до достижения скорости менее 5 км/ч |
| Общее число нажатий на педаль тормоза | 150 |
| Начальная температура тормозного барабана при каждом нажатии на педаль тормоза | ( 100°C |
| Нажатия на педаль тормоза |  |
| с | 60 км/ч |
| до | ( 5 км/ч |
| Тормозной момент, соответствующий | 6 м/с² |
| Охлаждение (также в отступление от пункта 3.2.3 настоящего приложения) | допускается |

4.2.2.2.3	Результат испытания (испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке)

Результат испытания считается положительным, если на тормозном барабане нет признаков трещин.

Приложение 12

Требования к сменным тормозным дискам/барабанам для транспортных средств категории О

1.	Перечень испытаний

Испытания, предусмотренные пунктом 5.3 настоящих Правил, применяются следующим образом в зависимости от категории транспортного средства:

Таблица А12/1А
Транспортные средства категорий О1, О2 и О3

| Испытание на треке | Альтернативное испытание на динамометрическом стенде |
| --- | --- |
| 2.2.1 Тип 0 | 3.4.1 Тип 0 |
| 2.2.2 Тип I | 3.4.2 Тип I |
| 2.3 Система стояночного тормоза (в случае применимости) | − |
| 2.4 Проверка динамических фрикционных свойств (испытание на сравнение, проводимое на отдельных осях) | 3.5 Проверка динамических фрикционных свойств (испытание на сравнение, проводимое на отдельных осях) |

Таблица A12/1B
Транспортные средства категории O4

| Испытание транспортного средства | Альтернативное испытание на динамометрическом стенде |
| --- | --- |
| 2.2.1 Тип 0 | 3.4.1 Тип 0 |
| 2.2.3 Тип III | 3.4.3 Тип III |
| 2.3 Система стояночного тормоза (в случае применимости) | − |
| 2.4 Проверка динамических фрикционных свойств (испытание на сравнение, проводимое на отдельных осях) | 3.5 Проверка динамических фрикционных свойств (испытание на сравнение, проводимое на отдельных осях) |

2.	Проверка соблюдения требований, предъявляемых к испытанию транспортного средства

2.1	Испытываемое транспортное средство

Транспортное средство, являющееся репрезентативным для отобранной испытываемой группы (см. определение в пункте 5.3.6 настоящих Правил), для которого испрашивается официальное утверждение или протокол испытания сменного тормозного диска/барабана, оборудуют этим сменным тормозным диском/барабаном, а также устройствами для испытания тормозов на основании положений Правил № 13.

Сменный тормозной диск/барабан устанавливают на данную ось вместе с соответствующей тормозной накладкой, которая была официально утверждена по типу конструкции на основании Правил № 13 или 90, представленной изготовителем транспортного средства или оси. Если единообразной процедуры, устанавливающей соответствующий метод торможения, нет, то испытание проводят по согласованию с технической службой. Все испытания, перечисленные ниже, проводят на притертых тормозах. Одну и ту же программу "притирки" используют как для сменных, так и для оригинальных тормозных дисков и барабанов.

2.2	Система рабочего тормоза

2.2.1	Испытание тормозов типа 0 на груженом транспортном средстве

Это испытание проводят в соответствии с пунктом 1.4.4 приложения 4 к Правилам № 13.

2.2.2	Испытание тормозов типа I

Это испытание проводят в соответствии с пунктом 1.5.2 приложения 4 к Правилам № 13.

В конце испытания тормозов типа I эффективность торможения для тормозов в разогретом состоянии должна соответствовать требованиям пункта 1.5.3 приложения 4 к Правилам № 13.

2.2.3	Испытание тормозов типа III

Это испытание проводят в соответствии с пунктом 1.7 приложения 4 к Правилам № 13.

2.3	Система стояночного тормоза (в случае применимости)

2.3.1	Если в системе рабочего тормоза и в системе стояночного тормоза используется обычная фрикционная поверхность диска или барабана, то проводить специальное испытание системы стояночного тормоза нет необходимости. Считается, что удовлетворительные результаты испытания типа 0 в груженом состоянии подтверждают соблюдение предписаний, касающихся системы стояночного тормоза.

2.3.2	Статическое испытание на наклонной плоскости с величиной уклона 18% на груженом транспортном средстве

2.3.3	Транспортное средство должно удовлетворять всем соответствующим положениям, применяемым к данной категории транспортных средств и изложенным в пунктах 2.3 и 3.2 приложения 4 к Правилам № 13.

2.4	Проверка динамических фрикционных свойств (испытание на сравнение, проводимое на отдельных осях)

В случае этого испытания транспортное средство находится в груженом состоянии и все нажатия на педаль тормоза производят при отключенном двигателе на ровной дороге.

Систему рабочего тормоза транспортного средства оснащают устройством, позволяющим изолировать тормоза передних колес от тормозов задних колес, с тем чтобы они во всех случаях могли работать независимо друг от друга.

Если в связи со сменным тормозным диском/барабаном для тормозов передних колес требуется официальное утверждение или протокол испытания соответствующей детали, то на протяжении всего испытания тормоза задних колес отключают.

Если в связи со сменным тормозным диском/барабаном для тормозов задних колес требуется официальное утверждение или протокол испытания соответствующей детали, то на протяжении всего испытания тормоза передних колес отключают.

2.4.1	Испытание на сравнение эффективности тормозов в неразогретом состоянии

В случае тормозов в неразогретом состоянии эффективность сменного тормозного диска/барабана сравнивают с эффективностью оригинальных дисков/барабанов по результатам испытания, описанного ниже.

2.4.1.1	При сменном тормозном диске/барабане производят не менее шести последовательных нажатий на педаль тормоза с приложением различного, постепенно увеличивающегося контрольного усилия или давления в тормозной магистрали до момента, когда колеса блокируются, или до достижения среднего значения полного замедления, равного 3,5 м/с2, либо до достижения максимального усилия торможения, допустимого для данной категории транспортного средства, при этом начальная скорость в ходе испытания должна составлять 45 км/ч.

Первоначальная температура тормозного диска/барабана перед каждым нажатием на педаль составляет ( 100(С.

2.4.1.2	Испытание тормозов, описанное в пункте 2.4.1.1, также проводят с использованием оригинального тормозного диска/барабана.

2.4.1.3	Динамические фрикционные свойства сменного тормозного диска/барабана можно считать аналогичными свойствам оригинального тормозного диска/барабана при условии, что достигаемые значения среднего полного замедления при одинаковых величинах рабочего давления или одних и тех же усилиях, прилагаемых на педаль тормоза, в верхней части образовавшейся кривой, соответствующей 2/3 ее длины, не отклоняются более чем на ± 10% или ± 0,4 м/с2 от значений, полученных на оригинальном тормозном диске/барабане.

3.	Испытание на инерционном динамометрическом стенде

3.1	Оборудование динамометрического стенда

Для целей испытания на динамометрический стенд устанавливают оригинальный тормозной суппорт или колесный тормоз соответствующего транспортного средства (соответствующих транспортных средств). Инерционный динамометрический стенд оснащают устройством обеспечения постоянного крутящего момента и оборудованием, позволяющим регистрировать на постоянной основе скорость вращения, давление в тормозной системе, число оборотов после начала торможения, тормозной момент, время торможения и температуру тормозных дисков/барабанов.

3.2	Условия проведения испытания

3.2.1	Инерционная масса динамометра

Инерционную массу динамометра устанавливают как можно ближе (с допустимым отклонением в диапазоне ± 5%) к теоретически требуемому значению, которое соответствует той части общей инерции транспортного средства, которая тормозится соответствующим колесом. Формула, используемая для расчета, имеет следующий вид:

I = m ( rdyn²,

где:

I	 −	инерция вращения (кгм2);

rdyn	−	динамический радиус качения шины (м);

m	−	испытательная масса (часть максимальной массы транспортного средства, которая тормозится соответствующим колесом), как предусмотрено настоящими Правилами.

3.2.1.1	Динамический радиус качения

Расчет инерционной массы производят с учетом динамического радиуса качения (rdyn) наиболее крупной шины, разрешенной к использованию на данном транспортном средстве (или данной оси).

3.2.1.2	Испытательная масса

Испытательная масса для расчета инерционной массы определяется следующим образом:

|  | mveh − максимальная допустимая масса транспортного средства n − число осей или, в случае полного прицепа, число передних или задних осей |
| --- | --- |

3.2.2	Первоначальная скорость вращения барабанов динамометрического стенда соответствует линейной скорости транспортного средства при 40 или 60 км/ч (в зависимости от типа испытания) и устанавливается исходя из средних величин динамического радиуса качения наиболее крупной и наименее крупной шины из разрешенных типоразмеров шин.

3.2.3	Охлаждение

Охлаждение может производиться в соответствии либо с пунктом 3.2.3.1, либо с пунктом 3.2.3.2.

3.2.3.1	Испытание проводят на колесе в комплекте в соответствии с пунктом 3.2.2 добавления 2 приложения 11 к Правилам № 13.

При проведении испытаний типа I и типа III во время прогонов для разогрева тормозов может использоваться воздушное охлаждение, при этом скорость и направление потока воздуха должны моделировать реальные условия, а скорость воздушного потока должна составлять vAir = 0,33 v,

где:

v −	испытательная скорость транспортного средства в начале торможения.

В других случаях использование охлаждающего воздуха не ограничивается.

Температура охлаждающего воздуха соответствует температуре окружающей среды.

3.2.3.2	Испытание, проводимое без обода

В случае испытаний типа I и типа III во время прогонов для разогрева тормозов охлаждение не допускается.

В других случаях использование охлаждающего воздуха не ограничивается.

3.2.4	Подготовка тормозов

3.2.4.1	Дисковые тормоза

Испытание проводят на новом диске с новыми тормозными накладками в сборе, которые были официально утверждены по типу конструкции в соответствии с Правилами № 13 или 90 (в том же положении монтажа, что и на транспортном средстве, например, с удалением защитной смазки).

3.2.4.2	Барабанные тормоза

Испытание проводят на новом барабане с новыми тормозными накладками в сборе, которые были официально утверждены по типу конструкции в соответствии с Правилами № 13 или 90 (с удалением, в случае применимости, защитной смазки).

В целях обеспечения хорошего контакта накладок с барабаном допускается их подгонка.

3.3	Альтернативное испытание на эффективность на динамометрическом стенде

Таблица А12/3.3

| 1. | Притирка в неразогретом состоянии (приработка в неразогретом состоянии): |
| --- | --- |
|  | 100 (диск) или 200 (барабан) нажатий на педаль тормоза |
|  | Тi = 150°C (диск) или 100°С (барабан) |
|  | vi = 60 км/ч |
|  | dm = 1 и 2 м/с2 поочередно |
| 2. | Проверка динамических фрикционных свойств, см. пункт 3.5.1 настоящего приложения |
| 3. | Притирка в разогретом состоянии (приработка в разогретом состоянии): |
|  | Произвести 30 последовательных неполных нажатий на педаль тормоза при v1= 60 км/ч и v2 = 30 км/ч в течение цикла продолжительностью 60 секунд, начиная с температуры тормозов при первом нажатии на педаль ≤ 100°С. Замедление в результате первого нажатия на педаль должно быть постоянным и составлять 3 м/с2. Со второго и до последнего нажатия давление должно быть постоянным и равным среднему значению первого цикла торможения. |
| 4. | Приработка: |
|  | 30 нажатий на педаль тормоза |
|  | Тi = 150°C (диск) или 100°С (барабан) |
|  | vi = 60 км/ч |
|  | dm = 1 и 2 м/с2 поочередно |
| 5. | Испытание тормозов типа 0, см. пункт 3.4.1 настоящего приложения |
| 6. | Испытание тормозов типа I (в случае О2/О3), см. пункт 3.4.2 настоящего приложения |
| 7. | Приработка: (как пункт 4) |
| 8. | Испытание тормозов типа 0, см. пункт 3.4.1 настоящего приложения |
| 9. | Испытание тормозов типа III (в случае О4), см. пункт 3.4.3 настоящего приложения |
| 10. | Приработка: (как пункт 4) |

3.4	Система рабочего тормоза

3.4.1	Испытание тормозов типа 0 на груженом транспортном средстве

Это испытание проводят по аналогии с положениями пункта 1.4.4 приложения 4 к Правилам № 13.

3.4.2	Испытание тормозов типа I

Это испытание проводят по аналогии с положениями пункта 1.5.2 приложения 4 к Правилам № 13.

В конце испытания тормозов типа I эффективность торможения для тормозов в разогретом состоянии должна соответствовать требованиям пункта 1.5.3 приложения 4 к Правилам № 13.

3.4.3	Испытание тормозов типа III

Это испытание проводят по аналогии с положениями пункта 1.7 приложения 4 к Правилам № 13.

3.5	Проверка динамических фрикционных свойств (испытание на сравнение, проводимое на отдельном колесном тормозе).

3.5.1	Испытание проводят в соответствии с пунктами 4.4.3.1−4.4.3.4 приложения 19 к Правилам № 13.

3.5.2	Испытание тормозов, описанное в пункте 3.5.1, также проводят на оригинальном тормозном диске/барабане.

3.5.3	Динамические фрикционные свойства на этапе 2 процедуры испытания сменного тормозного диска/барабана можно считать аналогичными свойствам оригинального тормозного диска/барабана при условии, что достигаемые значения среднего полного замедления при одинаковых величинах рабочего давления или одних и тех же усилиях, прилагаемых на педаль тормоза, в верхней части образовавшейся кривой, соответствующей 2/3 ее длины, не отклоняются более чем на ± 8% или ± 0,4 м/с2 от значений, полученных на оригинальном тормозном диске/барабане.

4.	Испытания на целостность, проводимые на инерционном динамометрическом стенде

Испытания проводят в соответствии с пунктом 4.1 (диски) или 4.2 (барабаны).

Для каждой испытываемой группы необходимо провести одно испытание, если только сменная деталь не выдержала требуемое число циклов до разрушения или выхода из строя (см. пункты 4.1.1.1.3 или 4.1.1.2.3 настоящего приложения).

Тормоз устанавливают на динамометрическом стенде в соответствии со схемой монтажа на транспортном средстве (жестко закрепленные тормоза или тормоза, установленные с помощью поворотной цапфы, от испытания освобождаются).

Температуру тормозного диска/тормозного барабана измеряют как можно ближе к фрикционной поверхности. Величину замеренной температуры регистрируют, при этом метод и точка измерения должны быть одними и теми же для всех испытаний.

Если во время нажатия на педаль тормоза или между нажатиями в течение одного цикла торможения используется охлаждающий воздух, то скорость воздушного потока в районе тормоза должна ограничиваться величиной vair = 0,33 v,

где:

v 	−	испытательная скорость транспортного средства в начале торможения.

В других случаях использование охлаждающего воздуха не ограничивается.

Температура охлаждающего воздуха должна соответствовать температуре окружающей среды.

4.1	Тормозные диски

4.1.1	Испытание тормозного диска на термическую усталость

Это испытание проводят на новом диске с новыми тормозными накладками в сборе, которые были официально утверждены по типу конструкции на основании Правил № 13 или 90 (в том же положении монтажа, что и на транспортном средстве, например, с удалением защитной смазки).

4.1.1.1	Транспортные средства категорий О1 и О2

4.1.1.1.1	Условия проведения испытания (испытание тормозного диска на термическую усталость)

Инерционную массу инерционного динамометрического стенда определяют в соответствии с предписаниями, изложенными в пунктах 3.2.1, 3.2.1.1 и 3.2.1.2 приложения 12.

Скорость вращения барабанов динамометрического стенда соответствует линейной испытательной скорости транспортного средства и устанавливается исходя из среднего значения наибольшего и наименьшего динамического радиуса качения шин, разрешенных к использованию на данном транспортном средстве.

4.1.1.1.2	Программа испытания (испытание тормозного диска на термическую усталость)

Таблица A12/4.1.1.1.2

| Предписанное испытание | Испытание на термическую усталость |
| --- | --- |
| Категории транспортных средств | О1, О2 |
| Тип торможения | Последовательные нажатия на педаль тормоза |
| Интервал торможения (= ttotal) | 70 с |
| Число нажатий на педаль тормоза в течение цикла | 2 |
| Тормозной момент, соответствующий | 5,0 м/с² |
| Общее число тормозных циклов | 100 или 150 (см. пункт 4.1.1.1.3) |
| Нажатия на педаль тормоза |  |
| с | 80 км/ч |
| до | 20 км/ч |
| Начальная температура при первом нажатии на педаль тормоза в ходе каждого цикла | ( 100°C |

где:

vmax	максимальная расчетная скорость (для всего диапазона эксплуатации);

tbra	фактический период торможения в процессе нажатия на педаль тормоза;

tacc	минимальное время ускорения в зависимости от приемистости соответствующего транспортного средства;

trest	период покоя;

ttotal	интервал торможения (tbra + tacc + trest).

4.1.1.1.3	Результат испытания (испытание тормозного диска на термическую усталость)

Испытание считают успешно пройденным, если без разрушения или выхода из строя выполнено 150 или более циклов.

Если без разрушения или выхода из строя выполнено менее 150 , но более 100 циклов, то данное испытание необходимо повторить на новой сменной детали. В этих условиях для прохождения испытания деталь должна выдержать в ходе обоих испытаний более 100 циклов без разрушения или выхода из строя.

Если до разрушения или выхода из строя выполнено менее 100 циклов, то в этом случае необходимо провести испытание на оригинальной детали и сопоставить результаты. Если число циклов до разрушения или выхода из строя не менее числа, соответствующего оригинальной детали -10%, то испытание считают успешно пройденным.

Разрушение в данном контексте означает:

a)	радиальные трещины на фрикционной поверхности длиной более 2/3 от радиальной высоты фрикционной поверхности;

b)	трещины на фрикционной поверхности, достигающие внутреннего или внешнего диаметра фрикционной поверхности;

c)	сквозные трещины любого фрикционного кольца;

d)	любой тип структурного разрушения или трещины в любой части вне фрикционной поверхности.

4.1.1.2	Транспортные средства категорий О3 и О4

4.1.1.2.1	Условия проведения испытания (испытание тормозного диска на термическую усталость)

4.1.1.2.1.1	Транспортные средства с максимальной допустимой массой > 7,5 т

Тормозные диски испытывают в качестве компонентов тормозной системы с помощью следующей программы испытаний. Эта программа не имеет целью моделировать условия вождения − ее следует рассматривать исключительно в качестве испытания компонентов. Параметры, перечисленные ниже в таблице А12/4.1.1.2.1.1, относятся к тормозам, которые в настоящее время используются, как правило, на транспортных средствах максимальной допустимой массой > 7,5 т.

Таблица А12/4.1.1.2.1.1

| Внешний диаметр диска | Проверяемый параметр | Пример оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | Испытательная масса м [кг] | rdyn [м] | "Размер тормозов"/наименьший возможный размер обода |
| 320–350 | 3 100 | 0,386 | 17,5" |
| 351–390 | 4 500 | 0,445 | 19,5" |
| 391–440 | 5 300 | 0,527 | 22,5" |
| > 440* | * | * | − |

*  Испытательная масса и динамический радиус качения шины должны быть согласованы между подателем заявки и технической службой.

Инерционную массу инерционного динамометрического стенда определяют в соответствии с предписаниями, изложенными в пункте 3.2.1 приложения 12, с учетом параметров, указанных в таблице выше (испытательная масса и rdyn).

Скорость вращения барабанов динамометрического стенда соответствует линейной испытательной скорости транспортного средства и устанавливается исходя из значений динамического радиуса качения шины, указанных в таблице А12/4.1.1.2.1.1.

4.1.1.2.1.2	Транспортные средства максимальной допустимой массой > 3,5 т и ≤ 7,5 т

Что касается транспортных средств с максимальной допустимой массой > 3,5 т и ≤ 7,5 т, в случае которых параметры, перечисленные в таблице А12/4.1.1.2.1.1, не применяются, параметры испытания выбирают таким образом, чтобы они охватывали наихудший случай, который использовался в качестве основы для определения диапазона эксплуатации сменного тормозного диска (максимальная допустимая масса транспортного средства, максимальный размер шин).

Инерционную массу инерционного динамометрического стенда определяют в соответствии с предписаниями, изложенными в пунктах 3.2.1, 3.2.1.1 и 3.2.1.2 приложения 12.

Скорость вращения барабанов динамометрического стенда соответствует линейной испытательной скорости транспортного средства и устанавливается исходя из среднего значения наибольшего и наименьшего динамического радиуса качения шин, разрешенных к использованию на данном транспортном средстве.

4.1.1.2.2	Программа испытания (испытание тормозного диска на термическую усталость)

Таблица А12/4.1.1.2.2

| Процедура "притирки" | 100 нажатий на педаль тормоза |
| --- | --- |
|  | Начальная скорость: 60 км/ч |
|  | Конечная скорость: 30 км/ч |
|  | dm − 1 м/с2 и 2 м/с2 поочередно |
|  | Начальная температура: ( 300°C (начиная с комнатной температуры) |
| 1. Подготовительное торможение | 10 нажатий на педаль тормоза с 60 до 30 км/ч |
|  | dm − 1 м/с2 и 2 м/с2 поочередно |
|  | Начальная температура: ( 250°C |
| 2. Торможение на высокой скорости | 2 нажатия на педаль тормоза со 130 до 80 км/ч |
|  | dm − 3 м/с2 |
|  | Начальная температура: ( 100°C |
| 3. Подготовительное торможение | см. этап испытания 1 |
| 4. Торможение на высокой скорости | см. этап испытания 2 |
| 5. Подготовительное торможение | см. этап испытания 1 |
| 6. Непрерывное торможение (1) | 5 нажатий на педаль тормоза при постоянной скорости 85 км/ч |
|  | Момент замедления, соответствующий 0,5 м/с2 |
|  | Период торможения: 60 с |
|  | Начальная температура: ( 80°C |
| 7. Подготовительное торможение | см. этап испытания 1 |
| 8. Непрерывное торможение (2) | 5 нажатий на педаль тормоза при постоянной скорости 85 км/ч |
|  | Момент замедления, соответствующий 1,0 м/с2 |
|  | Период торможения: 40 с |
|  | Начальная температура: ( 80°C |
| 9. Повторить этапы испытания 1−8 | 9 или 14 раз (в зависимости от того, что применимо) − см. пункт 4.1.1.2.3 |

dm  среднее замедление, соотнесенное к расстоянию.

4.1.1.2.3	Результат испытания (испытание тормозного диска на термическую усталость)

Испытание считают успешно пройденным, если без разрушения или выхода из строя выполнено 15 или более циклов.

Если без разрушения или выхода из строя выполнено менее 15, но более 10 циклов, то данное испытание необходимо повторить на новой сменной детали. В этих условиях для прохождения испытания деталь должна выдержать в ходе обоих испытаний более 10 циклов без разрушения или выхода из строя.

Если до разрушения или выхода из строя выполнено менее 10 циклов, то в этом случае необходимо провести испытание на оригинальные детали и сравнить результаты. Если число циклов до разрушения или выхода из строя не менее числа циклов, соответствующего оригинальной детали, то испытание считают успешно пройденным.

Разрушение в данном контексте означает:

а)	радиальные трещины на фрикционной поверхности длиной более 2/3 от радиальной высоты фрикционной поверхности;

b)	трещины на фрикционной поверхности, достигающие внутреннего или внешнего диаметра фрикционной поверхности;

с)	сквозные трещины любого фрикционного кольца;

d)	любой тип структурного разрушения или трещины в любой части вне фрикционной поверхности.

4.1.2	Испытание тормозного диска при повышенной нагрузке

Испытание при повышенной нагрузке проводят на тех же испытываемых образцах в соответствии с процедурой альтернативного испытания на динамометрическом стенде (см. пункт 3.3 настоящего приложения).

4.1.2.1	Транспортные средства категорий О1 и О2

Неприменимо.

4.1.2.2	Транспортные средства категорий О3 и О4

4.1.2.2.1	Условие проведения испытания (испытание тормозного диска при повышенной нагрузке)

См. пункт 4.1.1.2.1 выше.

4.1.2.2.2	Программа испытания (испытание тормозного диска при повышенной нагрузке)

На скорости от 50 км/ч до 10 км/ч производится 500 нажатий на педаль тормоза с использованием тормозного момента, составляющего 90% от максимального тормозного момента, указанного подателем заявки.

Начальная температура: ≤ 200оС

4.1.2.2.3	Результат испытания (испытание тормозного диска при повышенной нагрузке)

Испытание считают успешно пройденным, если после 500 нажатий на педаль тормоза на тормозном диске нет никаких признаков трещин.

4.2	Тормозные барабаны

4.2.1	Испытание тормозного барабана на термическую усталость

Это испытание проводят на новом барабане с новыми накладками в сборе, которые были официально утверждены по типу конструкции на основании Правил № 13, 13-Н или 90 (с удалением, в случае применимости, защитной смазки).

В целях обеспечения хорошего контакта накладок с барабаном допускается их подгонка.

4.2.1.1	Транспортные средства категорий О1 и О2

4.2.1.1.1	Условия проведения испытания (испытание тормозного барабана на термическую усталость)

4.2.1.1.1.1	Транспортные средства с максимальной допустимой нагрузкой на ось ≤ 1 200 кг

Неприменимо.

4.2.1.1.1.2	Транспортные средства с максимальной допустимой нагрузкой на ось > 1 200 кг

Инерционную массу инерционного динамометрического стенда определяют в соответствии с предписаниями, изложенными в пунктах 3.2.1, 3.2.1.1 и 3.2.1.2 приложения 12.

Скорость вращения барабанов динамометрического стенда соответствует линейной испытательной скорости транспортного средства и устанавливается исходя из среднего значения наибольшего и наименьшего динамического радиуса качения шин, разрешенных к использованию на данном транспортном средстве.

4.2.1.1.2	Программа испытания (испытание тормозного барабана на термическую усталость)

Таблица А12/4.2.1.1.2

| Предписанное испытание | Испытание на термическую усталость |
| --- | --- |
| Тип торможения | Последовательные нажатия на педаль тормоза |
| Число нажатий на педаль тормоза | 250 или 300 (в зависимости от того, что применимо) − см. пункт 4.2.1.1.3 Примечание: В случае появления сквозной трещины испытание прерывают. |
| Тормозной момент устанавливают таким образом, чтобы замедление составляло | 3,0 м/с2 |
| Нажатия на педаль тормоза |  |
| со | 130 |
| до | 80 км/ч |
| Начальная температура при каждом нажатии на педаль тормоза | ≤ 50(С |
| Охлаждение в соответствии с пунктом 3.2.3 | допускается |

4.2.1.1.3	Результат испытания (испытание тормозного барабана на термическую усталость)

Испытание считают успешно пройденным, если без разрушения или выхода из строя выполнено 450 или более нажатий на педаль тормоза.

Если без разрушения или выхода из строя выполнено менее 450, но более 300 нажатий на педаль тормоза, то техническая служба должна повторить данное испытание на новой сменной детали. В этих условиях для прохождения испытания деталь должна выдержать в ходе обоих испытаний более 300 нажатий на педаль тормоза без разрушения или выхода из строя.

Если до разрушения или выхода из строя выполнено менее 300 нажатий на педаль тормоза, то в этом случае необходимо провести испытание на оригинальной детали и сравнить результаты. Если число циклов торможения до разрушения или выхода из строя не менее числа, соответствующего оригинальной детали, то испытание считают успешно пройденным.

Разрушение в данном контексте означает:

a)	трещины на фрикционной поверхности длиной более 2/3 от осевой ширины фрикционной поверхности;

b)	трещины на фрикционной поверхности, достигающие наружной стороны оси фрикционной поверхности барабана;

c)	сквозные трещины барабана;

d)	любой тип структурного разрушения или трещины в любой части вне фрикционной поверхности.

4.2.1.2	Транспортные средства категорий О3 и О4

4.2.1.2.1	Условия проведения испытания (испытание тормозного барабана на термическую усталость)

4.2.1.2.1.1	Транспортные средства максимальной допустимой массой > 7,5 т

Тормозные барабаны испытывают в качестве компонентов тормозной системы с помощью следующей программы испытаний.
Эта программа не имеет целью моделировать условия вождения −
ее следует рассматривать исключительно в качестве испытания компонентов. Параметры, перечисленные ниже в таблице А12/4.2.1.2.1.1, относятся к тормозам, которые в настоящее время используются, как правило, на транспортных средствах максимальной допустимой массой > 7,5 т.

# Таблица A12/4.2.1.2.1.1

| Внутренний диамет барабана [мм] | Ширина накладок | Диаметр типичного обода |
| --- | --- | --- |
|  | <130 мм | 130−190 мм | >190 мм |  |
|  | Испытательная масса [кг] | Радиус шины [м] | Испытательная масса [кг] | Радиус шины [м] | Испытательная масса [кг] | Радиус шины [м] |  |
| < 330 | 2 750 | 0,402 | 3 200 | 0,390 | 5 500 | 0,402 | 17,5" |
| 330−390 | * | * | 3 400 | 0,480 | 5 500 | 0,516 | 19,5" |
| 391−430 | 3 400 | 0,510 | 4 500 | 0,527 | 5 500 | 0,543 | 22,5" |
| > 430 | * | * | * | * | * | * | − |

*  Испытательная масса и динамический радиус качения шины должны быть согласованы между подателем заявки и технической службой.

Инерционную массу инерционного динамометрического стенда определяют в соответствии с предписаниями, изложенными в пункте 3.2.1 приложения 12, с учетом параметров, указанных в таблице выше (испытательная масса и rdyn).

Скорость вращения барабанов динамометрического стенда соответствует линейной испытательной скорости транспортного средства и устанавливается исходя из значений динамического радиуса качения шины, указанных в таблице А12/4.2.1.2.1.1.

4.2.1.2.1.2	Транспортные средства максимальной допустимой массой > 3,5 т и ≤ 7,5 т

Что касается транспортных средств с максимальной допустимой массой > 3,5 т и ≤ 7,5 т, в случае которых параметры, перечисленные в таблице А12/4.1.1.2.1.1, не применяются, параметры испытания выбирают таким образом, чтобы они охватывали наихудший случай, который использовался в качестве основы для определения диапазона эксплуатации сменного тормозного барабана (максимальная допустимая масса транспортного средства, максимальный размер шин).

Инерционную массу инерционного динамометрического стенда определяют в соответствии с предписаниями, изложенными в пунктах 3.2.1, 3.2.1.1 и 3.2.1.2 приложения 12.

Скорость вращения барабанов динамометра соответствует линейной испытательной скорости транспортного средства и устанавливается исходя из среднего значения наибольшего и наименьшего динамического радиуса качения шин, разрешенных к использованию на данном транспортном средстве.

4.2.1.2.2	Программа испытания (испытание тормозного барабана на термическую усталость)

Таблица A12/4.2.1.2.2

| Предписанное испытание | Испытание на термическую усталость |
| --- | --- |
| Тип торможения | Последовательные нажатия на педаль тормоза |
| Число нажатий на педаль тормоза | 250 или 300 (в зависимости от того, что применимо) − см. пункт 4.2.1.2.3 |
|  | Примечание: В случае появления сквозной трещины испытание прерывают. |
| Тормозной момент устанавливают таким образом, чтобы замедление составляло | 3,0 м/с² |
| Нажатия на педаль тормоза |  |
| со | 130 |
| до | 80 км/ч |
| Начальная температура при каждом нажатии на педаль тормоза | ( 50°C |
| Охлаждение в соответствии с пунктом 3.2.3 | допускается |

4.2.1.2.3	Результат испытания (испытание тормозного барабана на термическую усталость)

Испытание считают успешно пройденным, если без разрушения или выхода из строя выполнено 300 или более нажатий на педаль тормоза.

Если без разрушения или выхода из строя выполнено менее 300, но более 250 нажатий на педаль тормоза, то техническая служба должна повторить данное испытание на новой сменной детали. В этих условиях для прохождения испытания деталь должна выдержать в ходе обоих испытаний более 250 нажатий на педаль тормоза без разрушения или выхода из строя.

Если до разрушения или выхода из строя выполнено менее 250 нажатий на педаль тормоза, то в этом случае необходимо провести испытание на оригинальной детали и сравнить результаты. Если число циклов торможения до разрушения или выхода из строя не менее числа, соответствующего оригинальной детали -10%, то испытание считают успешно пройденным.

Разрушение в данном контексте означает:

a)	трещины на фрикционной поверхности длиной более 2/3 от осевой ширины фрикционной поверхности;

b)	трещины на фрикционной поверхности, достигающие наружной стороны оси фрикционной поверхности барабана;

c)	сквозные трещины барабана;

d)	любой тип структурного разрушения или трещины в любой части вне фрикционной поверхности.

4.2.2	Испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке

Испытание при повышенной нагрузке проводят на тех же испытываемых образцах в соответствии с процедурой альтернативного испытания на динамометрическом стенде (см. пункт 3.3 настоящего приложения).

4.2.2.1	Транспортные средства категорий О1 и О2

4.2.2.1.1	Условия проведения испытания (испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке)

См. пункт 4.2.1.1.1 выше.

4.2.2.1.2	Программа испытания (испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке)

См. пункт 4.2.2.2.2 ниже.

4.2.2.1.3	Результаты испытания (испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке)

См. пункт 4.2.2.2.3 ниже.

4.2.2.2	Транспортные средства категорий О3 и О4

4.2.2.2.1	Условия проведения испытания (испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке)

См. пункт 4.2.1.2.1 выше.

4.2.2.2.2	Программа испытания (испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке)

Таблица A12/4.2.2.2.2

| Предписанное испытание | Испытание при повышенной нагрузке |
| --- | --- |
| Тип торможения | Торможение до полной остановки |
| Общее число нажатий на педаль тормоза | 150 |
| Начальная температура тормозного барабана при каждом нажатии на педаль тормоза | ( 100°C |
| Нажатия на педаль тормоза |  |
| с | 60 км/ч |
| до | 0 км/ч |
| Тормозной момент устанавливают таким образом, чтобы замедление составлял | 6 м/с² |
| Охлаждение (также в отступление от пункта 3.2.3. настоящего приложения) | допускается |

4.2.2.2.3	Результат испытания (испытание тормозного барабана при повышенной нагрузке)

Результат испытания считается положительным, если на тормозном барабане нет признаков трещин.

Приложение 13

Образец протокола испытания сменного тормозного диска/барабана

Протокол испытания № …, касающийся официального утверждения сменного тормозного диска/барабана на основании Правил № 90

1.	Общее техническое описание сменного тормозного диска/барабана

1.1	Податель заявки (название и адрес):

1.2	Изготовитель (название и адрес):

1.3	Фабричная марка:

1.4	Категория сменного диска/барабана: оригинальный/идентичный/
эквивалентный/взаимозаменяемый1:

1.5	Тип диска/барабана1:

1.6	Маркировка:

|  | Идентификация | Расположение маркировки | Метод маркировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Название изготовителя или фабричная марка: |  |  |  |
| Номер официального утверждения | E2-90R02 Cxxxx/yyyy |  |  |
|  | xxxx => Тип № |  |  |
|  | yyyy => Вариант № |  |  |
| Указание на отслеживаемость |  |  |  |
| Минимальная толщина (диска)/максимальный внутренний диаметр (барабана)1 |  |  |  |

1.7	Материал

1.7.1	Группа материалов:

1.7.2	Подгруппа материалов:

1.8	Диапазон применения:

С указанием, как минимум, следующей информации:

| Деталь |
| --- |
| Сменная деталь | Оригинальная деталь |
| Вариант | № детали | № детали | Идентификационный код |
| Двигатель − транспортное средство2 |
| Марка | Тип транспортного средства | Фабричная марка | Максимальный общий вес | Максимальная скорость | Год изготовления |
| Ось прицепов2 |
| Марка | Тип транспортного средства | Фабричная марка | Максимальная нагрузка на ось | Диапазон динамических радиусов качения шины (наибольший/наименьший) |  |
| Тормоз |
| Положение | Тормозной суппорт2 | Размеры | Тип конструкции |
| Передний | Задний |  |  |  |

1.9	Дополнительная информация2

2.	Испытываемые группы

2.1	Размеры в разбивке по испытываемым группам

2.1.1	Внешний диаметр (диска)/внутренний диаметр (барабана)1:

2.1.1	Толщина (диска)/ширина колодки (барабана)1:

2.2	Наибольший коэффициент кинетической энергии в разбивке по испытываемым группам в соответствии с пунктом 5.3.6 Правил № 90

2.3	Материал диска/барабана1 в разбивке по испытываемым
группам:

3.	Технические данные, касающиеся испытаний, в разбивке по испытываемым группам

3.1	Испытание транспортного средства

3.1.1	Данные по испытываемому транспортному средству:

3.1.1.1	Категория транспортного средства:

3.1.1.2	Изготовитель транспортного средства:

3.1.1.3	Марка транспортного средства:

3.1.1.4	Тип и фабричная марка транспортного средства:

3.1.1.5	Идентификационный номер транспортного средства:

3.1.1.6	Номер официального утверждения типа транспортного средства:

3.1.1.7	Мощность двигателя транспортного средства:

3.1.1.8	Скорость:

Максимальная скорость транспортного средства vmax:

3.1.1.9	Шины:

3.1.1.10	Конфигурация/схема тормозного контура:

3.1.1.11	Испытательная масса

Ось 1:

Ось 2:

Ось …:

3.1.1.12	Тормоз:

3.1.1.12.1	Испытываемый образец тормозного диска/тормозного барабана1:

Идентификационный код оригинальной сменной детали:

Испытываемая группа:

Номер детали:

Масса сменной детали:

Внешний диаметр диска/внутренний диаметр барабана1:

Рабочий радиус re:

Ширина фрикционной поверхности:

Толщина (номинальная) диска/внешняя ширина барабана1:

3.1.1.12.2	Тормозной суппорт/механизм тормозного барабана1

Изготовитель:

Тип:

Вариант:

Номер детали:

Метод конструкции:

Максимальный технически допустимый крутящий момент Cmax,e на тормозном рычаге (пневматический тормоз)/давление в тормозной магистрали (Рmax,e) (гидравлический тормоз)1:

Предельный крутящий момент C0,e (пневматический тормоз)/ давление в тормозной магистрали (гидравлический тормоз)1:

Соотношение le/ee (пневматический тормоз)/диаметр штуцера (гидравлический тормоз)1: 	 /

Максимальный тормозной момент:

3.1.1.12.3	Тормозная колодка/тормозная накладка1

Изготовитель:

Марка:

Тип:

Номер официального утверждения2:

Идентификация (например, номер детали):

Площадь рабочей поверхности:

3.1.2	Испытательное оборудование

3.1.2.1	Замедление:

3.1.2.2	Давление:

3.1.2.3	Скорость:

3.1.2.4	Температура барабана/диска:

3.1.3	Испытательный трек:

3.1.3.1	Расположение:

3.1.3.2	Площадь:

3.1.3.3	Состояние (например, сухой/влажный):

3.2		Испытание на динамометрическом стенде

3.2.1	Испытательные данные

3.2.1.1	Категория транспортного средства:

3.2.1.2	Динамический радиус качения

Динамический радиус качения RIner для расчета инерции:

в соответствии с пунктом 3.2.1 приложения 11/12

Динамический радиус качения Rveh в соответствии 
с пунктом 3.2.2 приложения 11/12:

3.2.1.3	Масса и инерция

Максимальная допустимая масса транспортного средства:

Значение Х (передняя ось):

Значение Y (задняя ось):

Испытательная масса m:

Испытательная инерция IAdj:

3.2.1.4	Охлаждение

3.2.1.4.1	Скорость охлаждающего воздуха в процессе испытаний типа I, 
	типа II и/или типа III1

3.2.1.4.2	Скорость охлаждающего воздуха в иных случаях:

3.2.1.5	Скорость

Максимальная скорость vmax:

3.2.1.6	Привод:

Изготовитель:

Марка:

Тип:

Вариант:

Рабочая площадь (гидравлический тормоз)/ThA − формула (пневматический тормоз)1:

3.2.1.7	Тормоз

3.2.1.7.1	Испытательный образец тормозного диска/тормозного барабана1:

Идентификационный код оригинальной сменной детали:

Испытываемая группа:

Номер детали:

Масса сменной детали:

Внешний диаметр диска/внутренний диаметр барабана1:

Рабочий радиус re:

Ширина фрикционной поверхности:

Толщина (номинальная) диска/внешняя ширина барабана1:

3.2.1.7.2	Тормозной суппорт/механизм тормозного барабана1

Изготовитель:

Тип:

Вариант:

Метод конструкции:

Максимальный технически допустимый крутящий момент Cmax,e на тормозном рычаге (пневматический тормоз)/давление в тормозной магистрали (Рmax,e) (гидравлический тормоз)1:

Предельный крутящий момент C0,e (пневматический тормоз)/ 
давление в тормозной магистрали (гидравлический тормоз)1:

Соотношение le/ee (пневматический тормоз)/диаметр штуцера (гидравлический тормоз)1:

Максимальный тормозной момент:

Идентификационный номер:

3.2.1.7.3	Тормозная колодка/тормозная накладка1

Изготовитель:

Марка:

Тип:

Номер официального утверждения2:

Идентификация:

Ширина be:

Толщина de:

Рабочая поверхность:

Метод крепления:

4.	Регистрация результатов испытаний

4.1	Геометрическая проверка:

Чертеж № и административный уровень:

4.2	Проверка материалов:

4.3	Проверка положений по балансировке:

4.4	Проверка состояния износа маркировки:

4.5	Испытание транспортного средства/альтернативное испытание на динамометрическом стенде1:

4.5.1	Эффективность тормозов:

4.5.1.1	Эффективность рабочего тормоза в случае категорий M, N2:

| Тип испытания | 0 двигатель отсоединен2 | 0 двигатель подсоединен | I |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер образца |  |  |  |  |
| Приложение 11, пункт: | 2.2.1/3.4.11 | 2.2.2/3.4.41 | 2.2.3/3.4.21 |  |
| Испытательная скорость |  |  |  |  |  |
| Начальная | км/ч |  |  |  |  |
| Конечная | км/ч |  |  |  |  |
| Давление в тормозной камере pe | кПа |  |  |  |  |
| Число нажатий на педаль тормоза | − |  |  |  |  |
| Продолжительность одного тормозного цикла | с |  |  |  |  |
| Тормозное усилие 0,5 · Te | даН |  |  |  |  |
| Тормозной коэффициент 0,5 · Te/9,81 · m (m − испытательная масса) | − |  |  |  |  |
| Ход тормозного штуцера se | мм |  |  |  |  |
| Предельный крутящий момент на тормозном рычаге Ce C0,e | Нм Нм |  |  |  |  |

Свободный ход

4.5.1.2	Эффективность рабочего тормоза в случае категорий M2, M3, N2, N32

| Тип испытания | 0 | II |
| --- | --- | --- |
| Номер образца |  |  |  |
| Приложение 11, пункт: | 2.2.1/3.4.11 | 2.2.4/3.4.31 |  |
| Испытательная скорость |  |  |  |  |
| Давление в тормозной камере pe | кПа |  |  |  |
| Число нажатий на педаль тормоза | − |  |  |  |
| Продолжительность одного тормозного цикла | с |  |  |  |
| Тормозное усилие 0,5 · Te | даН |  |  |  |
| Тормозной коэффициент 0,5 · Te/9,81 · m (m − испытательная масса) | − |  |  |  |
| Ход тормозного штуцера se | мм |  |  |  |
| Предельный крутящий момент на тормозном рычаге Ce C0,e | Нм Нм |  |  |  |

Свободный ход

4.5.1.3	Эффективность рабочего тормоза в случае категорий O1, O2, O32

| Тип испытания | 0 | I |
| --- | --- | --- |
| Номер образца |  |  |  |
| Приложение 12, пункт: | 2.2.1/3.4.11 | 2.2.2/3.4.21 |  |
| Испытательная скорость |  |  |  |  |
| Давление в тормозной камере pe | кПа |  |  |  |
| Число нажатий на педаль тормоза | − |  |  |  |
| Продолжительность одного тормозного цикла | с |  |  |  |
| Тормозное усилие 0,5 · Te | даН |  |  |  |
| Тормозной коэффициент 0,5 · Te/9,81 · m (m − испытательная масса) | − |  |  |  |
| Ход тормозного штуцера se | мм |  |  |  |
| Предельный крутящий момент на тормозном рычаге Ce C0,e | Нм Нм |  |  |  |

Свободный ход

4.5.1.4	Эффективность рабочего тормоза в случае категории O42

| Тип испытания | 0 | III |
| --- | --- | --- |
| Номер образца |  |  |  |
| Приложение 12, пункт: | 2.2.1/3.4.11 | 2.2.3/3.4.31 |  |
| Испытательная скорость |  |  |  |  |
| Начальная | км/ч |  |  |  |
| Конечная | км/ч |  |  |  |
| Давление в тормозной камере pe | кПа |  |  |  |
| Число нажатий на педаль тормоза | - |  |  |  |
| Продолжительность одного тормозного цикла | с |  |  |  |
| Тормозное усилие 0,5 · Te | даН |  |  |  |
| Тормозной коэффициент 0,5 · Te/9,81 · m (m − испытательная масса) | - |  |  |  |
| Ход тормозного штуцера se | мм |  |  |  |
| Предельный крутящий момент на тормозном рычаге Ce C0,e | Нм Нм |  |  |  |

Свободный ход

4.5.1.5	Эффективность стояночного тормоза2:

| 4.5.1.6 | Динамические фрикционные свойства | Диаграмма: замедление в засисимости от давления |
| --- | --- | --- |

4.6		Испытания на целостность:

4.6.1		Испытание на термическую усталость:

| Образец № | Циклы без разрушения в соответствии с: |
| --- | --- |
|  | Приложение 11: пункты 4.1.1.1.3/4.1.1.2.3/4.2.1.2.3 |
|  | Приложение 12: пункты 4.1.1.1.3/4.1.1.2.3/4.2.1.1.3/4.2.1.2.31 |

4.6.2		Испытание при повышенной нагрузке:

| Образец № | Циклы без разрушения в соответствии с |
| --- | --- |
|  | Приложение 11: пункты 4.1.2.1.3/4.1.2.2.3/4.2.2.1.3/4.2.2.2.3 |
|  | Приложение 12: пункты 4.1.2.2.3/4.2.2.1.3/4.2.2.2.31 |

5.		Документы по испытаниям

6.		Добавления

Добавление

7.		Дата проведения испытания:

8.		Данное испытание было проведено, и его результаты были доведены до сведения в соответствии с Правилами № 90 с последними поправками серии 02.

Техническая служба, проводившая испытания

Подпись: 		Дата:

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, заключено
в Женеве 20 марта 1958 года.

Они не применяются к возможным дополнительным функциям сменных деталей, например функции определения скорости в случае встроенных датчиков скорости или функции управления колесами в случае встроенных ступиц.

Если таких тормозных накладок в системе сбыта нет, то в качестве альтернативы могут использоваться тормозные накладки, указанные в пункте 8.2.

Отличительные номера Договаривающихся сторон Соглашения 1958 года воспроизводятся в приложении 3 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

Анализ наиболее неблагоприятного случая включает следующие технические характеристики (как минимум) каждого типа транспортного средства в диапазоне торможений:

а)	диаметр вращающегося элемента,

b)	толщина вращающегося элемента,

с)	вентилируемый или массивный вращающийся элемент,

d)	диаметр поршня,

е)	динамический радиус качения шины,

f)	масса транспортного средства,

g)	масса оси и процентная доля усилия торможения оси,

h)	максимальная скорость транспортного средства.

Условия проведения испытания указывают в протоколе испытания.

Данное испытание включено для определения соответствия производства. Минимальные значения и допуски подлежат согласованию с технической службой.

Отличительный номер страны, которая предоставила/распространила/отменила официальное утверждение или отказала в официальном утверждении (см. положения Правил, касающиеся официального утверждения).

Ненужное вычеркнуть.

Отличительный номер страны, которая предоставила/распространила/отменила официальное утверждение или отказала в официальном утверждении (см. положения Правил, касающиеся официального утверждения).

Ненужное вычеркнуть.

Для тормозных систем, помимо гидравлических тормозных систем, следует использовать эквивалентное входное значение.

В случае транспортных средств категорий L1 и L2 может использоваться испытание на менее высокой скорости.

В случае транспортных средств категории L температуру ограничивают 350ºC.
При необходимости количество нажатий на один цикл должно быть соответствующим образом уменьшено. Однако в этом случае число циклов увеличивают для сохранения неизменным общего числа нажатий.

В скобках приведены значения для транспортных средств категории L.

Ненужное вычеркнуть.

В случае применимости.

# Text boxes

направленное:	Название административного органа:

1

a

E2

a

3

##### 90 R – 02 C0359/7248

a

3

a

2

(новый)

(мин.)

(новый)

(мин.)

(новый)

(мин.)

(мин.)

(новый)

(мин.)

(новый)

1

направленное:	Название административного органа:

Пример маркировки колодки барабанного тормоза в сборе